# Digitaal bedrukte gevlokte vloerbedekking op rol – Losliggende installatie

Meting: m², per vierkante meter, volgens type

Meetcode: netto oppervlakte

Materiaal

Digitaal bedrukte gevlokte vloerbedekking samengesteld uit 80 miljoen rechtopstaande polyamide 6.6 vezels die elektrostatisch gevlokt worden in een waterdicht lijmbed.  De dikte van de vloerbedekking is 3,9mm.  De rolbreedte is 2m en de rollengte bedraagt 25lm.

De vloerbedekking voldoet aan de gebruiksklasse 33 voor zwaar commercieel gebruik en richt zich op toepassingen in de gezondheidszorg, kantoren, hotels, scholen en het retailsegment.

Gevlokte vloeren bieden een unieke duurzaamheid, hygiëne, veerkracht en sterkte.

De vloerbedekking is specifiek afgestemd op personen met allergieën.  Het korte poolmateriaal houdt fijn stof en allergenen vast die bij borstelzuigen makkelijk weer verwijderd worden. De vloerbedekking is wasbaar en na een dieptereiniging binnen de 10u terug volledig droog.  De vloerbekleding bezit het “seal of approval” van de British Allergy Foundation en beschikt over een Indoor Air Comfort Gold attest inzake emissies.

De constructie is specifiek ontwikkeld in functie van een losliggende installatie zonder het gebruik van lijm.   Onder de naden wordt een speciale enkelzijdig klevende tape aangebracht die de rugzijde van de vloerbedekking tegen elkaar houdt.  De extra glasvlieslagen in de rugzijde garanderen een blijvend strakke installatie.

Er kan een keuze gemaakt worden uit honderden standaard ontwerpen variërend van abstracte dessins tot realistische afbeeldingen zoals gras, water, zand, keien of houtimitaties.  Beschikbare items kunnen in de “Vision” bibliotheek teruggevonden worden.  Alle geprinte ontwerpen worden uitgevoerd in hoge resolutie.

De losliggende vloerbedekking kan indien gewenst herbruikt worden, maar is in de “end-of-life” fase ook makkelijk verwijderbaar en recycleerbaar.  Via het Back to the Floor programma van de fabrikant kunnen snijresten van de installatie retour worden genomen in functie van hun recyclage. De vloerbedekking zelf is samengesteld uit 21% gerecycleerde materialen.

De milieu impact van de vloerbedekking is gedocumenteerd in een onafhankelijk opgestelde EPD.  Bij de productie wordt uitsluitend gebruik gemaakt van groene stroom die afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Het milieubeheersysteem van de fabrikant is conform ISO 14001, en het kwaliteitsmanagement systeem is ISO 9001 gecertificeerd.

Technische eigenschappen volgens EN 1307 en EN 14041:2004

| Totale dikte | ISO 1765 | 3,9 mm |
| --- | --- | --- |
| Totaal gewicht | ISO 8543 | 2150 g/m² |
| Commercieel gebruik | EN ISO 10874 | Klasse 33 |
| Samenstelling van de pool |  | 100% polyamide 6.6 |
| Rolbreedte |  | 2,00 m |
| Rollengte |  | ± 25 lm |
| Dimensiestabiliteit | ISO 2551 | ≤ 0,1% |
| Weerstand tegen uitglijden | BS 7976-2 (UK SRG pendulum) | Droog – laag slipgevaar Nat – laag slipgevaar |
| Reductie van contactgeluid | EN-ISO 717-2 | ΔLw =20 dB |
| Geluidsabsorptie | ISO 354 | αw = 0,10 (H) |
| Rolstoel bestendigheid | ISO 4918 | R ≥ 2,4 - continu gebruik |
| Lichtechtheid | EN ISO 105-B02 | ≥ 5 |
| Binnenlucht emissies | EN 16516 | ≤ 0,1 mg/m³ |
| Slijtweerstand | EN 1307 annex F | > 1000 toeren |
| Mate van waterdichtheid | EN 1307 annex G | Pass |
| CE – DOP |  | Conform EU regelgeving |
| Brandveiligheid | EN 13501-1 | Bfl -s1, L, NCS |
| Weerstand tegen uitglijden | EN 13893 | Class DS (u ≥ 0,30) |
| Warmteweerstand | EN 12524 | 0,06 W/mK |
| Statische elektriciteit | ISO 6536 | ≤ 2 kV (antistatisch) |
| Gevaarlijke substanties | EN 14041 | Conform de regelgeving (REACH) |
| Hernieuwbare elektriciteit |  | 100% hernieuwbare elektriciteit |
| Gerecycleerde inhoud |  | 21,8% gerecycleerde inhoud |
| Life Cycle Assessment (LCA) |  | Gedocumenteerd in EPD |
| Binnenlucht kwaliteit |  | Product goedgekeurd door Allergy UK |
| Recuperatie snijrestanten |  | Snijrestanten kunnen retour genomen worden via het Back to the Floor programma in fucntie van hun recyclage |

Uitvoering en ondervloervoorbereiding

De plaatsing van de gevlokte vloerbekleding beantwoordt aan de leidraad van de TV 241, hoofdstuk 7, voor de goede uitvoering van soepele vloerbekleding van Buildwise (WTCB).

De bouwheer voorziet een ruimte om de rollen te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 17 °C bedraagt.

De gevlokte textiele vloerbedekking voor losliggende installatie wordt niet aan de ondervloer verlijmd.  Een speciale door de fabrikant van de vloerbedekking aangeleverde “éénzijdig klevende” tape moet onder alle naden en kopse verbindingen gebruikt worden (zie de separate installatie instructies van de vloerbedekking hierover).

Er moet een stabiele temperatuur heersen in de legruimte tussen 18 tot 27°C en dit gedurende 48 uur voor en tijdens de installatie, en tot 24u na de installatie. Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75 %, bij het egaliseren.

Laat de vloerbedekking en de kleefband gedurende 24u voor de installatie acclimatiseren in de legruimte. Als de goederen voor de installatie blootgesteld werden aan temperaturen lager dan 10°C moet de acclimatisatie periode verlengd worden tot 48u. Rollen worden rechtopstaand gestockeerd.

De ruimtes waar de vloerbedekking moet komen, moeten schoon, vrij van andere werkzaamheden, volledig afgesloten en weerbestendig zijn. Ondervloeren waarop een vloerbedekking wordt geplaatst moeten proper, vrij van alle vormen van contaminatie, vlak, in goede staat en permanent droog zijn.  (Conform de normen van Buildwise TV 189 en TV 193)

Controle van de geleverde tolerantie :

Voor er tot de installatie van de vloerbedekking wordt overgegaan moeten de rollen gecontroleerd worden op kleur- en batchnummer.  De geleverde hoeveelheid, alsook de staat van de goederen moet zorgvuldig gecontroleerd worden op tekorten en beschadigingen.  Er worden geen klachten geaccepteerd voor verkeerde kleuren, patronen of zichtbare gebreken éénmaal de vloerbedekking is verwerkt.

Verwerk de rollen in oplopende volgorde per rolnummer.  Gebruik enkel rollen met hetzelfde kleurbad- en productienummer.  Het combineren van verschillen productiebaden zal steeds tot zichtbare kleurafwijkingen leiden.  Kleurbaden en productienummers worden duidelijk op de verpakking van de vloerbedekking vermeld en moeten gecontroleerd worden voor er met de verwerking van de goederen wordt gestart.

Geaccepteerde ondervloeren :

De gevlokte “losleg” vloerbedekking mag geplaatst worden op volgende ondervloeren :

- Nieuwe- of bestaande beton of cement gebonden ondervloeren

- Nieuwe- of bestaande ondervloeren uit hout- of vezel- of gipsplaten

- Oude keramische tegels (voegbreedte < 1mm)

- Oude gietvloeren met een minimale dikte van 2mm (harsgebonden)

- Oude geverfde vloeren

- Oude compacte vloerbedekkingen (semi-flexibele tegels, asbest tegels, pvc vloerbedekkingen en linoleum)

- Bestaande verlijmde blokvloeren (hout) – (enkel op verdiepingen)

Neem in geval van twijfel over de ondervloeren contact op met de technische dienst van Forbo Flooring.

De plaatsing van de vloerbekleding omvat eveneens:

- Het herstellen van zandcement dekvloeren : gebruik hierbij een reparatiemortel met een minimale drukvastheid van 30 N/mm2 en een minimale flexibiliteit van 8 N/mm². De reparatiemortel beschikt over het EC1+ emissielabel en is stofarm.

- In geval van anhydriet dekvloeren : gebruik hierbij een reparatiemortel op basis van calciumsulfaat met een minimale drukvastheid van 20,0 N/mm² en een minimale flexibiliteit van 8,0 N/mm². De reparatiemortel beschikt over het EC1+ emissielabel en is stofarm.

- Het controleren van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer volgens de C.M.-methode. In geval van hechtende dekvloeren moet zowel het vochtgehalte van het isolatiebeton als dit van de draagvloer bepaald worden.  Het maximaal toegelaten vochtgehalte bij cementgebonden dekvloeren is 2,0% en 0,5% bij anhydriet dekvloeren.  In geval van vloerverwarming is het maximaal toegelaten vochtgehalte bij cementgebonden dekvloeren 1,8% en bij anhydriet dekvloeren 0,3%.

- Bij plaatsing op vloerverwarming dient het opstartprotocol van de vloerverwarming volledig te zijn uitgevoerd

conform de richtlijnen van de leverancier en de TV241 punt 7.2.6. De vloerverwarming moet 48 uur voor de installatie van de vloerbedekking uitgezet worden, en mag pas ten vroegste 48 uur na de installatie van de vloerbedekking opnieuw opgestart worden in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Een alternatieve warmtebron moet in de ruimte voorzien worden om de constante temperatuur tussen de 18 en 27°C te kunnen houden.

- De reiniging en het stofvrij maken van de ondervloer.

- Het controleren van de vlakheidtolerantie van de ondervloer.  Deze mag over de volledige oppervlakte maximaal 5mm bedragen gemeten onder de rechte lat over een afstand van 2m en 1mm onder een rechte lat van 20cm.

- Controle van eventuele barsten in de ondervloer.  Deze mogen niet meer dan 1mm bedragen.

Zandcement dekvloeren :

      - Er wordt steeds een primer aangebracht die aangepast is aan de aard van de dekvloer en het egalisatieproduct.  De primer beschikt over het EC1+ emissielabel alsook het “eco”-label.

      - De volledige oppervlakte wordt verplicht geëgaliseerd in een minimale laagdikte van 2 mm.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van een projectgeschikte egalisatie met minimale drukvastheid van 33N/mm² en een flexibiliteit van 9,0 N/mm².  De egalisatie beschikt over het EC1+ label en is stofarm.

      - Egalisatieproducten die geen primer behoeven dienen een minimale drukvastheid van 33N/mm² en een flexibiliteit van minimaal 11,0 N/mm² te bieden.  De egalisatie beschikt over het EC1+ emissielabel en is stofarm.

      - Na droging wordt de egalisatie opgeschuurd en gestofzuigd.

      - Indien er niet wordt geëgaliseerd moet de chape van een geschikte primerlaag worden voorzien die voldoet aan bovenstaande kwaliteitseisen.  Dit om verzanding/verpoedering te voorkomen.

Anhydriet dekvloeren :

      - Gebruik steeds een voorstrijkmiddel voor gipsgebonden ondervloeren op basis van acrylaatdispersie.  De primer beschikt over het EC1+ emissielabel alsook het “eco”-label.

      - Dit product moet aanbevolen zijn door de vloerbekledingsfabrikant.

      - De volledige oppervlakte wordt verplicht geëgaliseerd in een minimale laagdikte van 2 mm.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van een projectgeschikte egalisatie op basis van calciumsulfaat.  Deze biedt een minimale drukvastheid van 35,0 N/mm² en een minimale flexibiliteit van 9,0 N/mm².  De egalisatie beschikt over het EC1+ emissielabel en is stofarm.

      - Egalisatieproducten die geen primer behoeven zijn op basis van calciumsulfaat en dienen een minimale drukvastheid van 30,0 N/mm² en een minimale flexibiliteit van 11,0 N/mm²te bieden.  De egalisatie beschikt het EC1+ emissielabel en is stofarm.

      - Na droging wordt de egalisatie geschuurd en gestofzuigd.

      - Indien er niet wordt geëgaliseerd moet de chape van een geschikte primerlaag worden voorzien die voldoet aan bovenstaande kwaliteitseisen.  Dit om verzanding/verpoedering te voorkomen.

Ondervloeren uit hout-, vezel- of gipsplaten :

- Naden tussen vezel-, gips- en houtplaten met tand en groef verbinding moeten indien nodig separaat behandeld worden met een geschikt uitvlak of uitvulmiddel.

- Hoogteverschillen tussen onderlinge platen moeten weggeschuurd worden.

- Wij verwijzen hiervoor naar de raadgevingen in de TV241, de TV189 en de TV 193 van Buildwise.

Oude keramische tegels :

- De tegels moeten in goede staat zijn en goed aan de ondervloer hechten.

- De maximale toegestane voegbreedte is 1mm.

- Hoogteverschillen tussen de tegels kunnen zich op termijn aftekenen indien er niet wordt geëgaliseerd.

Harsgebonden gietvloeren :

    - Gietvloeren moeten goed hechtend zijn, en een minimale dikte van 2mm hebben.

    - In geval van hechtingsproblemen moet de gietvloer volledig verwijderd worden en moet de ondervloer opnieuw worden voorbereid.

Oude compacte vloerbedekkingen :

- De oude vloerbedekking moet volledig aan de ondervloer verlijmd zijn en nog goede hechting vertonen.

- Beschadigde of losliggende delen moeten verwijderd en gerepareerd worden.

- In geval van vloerverwarming moeten oude vloerbedekkingen altijd verwijderd worden, en moet de ondervloer opnieuw worden voorbereid.

- Bij verwijdering en behandeling van asbesthoudende vloerbedekking moet hierbij stikt de lokale wetgeving opgevolgd worden.

- Er mag maximaal één laag oude vloerbedekking aanwezig zijn.  Deze moet aan de gestelde eisen van de nieuwe vloerbedekking voldoen, zeker als deze van bestemming wijzigt.

Bestaande houten blokvloeren :

- Niet toegelaten indien op gelijkvloerse verdiepingen.

- De houten elementen moeten goed aan de ondervloer verlijmd zijn, glad, vlak en vrij van olie- of waslagen.

- Indien nodig moeten deze opgeschuurd worden om de contaminatie te verwijderen.

Installatie

Algemeen :

- De vloerbedekking wordt los op de ondervloer geplaatst door middel van standaard installatie technieken.

- Onder de naden wordt een speciaal 100mm brede twéézijdig klevende tape aangebracht waarbij één zijde licht kleeft en de andere zijde sterke kleefkracht biedt.

- Controleer de hechting van de kleefband op de ondergrond.  Indien deze onvoldoende kleeft moet er mogelijks een primer op de ondervloer aangebracht worden om de hechting tijdens de installatie te garanderen.  De primer moet volledig drogen voor de tape wordt bevestigd.

- De beschermfilm van de tape mag pas verwijderd worden na de plaatsing van de banen.

- De vloerbedekking wordt ter hoogte van de randen afgewerkt in functie van het gekozen plintsysteem.

Legrichting :

- Banen worden in dezelfde richting geplaatst.  De pijlrichting op de rugzijde geeft de poolrichting aan.

- Denk goed na over de legrichting en voorkom kruisende naden in zones met druk verkeer of doorgangen.

Poolrichting :

- Door de hoge densiteit van het poolmateriaal is het belangrijk om problemen i.v.m. de afwijking van rollend verkeer te vermijden  In functie hiervan adviseren wij de poolrichting (pijl) in de lengterichting van de hoofdgang te plaatsen.

- In geval van kruisende gangpaden adviseren wij om effenkleurige randstroken in te voegen om het dessin van elkaar te scheiden.  De randstroken  bestaan in 22 kleuren op breedte van 11cm of 22cm.

- Op de rugzijde staan zwarte pijlen die de poolrichting aangeven.  Plaats de banen naad tegen naad waarbij de pijlrichting steeds in de richting van de belangrijkste lichtbron moet wijzen.  Nooit ervan weg !

- Meet de legruimte op en bepaal de richting van de vloerbedekking.  Breng de zet/dilatatie voegen van de ondervloer in kaart. Naden in de vloerbedekking moeten zich op minimaal 15cm bevinden van voegen in de ondervloer.

Het snijden van de banen :

- Snij de banen op de benodigde lengte, hou hierbij rekening met het patroon.  Voorzie 5cm extra lengte om de banen mooi pas te kunnen snijden.

- Plaats de banen strak op de ondervloer met de naden tegen elkaar.  Zorg voor dat het patroon klopt en dat er strak tegen elkaar liggen zonder er spanning optreedt.

- Markeer de buitenste rand van de eerste baan met een potloodlijn op de vloer.  Centreer de tape over de streep en bevestig de tape over de lengte van de naad.

- Plaats de 2e baan met de fabrieksnaad tegen de reeds geïnstalleerde baan (volgens rapport).

- Eénmaal alle banen tegen elkaar geplaatst werden kan de naad open geplooid worden, en kan de beschermfilm van de tape verwijderd worden.  Hou de beschermfilm zo dicht mogelijk tegen de vloerbedekking en laat de vloerbedekking toe terug op zijn plaats vallen ter hoogte van de naad.  Druk de bekleding handmatig aan waar de film werd verwijderd.

- Vervolgens kan de film verder door de naad getrokken worden waarbij de naad met een aandrukblok wordt aangewreven om een goeie hechting tussen de tape en de rugzijde van de vloerbedekking te bekomen.

Na de installatie :

- Een eerste indruk van de nieuwe vloer kan meer impact hebben op de eindgebruiker dan uren zorgvuldige plaatsing.

- Verwijder alle snijresten en afval van de installatie.  Veeg of stofzuig de vloer indien nodig.

- Na de installatie is de vloerbedekking onmiddellijk klaar voor gebruik, zonder bijkomende wachttijden.

Bescherming

De vloerbekleding moet gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie van de te verwachten belasting en het werfverkeer. Het doel hiervan is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen.  Kleef nooit kleefband op de afgewerkte vloeroppervlakte.  Dit kan leiden tot verkleuringen.

Onderhoud & vloerverzorging

De technische fiche met schoonmaakinstructies moet aan de architect en de bouwheer bezorgd worden tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, moeten accuraat opgevolgd worden in functie van de 10-jarige productgarantie.  Stem de onderhoudsfrequentie af op de mate van vervuiling.

Preventieve maatregelen

Voorzie een getuft schoonlooptapijt met transparante schraapgarens van ca. 10 mm dik en ca. 3.700 gram/m² met een 5/32” gesneden pool van 100% polyamide BCF Laufaron 20 en 420 dtex, pigment gekleurd en verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw, is aangepast aan de intensiteit van het verkeer en bij voorkeur telkens minimum 6 m lang.  Bij bepaalde projecten kan het nuttig zijn schraapzones te voorzien in de buitenzone.  Deze kunnen bestaan uit metalen roosters of rubber ringmatten.

Zorg er tevens voor dat de poten van het gebruikte meubilair voorzien zijn van geschikte beschermdoppen uit zacht pvc, PTFE of vilt.  Zwenkwielen van bureaustoelen moeten voorzien zijn van “zachte” wielen.  Zo kan krasvorming en vroegtijdige slijtage van de vloerbedekking vermeden worden.

Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²

Een garantieverzekering van 10 jaar wordt voorzien door de fabrikant van de vloerbedekking, zowel op het product als op de uitvoering.

De garantieverzekering is alleen maar toegekend als er gewerkt is met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt.

Te dien einde machtigen algemeen aannemer – opdrachtgever – plaatsingsbedrijf de fabrikant regelmatig de werf te controleren en dit volgens een vooraf vastgestelde procedure:

- Inschrijven in lastenboek

  - Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer

  - Vraag opdrachtgever

- Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf

- Technisch advies

- Nazicht vóór plaatsing

- Nazicht tijdens plaatsing

- Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag

- Aflevering garantie bij positief advies aan het legbedrijf

- Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

De fabrikant past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:

    - 1e jaar van de garantietermijn: 100% vergoeding van het totaalbedrag;

    - 2e en 3e jaar van de garantietermijn: 85% vergoeding van het totaalbedrag;

    - 4e en 5e jaar van de garantietermijn: 60% vergoeding van het totaalbedrag;

    - 6e en 7e jaar van de garantietermijn: 30% vergoeding van het totaalbedrag;

    - 8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn: 20% vergoeding van het totaalbedrag.