Mustertext anlehnend an das Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Sauberlaufsystem Coral Bright Fliesen

Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und guter Schmutzentfernung im Eingangs- und Innenbereich mit normaler Begehungsfrequenz.

Herstellungsart: getuftet, 5/32" Schnittpol,

Polmaterial: Econyl®, recyceltes Polyamid, durchgefärbt,

Trägermaterial: Polyesterfaservlies,

Rückenmaterial: Everfort Vinyl,

Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylrücken und zu 100% recyclingfähig,

Einsatzbereich: normale Frequentierung im Eingangs- und Innenbereich,

Gesamtdicke (ISO 1765): 8,5 mm,

Gesamtgewicht Fliesen (ISO 8543): 4.250 g/m²,

Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 1.070 g/m²,

Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1,

Abmessung:  50 x 50 cm,

Verlegung Fliesen: mit rutschhemmender Fixierung auf vollflächig gespachtelten Untergrund,

Dessin/Farbe: mehrfarbig, meliert mit Kratzgarn,

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,

Wegen Farbkonzept Dessin	……………..,Farbnummer des Belages eintragen.

Sauberlaufsystem, Hersteller/Typ

'Forbo Coral Bright Fliesen' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

30.03.2026

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.