Mustertext 

 Bodenbelag Colorex R10 Plus                                

Technische Anforderungen an den Bodenbelag aus Vinyl-Fliesen,
Oberbelag: Einschichtig-homogener Vinyl-Bodenbelag mit Hammerschlag-Oberfläche EN ISO 10581, antistatisch, mit unsichtbarem Verzahnungssystem, 
selbstliegend, als Druckverteilerplatte wirkend,
Gesamtdicke 10,3 mm, 
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10  gemäß BGR 181, ASR A1.5/1,2,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    ca. 10 dB,
Vinyl-Bodenbelag richtungsfrei, vom Block geschnitten, hochdruckverpresst,
weichmacherarm, in ganzer Dicke durchgehende Musterung mit farbigen und durchsichtigen Chips,
Emissionsarmer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung.	

Fliesenformat: 60,8 x 60,8 cm
Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Bfl-s1,
Bindemittelgehalt Typ I,
Beanspruchungsklasse EN ISO 10874: 34/43
Stuhlrolleneignung EN 425: geeignet,
Chemikalienbeständigkeit EN 423: Beständigkeit gegen Säuren / Laugen / Öle / Fette bei kurzzeitiger Einwirkung
Reinigungsverhalten: geeignet für abrasive Reinigung,
Farbton nach Wahl des AG,
Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen   
und Farbton nach NCS-Farbcode	………… ..,NCS Farbcode des Belages eintragen

auf vollflächig vorbereiteten Untergrund schwimmend verlegen, 
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Colorex R10 Plus' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,
								
Abrechnungseinheit: m²		

Verschweißen des Bodenbelages aus PVC ohne Träger, mit belagkonformer Schweißschnur,
Farbton dem Bodenbelag angepasst.

Abrechnungseinheit: m				
1.10.2020
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.