Mustertext 

 Bodenbelag R11 Plus                               

Technische Anforderungen an Fußbodensystem aus Vinylfliesen gemäß EN ISO 10582, Oberfläche genoppt,
unsichtbares Verzahnungssystem, 
antistatisch, selbstliegend, als Druckverteilerplatte wirkend,
Gesamtdicke 10,5 mm, 
Emissionsarmer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung.	
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 gemäß BGR 181,
Fliesenformat: 60,8 x 60,8 cm
Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Bfl-s1,
Beanspruchungsklasse EN ISO 10874: 34/43
Stuhlrolleneignung EN 425: geeignet,

Chemikalienbeständigkeit EN 423: ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren / Laugen / Oele / Alkohol / Benzin
Reinigungsverhalten: geeignet für abrasive Reinigung

Farbton nach Wahl des AG,
Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen   
und Farbton nach NCS-Farbcode	………… ..,NCS Farbcode des Belages eintragen

fachgerecht lose verlegen, 

Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo R11 Plus' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,
									
Abrechnungseinheit: m²				
04.12.2017
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.