Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Tessera Inline                              

Textiler Bodenbelag als Tuftingteppich DIN EN 1307, 

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), 

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3    25 dB, 

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H, 

ableitfähig, Ableitwiderstand max. 1 x 109 Ohm ISO 10965, 

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1  BFL-s1, 

Oberseitengestaltung Strukturschlinge, 

Polschichtdicke 3,9 mm,

Gesamtgewicht  4120 g/m²,

Polsatzgewicht ca. 605 g/m²,

Gesamtdicke ca. 6,5 mm, 

meliert, 

Rückseitenausrüstung mit ProBacTM Schwerbeschichtung, 

Nutzschicht 100% polyamide 6, unvermischt, 

auf vollflächig gespachtelten Untergrund, rapportlos, 
lose verlegen auf rutschhemmender Fixierung,

in Platten, Plattenformat 50 x 50 cm, 

Sonstige ökologische Anforderung:  Muss über 50% Recyclinganteile des Gesamtbelages enthalten und zu 100% mit Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt werden.
 
Wegen Farbkonzept    Dessin                      ………………  Designnummer des Belages eintragen
						
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Tessera Inline' oder gleichwertig,
					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Fixierung, Hersteller/Typ							
'geeignete rutschfeste Fixierung nach Herstellerangabe',					
Fixierung, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²										
29.11.2017
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.