Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Tessera In-Touch                              

Textiler Bodenbelag als Tuftingteppich DIN EN 1307, 

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), 

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3    27 dB, 

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H, 

ableitfähig, Ableitwiderstand max. 1 x 109 Ohm ISO 10965, 

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1  BFL-s1, 

Oberseitengestaltung Strukturschlinge, 

Polschichtdicke 4,2 mm,

Gesamtgewicht  4355 g/m²,

Polsatzgewicht ca. 850 g/m²,

Gesamtdicke ca. 7,4 mm, 

tuftgemustert, 

Rückseitenausrüstung mit ProBacTM Schwerbeschichtung, 

Nutzschicht Polyamid 100% Invista polyamide 6.6, unvermischt, 

auf vollflächig gespachtelten Untergrund, rapportlos, 
lose verlegen auf rutschhemmender Fixierung,

in Platten, Plattenformat 50 x 50 cm, 

Sonstige ökologische Anforderung:  Muss über 50% Recyclinganteile des Gesamtbelages enthalten und zu 100% mit Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt werden.
 
Wegen Farbkonzept    Dessin                      ………………  Designnummer des Belages eintragen
						
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Tessera In-Touch' oder gleichwertig,
					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Fixierung, Hersteller/Typ							
'geeignete rutschfeste Fixierung nach Herstellerangabe',					
Fixierung, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²										
29.11.2017
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.