Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Nadelvlies Forte Fliesen                    

Textiler Nadelvliesbodenbelag DIN EN 1307, 

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), 

Vollbadimprägniert, 

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3    22 dB, 

Schallabsorption EN ISO 354   αw = 0,20,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H, 

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   BFL-s1, 

Gesamtgewicht ca. 1350 g/m²,

Nadelvlies-Nutzschichtgewicht EN 984   ca. 400 g/m², 

Gesamtdicke ca. 6,2 mm, 

in Platten, Plattenformat in cm x cm: 50 x 50;

Oberseite grobfaserig, meliert, 

Nutzschicht 100% Polyamid,  
Rückenschicht 100% recyceltes PES-Vlies,

Wärmedurchlasswiderstand 0,06 m² K/W,

auf vollflächig gespachtelten Untergrund haftfixieren,

Wegen Farbkonzept    Dessin                      ………………  Designnummer des Belages eintragen

Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Nadelvlies Forte Fliesen' oder gleichwertig,
					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'geeignete Dispersionsfixierung nach Herstellerangabe',		
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²										

 12.04.2021
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.