Mustertext anlehnend an das Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

 Sauberlaufsystem Coral Bright

Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und guter Schmutzentfernung im Eingangs- und Innenbereich mit normaler Begehungsfrequenz.
Herstellungsart: getuftet, 5/32" Schnittpol,
Polmaterial: Econyl®, recyceltes Polyamid, durchgefärbt,
Trägermaterial: Polyesterfaservlies,
Rückenmaterial: Everfort Vinyl,
Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylrücken und zu 100% recyclingfähig,
Einsatzbereich: normale Frequentierung im Eingangs- und Innenbereich,
Gesamtdicke (ISO 1765): 8,5 mm,
Gesamtgewicht (ISO 8543): 4.200 g/m²,
Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 1.070 g/m²,
Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1,
Rollen inkl. 2,5 cm Everfort-Vinylstoßrand: 90 cm / 130 cm / 200 cm,
Matten inkl. 2,5 cm umlaufenden Vinyl-Stoßrand:  60 x 90 cm / 90 x 150 cm,
Verlegung Rollen: auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,
Dessin/Farbe: mehrfarbig, meliert mit Kratzgarn,
Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,
Wegen Farbkonzept Dessin	……………..,Farbnummer des Belages eintragen.

Sauberlaufsystem, Hersteller/Typ										
 'Forbo Coral Bright ' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,											
Abrechnungseinheit: m²			
	
28.09.2021
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.

Mustertext anlehnend an das Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten	

 Sauberlaufsystem Coral Bright Fliesen

Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und guter Schmutzentfernung im Eingangs- und Innenbereich mit normaler Begehungsfrequenz. 
Herstellungsart: getuftet, 5/32"Schnittpol,
Polmaterial: Econyl®, recyceltes Polyamid, durchgefärbt,
Trägermaterial: Polyesterfaservlies,
Rückenmaterial: Everfort Vinyl,
Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylrücken und zu 100% recyclingfähig,
Einsatzbereich: normale Frequentierung im Eingangs- und Innenbereich,
Gesamtdicke (ISO 1765): 8,5 mm,
Gesamtgewicht (ISO 8543): 4.250 g/m²,
Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 1.070 g/m²,
Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1,
Format: 50 x 50 cm,
Verlegung: mit rutschhemmender Fixierung auf vollflächig gespachtelten Untergrund,
Dessin/Farbe: mehrfarbig, meliert mit Kratzgarn,
Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,
Wegen Farbkonzept Dessin	……………..,Farbnummer des Belages eintragen.

Sauberlaufsystem, Hersteller/Typ										
 'Forbo Coral Bright Fliesen' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,											
Abrechnungseinheit: m²			

28.09.2021
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.