Mustertext anlehnend an das Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

 Sauberlaufsystem Coral Classic

Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für maximale Feuchtigkeitsaufnahme und guter Schmutzentfernung im Eingangs- und Innenbereich mit starker Begehungsfrequenz. 
Herstellungsart: getuftet, 5/32" Schnittpol,
Polmaterial: Polyamid-BCF,
Trägermaterial: Polyesterfaservlies,
Rückenmaterial: Everfort Vinyl,
Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylrücken und zu 100% recyclingfähig,
Einsatzbereich: starke Frequentierung im Eingangs- und Innenbereich,
Gesamtdicke (ISO 1765): 9,0 mm,
Gesamtgewicht (ISO 8543): 4.000 g/m²,
Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 870 g/m²,
Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1,
Rollen inkl. 2,5 cm Everfort-Vinylstoßrand: 105 cm / 155 cm / 205 cm,
Matten inkl. 2,5 cm umlaufenden Vinyl-Stoßrand:  55 x 90 cm / 90 x 155 cm / 135 x 205 cm / 205 x 300 cm,
Verlegung Rollen: auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,
Dessin/Farbe: mehrfarbig, meliert mit Kratzgarn,
Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,
Wegen Farbkonzept Dessin	……………..,Farbnummer des Belages eintragen.

Sauberlaufsystem, Hersteller/Typ										
 'Forbo Coral Classic ' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,											
Abrechnungseinheit: m²			
	
28.09.2021
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.

Mustertext anlehnend an das Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten	

 Sauberlaufsystem Coral Classic Fliesen

Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für maximale Feuchtigkeitsaufnahme und guter Schmutzentfernung im Eingangs- und Innenbereich mit starker Begehungsfrequenz. 
Herstellungsart: getuftet, 5/32"Schnittpol,
Polmaterial: Polyamid-BCF,
Trägermaterial: Polyesterfaservlies,
Rückenmaterial: Everfort Vinyl,
Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylrücken und zu 100% recyclingfähig,
Einsatzbereich: starke Frequentierung im Eingangs- und Innenbereich,
Gesamtdicke (ISO 1765): 9,0 mm,
Gesamtgewicht (ISO 8543): 4.100 g/m²,
Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 870 g/m²,
Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1,
Format: 50 x 50 cm,
Verlegung: mit rutschhemmender Fixierung auf vollflächig gespachtelten Untergrund,
Dessin/Farbe: mehrfarbig, meliert mit Kratzgarn,
Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,
Wegen Farbkonzept Dessin	……………..,Farbnummer des Belages eintragen.

Sauberlaufsystem, Hersteller/Typ										
 'Forbo Coral Classic Fliesen' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,											
Abrechnungseinheit: m²			

28.09.2021
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.

Mustertext anlehnend an das Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten	

 Sauberlaufsystem Coral Classic Fast Flooring Fliesen

Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für maximale Feuchtigkeitsaufnahme und guter Schmutzentfernung im Eingangs- und Innenbereich mit starker Begehungsfrequenz. 
Herstellungsart: getuftet, 5/32"Schnittpol,
Polmaterial: Polyamid-BCF,
Trägermaterial: Polyesterfaservlies,
Rückenmaterial: Everfort Vinyl mit aufkaschiertem textilen Rücken,
Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylrücken und zu 100% recyclingfähig,
Einsatzbereich: starke Frequentierung im Eingangs- und Innenbereich,
Gesamtdicke (ISO 1765): 10 mm,
Gesamtgewicht (ISO 8543): 5.000 g/m²,
Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 870 g/m²,
Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1,
Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3: 29 dB,
Trittschallminderung ISO 10140-3: aw = 0,25
Format: 50 x 50 cm,
Verlegung: lose, mit selbsthaftenden Fixierpads auf vollflächig gespachtelten Untergrund,
Dessin/Farbe: mehrfarbig, meliert mit Kratzgarn,
Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,
Wegen Farbkonzept Dessin	……………..,Farbnummer des Belages eintragen.

Sauberlaufsystem, Hersteller/Typ										
 'Forbo Coral Classic Fast-Flooring Fliesen' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,											
Abrechnungseinheit: m²			
	
28.09.2021
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.