Mustertext anlehnend an das Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten	

 Sauberlaufsystem Coral Interior Fliesen / Planken

Strapazierfähiges Sauberlaufsystem in Kombination Fliesen / Planken für sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und Schmutzentfernung im Eingangs- und Innenbereich mit starker Begehungsfrequenz. 
Herstellungsart: getuftet, 5/32"Schnittpol,
Polmaterial: Econyl®, recyceltes Polyamid, durchgefärbt,
Trägermaterial: Polyesterfaservlies,
Rückenmaterial: Everfort Vinyl,
Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylrücken und zu 100% recyclingfähig,
Einsatzbereich: starke Frequentierung im Eingangs- und Innenbereich,
Gesamtdicke (ISO 1765): 10 mm,
Gesamtgewicht (ISO 8543): 4.150 g/m²,
Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 970 g/m²,
Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1,
Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3: 29 dB,
Trittschallminderung ISO 10140-3: aw = 0,20
Format Fliese: 50 x 50 cm,
Format Planke: 100 x 25 cm,
Verlegung: gemäß Verlegeplan, mit rutschhemmender Fixierung auf vollflächig gespachtelten Untergrund,
Dessin/Farbe: mehrfarbig, liniert mit Kratzgarn,
Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,
Wegen Farbkonzept Dessin	……………..,Farbnummer des Belages eintragen.

Sauberlaufsystem, Hersteller/Typ										
 'Forbo Coral Interior Fliesen / Planken' oder gleichwertig,
					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,											
Abrechnungseinheit: m²			

28.09.2021
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.