Mustertext anlehnend an das Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

 Sauberlaufsystem Coral Welcome

Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für maximale Feuchtigkeitsaufnahme 
und sehr guter Schmutzentfernung im Eingangs- und Innenbereich mit starker Begehungsfrequenz.

Herstellungsart: getuftet, 5/32" Schnittpol,
Polmaterial: Econyl®, recyceltes Polyamid,
Trägermaterial: 100% recyceltes Polyesterfaservlies,
Rückenmaterial: Everfort Vinyl,
Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylrücken und zu 100% recyclingfähig,
Einsatzbereich: starke Frequentierung im Eingangs- und Innenbereich,
Gesamtdicke (ISO 1765): 9,0 mm,
Gesamtgewicht (ISO 8543): 3.950 g/m²,
Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 750 g/m²,
Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1,
Rollen inkl. 2,5 cm Everfort-Vinylstoßrand: 205 cm,
Matten inkl. 2,5 cm umlaufenden Vinyl-Stoßrand:  105 x 155 cm,
Verlegung Rollen: auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,
Dessin/Farbe: mehrfarbig, liniert mit Kratzgarn,
Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,
Wegen Farbkonzept Dessin	……………..,Farbnummer des Belages eintragen.

Sauberlaufsystem, Hersteller/Typ										
 'Forbo Coral Welcome ' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,											
Abrechnungseinheit: m²			
	
28.09.2021
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.