# Descriptif type Tessera Perspective

Mesure : m², par mètre carré, selon type

Code de mesure : surface nette

**Matériau :** **Revêtement de sol textile tufté bouclé en dalles U3 P3**

Fourniture d’un revêtement de sol textile tufté bouclé coupé constitué de fibres 100 % polyamide 6, en dalles plombantes 50 x 50 cm, de type Tessera Perspective.

Il associera une très bonne résistance au trafic (nombre de tuft de 181 440 /m² (+ 10 %)) et une efficacité acoustique aux bruits de choc déclarée ΔLw = 25 dB pour une absorption acoustique de αw = 0,15.

Il sera antistatique bureautique et adapté pour pose dissipatrice.

En fin de vie, Tessera Perspective sera 100% valorisable par le programme OPTIMUM.

La dalle de moquette contient plus de 65 % de contenu recyclé sur la totalité de son poids et sa production est d’origine 100% renouvelables. Cela fait partie d’un système de gestion environnementale efficace certifié ISO 14001.

L’usine qui produit les dalles de moquette est certifiée ISO 9001, SA 8000 et OHSAS 18001.

Il bénéficiera impérativement d’une garantie de 10 ans et pourra obtenir une extension jusqu’à 6 ans supplémentaires (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabriquant (1)).

1. *L’extension de garantie peut s’appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d’un système Nuway® selon trafic (voir conditions sur* [*www.forbo-flooring.fr*](http://www.forbo-flooring.fr)*).*

Spécifications techniques selon EN1308 et EN10041

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description |  | Dalle de moquette bouclée |
| Dimension |  | 50 x 50 cm |
| Épaisseur totale |  | 6,1 mm +/- 10 % |
| Épaisseur du velours |  | 3,0 mm +/- 0,5 mm |
| Nombre de références |  | 14 coloris (5 m² par boîte) |
| Classification | EN 1307 | Classe 33 |
| Classification luxe | EN 1307 | LC2 |
| Matière du velours |  | 100 % polyamide 6 |
| Méthode de teinture |  | 100 % solution dyed |
| Densité du velours |  | 181.440 par m²+/- 10 % |
| Poids du velours |  | 670 g/m² +/- 10 % |
| Poids de velours effective | ISO 8543 | 330 g/m² |
| Densité du velours | ISO 8543 | - |
| Poids total |  | 4.185 g/m² +/- 10 % |
| Support | EN-ISO 23997 | Polyester |
| Envers |  | Probac remplisseur minéral avec un faible montant debitume modifié et flocons polyester, contient plus que 76 % de contenu recyclé. |
| Résistance à la chaise à roulettes | BS EN985 | Minimum valeur R : ≥ 2,4 |
| Solidité des couleurs à la lumière | BS EN ISO 105 B02 | ≥ 6 |
| Stabilité dimensionnelle | BS EN 986 | ≤ 0,2 % |
| Réduction des bruits d’impact | ISO 10140-3 | ΔLw = 25 dB |
| Absorption acoustique | EN ISO 354 | αw = 0,15 |
| Matériaux recyclés |  | Contient plus de 65 % de recyclé |
| Garantie |  | 10 ans |

Spécifications techniques selon EN 14041

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | Bfl -s1 |
| Résistance au glissement | EN 13893 | DS≥0,30 |
| Accumulation charges électrostatiques | BS-ISO 10965 & EN1815 | <1 x 109 Ω: Antistatique. Tension au niveau du corps :passage (< 2 kV). Protection à vie grâce à l’utilisation de filantistatique et de doublure. |
| Résistance thermique | ISO 8302 | 0,0695 W/m-K |
| Label Gut | [www.pro-dis.info](http://www.pro-dis.info/) | - |

**Mode de pose**

Mode de pose :
Pose poissante ou collée : mise en œuvre et type de colle (type 541 eurofix anti slip) suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12.
En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support l'Entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en œuvre qu'implique le classement E.
E1 : joints vifs
Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation du support pour réaliser une barrière anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12.
L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : plinthes complètes ou plinthes décoratives PVC.
Entretien :
L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant.
La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.