

**Mustertext** für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

*Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages*

**Bodenbelag Linoleum Marmoleum Modular 2,5 mm**

Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, mit werkseitiger Oberflächenvergütung,

*Topshield Pro, in mehreren Schichten aufgetragen und mehrfach ausgehärtet, renovierbar, keine zusätzliche Einpflege während der Nutzungszeit notwendig,*

***Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes****: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,*

Einstufung DIN EN ISO 10874 **Klasse 34** (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),

**antistatisch**, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN EN 1815 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 / *EN ISO 717-2* **ca. 5 dB**,

**geeignet für Stuhlrollen** DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Cfl-s1**,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr **R 9** gemäß BGR 181,

beständig gegen **Öle, Fette und Zigarettenglut**,

**Art der Nutzung** geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,

Dicke **2,5 mm**, in Fliesen, mit **Polyestervliesrücken**,

Modular Lines, Format 100 x 25 cm, Oberfläche glatt, jaspiert, Holzoptik,

Modular Neutral, Format 50 x 50 cm, Oberfläche glatt, fein marmoriert,

Modular Neutral, Format 50 x 50 cm, Oberfläche glatt, kontrastreich marmoriert,

Modular Accent, Format 50 x 50 cm, Oberfläche glatt, marmoriert,

Wegen **Farbkonzept** Farbton nach **NCS-Farbcode** …………….., NCS Farbcode des Belages eintragen

Wegen **Beleuchtungskonzept** geforderter **Lichtreflexionswert** ………………, Angabe LRW des Bodenbelages

auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Belag, Hersteller/Typ

**'Forbo Marmoleum Modular 2,5 mm'** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

**'Forbo Eurocol 611 Linoleum Dispersionsklebstoff'**, oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

*Aus optischen Gründen* ***Bodenbelag unverfugt verlegen,***

***Bei Bedarf:* Verfugen** des Bodenbelages aus Linoleum,

Bahnenbreite 200 cm, **mit Schmelzdraht,** dem Bodenbelag angepasst,

Hersteller / Typ

**'Forbo Marmoweld'** oder gleichwertig,

Hersteller / Typ

'………………...………………'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m

01.09.2025

Erst-Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung grundsätzlich nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49 5251 – 1803 213 und Mail [awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com) zur Verfügung.