# 01.10.08			Bulletin Board

Materiaal

Een effen gekleurde linoleum met extra veerkracht en thermische isolatie.

Prikbord linoleum (Bulletin Board) wordt gemaakt uit geoxideerde lijnolie en harsen, gemengd met vulstoffen (kurkkorrels en pigmenten) en gekalanderd op een juteweefsel.

Prikbord linoleum wordt nadien gedroogd en verhard in de droogkamers om de juiste elasticiteit en buigzaamheid te bekomen.  Zijn speciale samenstelling maakt het prikbord linoleum sterk en zeer veerkrachtig, zodat punaises of push pins zelfs bij intensief gebruik nauwelijks zichtbare beschadiging veroorzaken.

Toepassing

Afwerking van muren, deuren, wanden, prikborden, wanden achter ziekenhuisbedden, pedagogische panelen, presentatieborden, scheidingswanden, deurpanelen, enz.

Technische eigenschappen

Dikte:			6.0 mm, ± 0,25, volgens EN 428

Breedte:		122 cm, volgens EN 426

183 cm (niet alle kleuren !), volgens EN 426

Rollengte:		ca. 28 lm , volgens EN 426

Gewicht per m²:	5.4 kg/m², ± 10%, volgens EN 430

Buigbaarheid:		Ø 70 mm, volgens EN 435, methode A

Ontvlambaarheid: 	moeilijk ontvlambaar, volgens ISO 6925

Brandgedrag:		Klasse 1, volgens BS 476-7

Warmteweerstand:	0.060 m² K/W, volgens DIN 52612

Bacteriostatische eigenschappen:

Linoleum heeft bacteriostatische eigenschappen zoals aangegeven door laboratoria als TNO (Nederland) en NAMSA (USA)

Resistentie tegen chemicaliën volgens EN 423:

- Bestand tegen zwakke zuren, oliën en de meest gebruikelijke

oplosmiddelen zoals alcohol, terpentine, e.d.

-      Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.

-      Gebruik neutrale schoonmaakproducten met een pH- 7.

Gamma en kleuren

Het gamma bestaat uit 12 egale kleuren.

Verwerking 	

Bulletin Board is verkrijgbaar met aluminium frame (90 * 120 cm) of als banenmateriaal.

Het banenmateriaal verlijmt u bovenaan over een hoogte van 20 cm met de contactlijm 233

Europreen en dit op dubbele wijze. Het overige oppervlak verlijmt u met de 530 Eurosafe Cork.