Januari 2016


Linoleum in banen 3,2 mm dikte voor sporttoepassing
Meting: m², per vierkante meter, volgens type
Meetcode: netto oppervlakte
Materiaal
Linoleum met sterk en subtiel gemarmerde structuur 3,2 mm dik in banen 2 m breedte voor sporttoepassing.
Het linoleum voldoet aan de sportnorm EN 14904 & DIN V 18032-2.
Linoleum bestaat uit geoxideerde lijnolie en natuurlijke harsen met toevoeging van houtmeel, kalksteen, jute en ecologisch verantwoorde kleurpigmenten. De linoleummassa is gekalanderd op een juteweefsel, de jute-doekdrager is daarbij vooreerst uitgevlakt met eenzelfde kleur linoleummassa, om het doortekenen van de jutedrager te voorkomen.
Het oppervlak van de linoleum garandeert een goede prestatie op gebied van antislip.
De kleur en de structuur zijn te kiezen door de ontwerper uit het volledige productiegamma van de fabrikant, bestaande uit minimaal 13 kleuren waarvan 9 met een sterk gemarmerde structuur en 4 met een subtiel gemarmerde structuur.
Het linoleum bevat volgende milieulabels: Nature Plus, Umweltzeichen, Nordic Environmental Label en het

Nederlands milieukeur dat deel uitmaakt van een effectief milieubeheersysteem dat ISO 14001 gecertifieerd is.

De fabriek die het linoleum produceert dient ISO 9001 gecertifieerd te zijn.
Het linoleum voldoet aan de emissie vereisten en is AgBB door DIBt approval no.Z-156604-627

Technische eigenschappen volgens EN-ISO 24011,EN 14041 en DIN V 18032-2
	Totale dikte 
	EN-ISO 24346

	3,2 mm

	Rolbreedte 
	EN-ISO 24341
	2 m

	Rollengte 
	EN-ISO 24341
	≤ 28 m

	Gewicht
	EN-ISO 23997     

          NN


	3,7 kg/m²

	Flexibiliteit
	EN-ISO 24344
	( 50 mm

	Lichtreflectie
	DIN 5036-3
	≥ 0,20 
Behalve de zwarte, rode en donkerblauwe kleur.

	Kleurechtheid
	ISO 105-B02
(methode 3)
	Blauwschaal minimum 6

	Contactgeluidsreductie 
	EN ISO 712-2
	≤ 6 dB

	Rolstoelbestendigheid 
	EN 425
	Geschikt voor gebruik van bureaurolstoelen.

	Indrukbestendigheid
	EN-ISO 24343-1
	≤ 0,15  mm

	Weerstand tegen chemicaliën 
	
	ja

	Weerstand tegen sigaretten 
	EN 1399
	Niet inbrandgevoelig

	Slipweerstand 
	EN 13893
	DS≥ 0,30

	Levenscyclusanalyse
	
	LCA is de basis voor het veilig stellen van de laagste milieu-impact.

	Brandgedrag 
	EN 13501-1
	Cfl-s1

	Statische elektriciteit 
	EN 1815
	< 2 kV

	Warmtegeleidingscoëfficiënt 
	EN 12524
	0,17 W/m·K

	Frictie coëfficiënt
	EN 13036-4
	80-110

	Weerstand rollende last
	EN 1569
	ja

	Slijtage weerstand
	EN-ISO 5470-1
	≤ 1000 mg


Uitvoering en plaatsing
De plaatsing van linoleum beantwoordt aan de leidraad TV 241, hoofdstuk 7, voor de goede uitvoering van soepele vloerbekleding van het WTCB.
De bouwheer voorziet een ruimte om de rollen linoleum verticaal te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 17 °C bedraagt.
Indien de temperatuur lager dan 15 °C is, mag de linoleum niet geplaatst worden. Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75 %, bij het egaliseren en het verlijmen. De ondervloer moet conform de WTCB adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten. De plaatsing van de linoleum omvat eveneens:

· Het herstellen van zandcement dekvloeren met aangepaste reparatiemortels met een drukvastheid van ≥ 30 N/mm2 gemeten volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen en een buigsterkte van ≥ 8 N/mm² gemeten volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen. Deze hoeft tevens het label EC1+ alsook het label “90 % minder stof” te hebben.

· Het herstellen van anhydriet dekvloeren met aangepaste reparatiemortels op basis van Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat met een drukvastheid van > 20,0 N/mm² en buigsterkte van 8,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90 % minder stof” te hebben.

· Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Voor een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtigheidsgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.

· Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 3,5 % voor cementgebonden dekvloeren en 0,5 % voor anhydriet dekvloeren.

· Bij het gebruik van vloerverwarming is het maximaal toegelaten vochtgehalte 1,8 % voor cementgebonden dekvloeren en 0,3 % voor anhydriet dekvloeren.

· Bij plaatsing op vloerverwarming dient het opstartprotocol van de vloerverwarming volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier en de TV241 punt 7.2.6. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het plaatsen van de vloerbekleding de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. De voegen van de chape dienen in de vloerbekleding overgenomen te worden conform de richtlijnen van de TV 241 punt 7.2.5.
· De dekvloer wordt gereinigd en stofvrij gemaakt alvorens de primer aan te brengen.

· Zandcement dekvloer

· Er wordt steeds een primer aangebracht; de primer is aangepast aan de aard van de dekvloer en aan de aard van de egalisatieproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het “eco”-label te hebben.

· Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een drukvastheid van > 34,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90 % minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

· Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven met een drukvastheid van > 33,0 N/mm² en buigsterkte van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label 90 % minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

· Anhydriet dekvloer

· Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet met een aangepast voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie en een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het “eco”-label te hebben.
· Dit product moet aanbevolen zijn door de linoleumfabrikant.

· Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een egalisatie op basis van Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat met een drukvastheid van > 35,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90 % minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

· Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven op basis van  Calciumsulfaat-hemidraat met een bijzonder hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen met een drukvastheid van > 30,0 N/mm² en buigsterkte van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90 % minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

· De laagdikte en weerstand van de egalisatie is functie van de permanente puntbelasting en de aard van het verkeer.

· Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatielaag worden opgeschuurd.

· Gebruik in één ruimte bij één kleur, dezelfde batchnummers en opeenvolgende rolnummers om kleur- en structuurverschillen te voorkomen.
· De linoleumbanen worden steeds in dezelfde richting gelegd en bij voorkeur parallel met de richting van het licht. Dwars- en kopnaden moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

· De linoleum dient verlijmd te worden met een type lijm op basis van hoogwaardige acrylaatdispersie met een soortelijk gewicht van 1,16 kg/l en een verbruik van 260-300 gr/m² en dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het label Der Blaue Engel te hebben. Deze lijm wordt steeds aangebracht met een B1 vertanding en dient door de linoleumfabrikant goedgekeurd te worden.

· Het walsen met een wals van ca. 65 kg in twee richtingen, eerst in de breedte dan in de lengte van de gelegde banen. Waar het linoleum niet gewalst kan worden met de grote wals gebruik maken van een handwals.
· De naden van de banen worden onderling gelast door het insmelten van een linoleumlasdraad. Deze lasdraad is een smelthars, verkrijgbaar in een vuilwerende effen (ronde) of meerkleurige (vierkantige) uitvoering. Vooraf worden de naden uitgefreesd.

· De linoleum wordt tegen de rand afgewerkt in functie van de gekozen plint.
· Opkuisen en reinigen (neutraal reinigingsproduct)van de vloerbekleding, inbegrepen het verwijderen van de overtollige kit.

Bescherming
De vloerbekleding dient gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd te worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie van de te verwachten belasting en werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen.
Onderhoud & vloerverzorging
Technische fiche met schoonmaakinstructies dient bezorgd te worden aan de architect en bouwheer tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden.

Preventieve maatregelen
Voorzie een getuft schoonlooptapijt met schraapgarens van ca. 10 mm dik en ca. 3.700 gram/m² met een 5/32” gesneden pool van 100% polyamide BCF Laufaron 20 en 420 dtex, pigment gekleurd en verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw, is aangepast aan de intensiteit van het verkeer en bij voorkeur telkens minimum 6 m lang.  

Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²
Een garantieverzekering van 10 jaar wordt voorzien door de fabrikant van het linoleum, zowel op het product als op de uitvoering.

De fabrikant past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:

1e jaar van de garantietermijn: 100 % vergoeding van het totaalbedrag;

2e en 3e jaar van de garantietermijn: 85 % vergoeding van het totaalbedrag;

4e en 5e jaar van de garantietermijn: 60 % vergoeding van het totaalbedrag;

6e en 7e jaar van de garantietermijn: 30 % vergoeding van het totaalbedrag;

8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn: 20 % vergoeding van het totaalbedrag.

De garantieverzekering is alleen maar toegekend indien er gewerkt is met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt.

