25.09.12			Vloerbekleding uit sportlinoleum 3,2 mm

Algemeen

Materiaal:

Sportlinoleum bestaat uit geoxideerde lijnolie en natuurlijke harsen met toevoeging van houtmeel, kleurstoffen en minerale vulstoffen en beantwoordt aan de recentste Europese norm voor sportvloermateriaal, EN 14904, en de Duitse norm DIN V 18032-2. Marmoleum sport behoort tot de categorie van vlakelastische vloerconstructies en gecombineerd-elastische vloerconstructies.

De linoleummassa is gekalanderd op een juteweefsel, de jute-doekdrager is daarbij vooreerst uitgevlakt met eenzelfde kleur linoleummassa, om het doortekenen van de jutedrager te voorkomen.

Het matte oppervlak zorgt voor een goede grip en antislip.

De kleur en de structuur zijn te kiezen door de ontwerper uit het volledige productiegamma van de fabrikant bestaande uit minimaal 12 kleuren.

De sportlinoleum is 3,2 mm dik.

# Kwaliteitsnorm:

De vloerbekleding voldoet aan de Lloyd's Register Quality Assurance kwaliteitsnormen: ISO9001 - ISO14001 - NPR5001.

Technische eigenschappen:

| Totale dikte EN428 | 3,2 mm |
| --- | --- |
| lichtweerkaatsing | >/= 0.20 |
| Breedte rollen EN426 | 200 cm |
| Wrijvingscoëfficient | 0.4 – 0.6 |
| Rollengte | ca. 28 lm |
| Aantal kleuren | 12 |
| Reactie bij brand EN 13501-1 | Cfl/s1 |
| Indrukgevoeligheid EN433 | Max 0,15 mm |
| Buigbaarheid EN435 | 50 mm |
| Lichtechtheid ISO105-B02(meth.3) | minimum blauwschaal 6 |
| Elektrostatische lading | < 2 KV |
| Contactgeluid ISO712-2 | 6 dB |
| Rolstoelbestendigheid EN425 | Geschikt voor gebruik van bureaurolstoelen |
| Weerstand sigaretten EN1399 | Niet inbrandgevoelig |
| Weerstand chemicaliën EN423 | Bestand (géén langdurige inwerking) |
| Weerstand bacteriën | Bacteriostatische eigenschappen zelfs MRSA |
| Milieukeur | Nature plus/VIBE/NIBE/LCA |

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire hoeveelheid (FH)

Meetcode:

Netto oppervlakte berekend volgens de grootste lengte en breedte van het lokaal, de diepte van de nissen inbegrepen.

Meetwijze:

Meeteenheid in m²

Plaatsing:

De linoleum wordt gelegd in banen.

De naden van de banen worden onderling gelast door het insmelten van een linoleumlasdraad. Deze lasdraad is een smelthars, verkrijgbaar in een vuilwerende effen (ronde) of meerkleurige (vierkantige) uitvoering. Vooraf worden de naden uitgefreesd. Het is aanbevolen om de vloer na de plaatsing af te dekken met beschermfolie

Uitvoering:

De vloerbekleding wordt geplaatst volgens de voorschriften van index 08.4 van het TB 104 en de richtlijnen van TV 241 voor de plaatsing van elastische vloerbekledingen van het WTCB.

De bouwheer voorziet een ruimte om de rollen linoleum verticaal te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 17°C bedraagt.

Indien de temperatuur lager dan 15°C is, mag de linoleum niet geplaatst worden. Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%, bij het egaliseren en het verlijmen. De ondervloer moet conform de WTCB adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten. De plaatsing van de linoleum omvat eveneens:

- Het herstellen van de dekvloer met aangepaste mortels met een kogeldrukhardheid van 100 N/mm2 gemeten volgens de methode van Brinell.

- Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Voor een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtigheidsgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.

- Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 3,5% voor cementgebonden dekvloeren en 0,5% voor anhydrietdekvloeren.

- Er wordt steeds een primer aangebracht; de primer is aangepast aan de aard van de dekvloer en aan de aard van de egalisatieproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1 kg/ltr.

- Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven met een drukvastheid van 38,5 Newton/mm² en buigsterkte van 12,1 Newton/mm² volgens DIN 1164, toe te passen bij navraag aan de fabrikant.

- Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet met een aangepast voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie en een soortelijk gewicht van 1 kg/ltr. Dit product moet aanbevolen zijn door de linoleumfabrikant.

- Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, dit met een egalisatie met een minimale kogeldrukhardheid van 69 N/mm2 gemeten volgens de methode van Brinell.

- Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatielaag worden opgeschuurd.

- De linoleum dient verlijmd te worden met een type lijm op basis van kunstharsdispersie met een soortelijk gewicht van 1.3 kg/ltr. Deze lijm wordt steeds aangebracht met een B1 vertanding en dient door de   linoleumfabrikant goedgekeurd te worden (d.w.z. met de tijdens de brandproef gebruikte lijm).

- Het walsen met een wals van ca. 65 kg in twee richtingen, eerst in de breedte dan in de lengte van de gelegde banen. Waar het linoleum niet gewalst kan worden met de grote wals gebruik maken van een handwals. Opkuisen en reinigen (neutraal reinigingsproduct)van de vloerbekleding, inbegrepen het verwijderen van de overtollige kit.

Bescherming

Het is aanbevolen om de vloer na de plaatsing af te dekken met beschermfolie om deze te vrijwaren tot de oplevering. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen.

Preventieve maatregelen

Voorzie een getuft schoonlooptapijt met transparante schraapgarens van ca 10 mm dik en ca 3700 gram/m² met een 5/32” gesneden pool van 100% polyamide BCF Laufaron 20 en 420 dtex, pigment gekleurd en verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw, is aangepast aan de intensiteit van het verkeer en bij voorkeur telkens minimum 6 m lang.

Onderhoud & vloerverzorging:

Technische fiche met schoonmaakinstructies dient bezorgd te worden aan de architect en bouwheer tijdens de werfvergadering.

Onderhouds- en reinigingsinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden.