Marmoleum Ohmex

01.10.2012   Linoleum

01.10.2012. 01Geleidend Linoleum 2,5 mm met gemarmerde structuur

De linoleum is 2,5 mm dik.

Meting : M², per vierkante meter, volgens type

Meetcode : netto oppervlakte

Materiaal:

Linoleum voldoet aan de norm EN 548 en de norm EN 14041

Linoleum bestaat uit geoxideerde lijnolie en natuurlijke harsen met toevoeging van houtmeel, kalksteen, jute en ecologisch verantwoorde kleurpigmenten.

De linoleummassa is gekalanderd op een juteweefsel, de jute-doekdrager is daarbij vooreerst uitgevlakt met eenzelfde kleur linoleummassa, om het doortekenen van de jutedrager te voorkomen.

Op het einde van de productie is fabrieksmatig een cross-linked UV uitgeharde, watergedragen, vuilwerende dubbele beschermlaag aangebracht, die herstelbaar is en die polymerisatie na installatie overbodig maakt.

De linoleum heeft een verlaagde elektrische weerstand volgens EN18011.106<R1<1.108 Ohm: statisch dissipatief en is beschikbaar in 4 kleuren

# Kwaliteitsnorm:

De vloerbekleding voldoet aan de Lloyd's Register Quality Assurance kwaliteitsnormen: ISO9001 - ISO14001 - NPR5001.

Technische eigenschappen:

| Totale dikte EN428 | 2,5 mm |
| --- | --- |
| Totaal gewicht | ± 2900 g/m² |
| Breedte rollen EN426 | 2 m |
| Rollengte EN 426 | ≤ 32 m |
| Toepassingsgebieden EN685 | 34/42 |
| Milieunorm | ISO 14001 |
| Brandgedrag EN 13501-1 | Cfl-s1 |
| Slipweerstand DIN 51130 | R9 |
| Persoonsoplading EN 1812 | < 2 kV |
| Warmteweerstand EN12524 | 0,17 W/m·K |
| Indrukgevoeligheid EN433 | 0,08 mm |
| Buigbaarheid EN435 | 40 mm |
| Kleurechtheid ISO105-B02(meth.3) | minimum blauwschaal 6 |
| Elektrische weerstand EN 1801 | 1.106<R1<1.108 Ohm: statisch dissipatief |
| Contactgeluid ISO712-2 | ≤ 5 dB |
| Rolstoelbestendigheid EN425 | Geschikt voor gebruik van bureaurolstoelen |
| Weerstand sigaretten EN1399 | Niet inbrandgevoelig. Linoleum smelt niet |
| Weerstand chemicaliën EN423 | Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkalieën |
| Weerstand bacteriën | Bacteriostatische eigenschappen zelfs tegen de MRSA bacterie |
| Milieukeur | Cradle to Cradle Silver/Nature plus/VIBE**/NIBE/LCA |

Uitvoering en plaatsing:

De plaatsing van linoleum beantwoordt aan de leidraad TV 241, hoofdstuk 7, voor de goede uitvoering van soepele vloerbekleding van het WTCB.

De bouwheer voorziet een ruimte om de rollen linoleum verticaal te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 17°C bedraagt.

Indien de temperatuur lager dan 15°C is, mag de linoleum niet geplaatst worden. Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%, bij het egaliseren en het verlijmen. De ondervloer moet conform de WTCB adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten. De plaatsing van de linoleum omvat eveneens:

- Het herstellen van de dekvloer met aangepaste mortels met een kogeldrukhardheid van 100 N/mm2 gemeten volgens de methode van Brinell.

- Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Voor een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtigheidsgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.

- Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 3,5% voor cementgebonden dekvloeren en 0,5% voor anhydrietdekvloeren.

- De dekvloer wordt gereinigd en stofvrij gemaakt alvorens de primer aan te brengen.

- Er wordt steeds een primer aangebracht; de primer is aangepast aan de aard van de dekvloer en aan de aard van de egalisatieproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1 kg/ltr.

- Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven met een drukvastheid van 38,5 Newton/mm² en buigsterkte van 12,1 Newton/mm² volgens DIN 1164, toe te passen bij navraag aan de fabrikant.

- Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet met een aangepast voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie en een soortelijk gewicht van 1 kg/ltr. Dit product moet aanbevolen zijn door de linoleumfabrikant.

- Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, dit met een egalisatie met een minimale kogeldrukhardheid van 69 N/mm2 gemeten volgens de methode van Brinell.

- De laagdikte en weerstand van de egalisatie is functie van de permanente puntbelasting en de aard van het verkeer.

- Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatielaag worden opgeschuurd.

- Aanbrengen van een geleidende voorstrijk met een soortelijk gewicht van 1,0 kg/ltr en een geleidingsweerstand van < 3.10/5 ohm volgens EN 13415.

- Op de met de geleidende voorstrijk behandelde ondervloer per 30 m² vloeroppervlak 1 meter  koperband aanbrengen. Bij grotere oppervlakken dient overeenkomstig meer  koperband te worden aangebracht.

- Het  koperband door een elektricien laten aansluiten op de aardleiding.

- De linoleum dient verlijmd te worden met een type geleidende lijm op basis van hoogwaardige arclylaatdispersie met een soortelijk gewicht van 1.1 kg/ltr. Deze lijm heeft geleidingsweerstand van < 3.10/5 ohm volgens EN 13415 en wordt aangebracht met een lijmkam type TKB-S2. De lijm is EC1 zeer emmiesiearm en heeft een verbruik van 260-300 gr/m².

- Het walsen met een wals van ca. 65 kg in twee richtingen, eerst in de breedte dan in de lengte van de gelegde banen. Waar het linoleum niet gewalst kan worden met de grote wals gebruik maken van een handwals.

- Gebruik in één ruimte bij één kleur, dezelfde batchnummers en opeenvolgende rolnummers om kleur- en structuurverschillen te voorkomen.

- De linoleumbanen worden steeds in dezelfde richting gelegd en bij voorkeur parallel met de richting van het licht. Dwars- en kopnaden moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

- De linoleum wordt gelegd in banen.

- De naden van de banen worden onderling gelast door het insmelten van een linoleumlasdraad. Deze lasdraad is een smelthars, verkrijgbaar in een vuilwerende effen (ronde) of meerkleurige (vierkantige) uitvoering. Vooraf worden de naden uitgefreesd.

- Opkuisen en reinigen (neutraal reinigingsproduct)van de vloerbekleding, inbegrepen het verwijderen van de overtollige kit.

Bescherming

De vloerbekleding dient gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd te

worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie

van de te verwachten belasting en werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen.

Onderhoud & vloerverzorging:

Technische fiche met schoonmaakinstructies dient bezorgd te worden aan de architect en bouwheer tijdens de werfvergadering.  Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden.

Preventieve maatregelen

Voorzie een getuft schoonlooptapijt met transparante schraapgarens van ca 10 mm dik en ca 3700 gram/m² met een 5/32” gesneden pool van 100% polyamide BCF Laufaron 20 en 420 dtex, pigment gekleurd en verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw, is aangepast aan de intensiteit van het verkeer en bij voorkeur telkens minimum 6 m lang.

# Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²:

Een garantieverzekering van 5 jaar wordt voorzien door de fabrikant van het linoleum, zowel op het product als op de uitvoering (1ste 6 maanden à 100%, vanaf dan afschrijving van 20% per jaar).

De garantieverzekering is alleen maar toegekend indien er gewerkt is met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt.

Te dien einde machtigen algemeen aannemer – opdrachtgever – plaatsingsbedrijf de fabrikant regelmatig de werf te controleren en dit volgens een vooraf vastgestelde procedure.

Procedure verzekerde garantie:

- Inschrijven in lastenboek

  - Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer

  - Vraag opdrachtgever

- Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf

- Technisch advies

- Nazicht vóór plaatsing

- Nazicht tijdens plaatsing

- Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag

- Aflevering garantie bij postief advies aan het legbedrijf

- Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

01.10.2012. 02 Linoleum plintsystemen:

Meting : LM, per lopende meter, volgens type

Of: Afgeronde plinten in linoleum.

De afgeronde plinten in linoleum worden opgetrokken tegen een afgerond profiel,welke voorafgaandelijk in de hoek wordt gekleefd. De plinten worden aan de vloerbekleding gelast.

Of: Rechte plintstroken in linoleum

Plintstroken met een hoogte van 7cm worden uit de lengterichting van de banen linoleum gesneden en tegen de wand verlijmd. Na afbinding van de lijm, wordt de aansluithoek met de vloerbekleding circa 3mm opengegutst en dichtgelast met dezelfde kleur lasdraad. De lasdraad wordt in de hoek onmiddellijk met het snellasmondstuk hol getrokken, de vertikale in- en uitwendige hoeken worden eveneens gelast.

Of: Voorgevormde plinten in linoleum

Traditioneel linoleum plintsysteem met een polyesterversterkte glasvliesonderlaag op de plaats waar de strook linoleum gebogen is. De plinten worden aan de vloerbekleding gelast.