Akoestisch linoleum 18 dB met rug uit polyolefine – Dikte 3,5 mm

Meting: m², per vierkante meter, volgens type

Meetcode: netto oppervlakte

Materiaal

Akoestisch linoleum op rollen van 2 m breedte met een totale dikte van 3,5 mm. Het linoleum is geschikt voor intensief commercieel gebruik volgens klasse 23/33 en biedt een contactgeluidsreductie van 18 dB.

Het akoestisch linoleum is voorzien van een rug uit polyolefine en is verkrijgbaar in 27 standaardkleuren. Naast een betere contactgeluidsreductie biedt het akoestisch linoleum aanvullende veerkracht, een verbeterd loopcomfort, en is deze extra voetwarm. De overige kleuren uit het linoleumgamma van de fabrikant kunnen op verzoek gefabriceerd worden met de akoestische rug vanaf hoeveelheden groter dan 1 rol (ca. 60 m²). In dit geval is de breedte van de rol slechts 195 cm.

Linoleum bestaat voor 97% uit natuurlijke grondstoffen waaronder lijnzaadolie, harsen, houtmeel, kalksteen, jute en ecologisch verantwoorde kleurpigmenten. 72% van deze grondstoffen zijn hernieuwbaar en 43% betreft gerecycleerde grondstoffen. In dit geval wordt er onder het reguliere linoleum nog een chloorvrije pvc-rug voorzien (polyolefine).

In de aanvangsfase van de productie wordt het jutedoek dichtgestreken met een linoleumpasta op basis van gerecycleerd linoleum met een bepaald gehalte die afkomstig is van oude “end-of-life” linoleumvloeren die circulair herbruikt worden. Hierdoor wordt de jutedoordruk zoveel mogelijk voorkomen. Dit unieke productieproces zorgt ervoor dat het linoleum na installatie een mooie vlakke uitstraling kan garanderen.

Op het einde van het productieproces wordt het linoleum fabrieksmatig van een watergedragen primer- en laklaag voorzien die met UV licht gecrosslinkt wordt tot een niet verwijderbare performante beschermlaag (Topshield Pro of gelijkwaardig). Een aanzienlijk esthetisch voordeel van deze finishlaag is dat ze volledig egaal is en een attractieve matte optiek aan het vloeroppervlak geeft.  De beschermlaag maakt het gebruik van extra boen- en waslagen overbodig, zorgt voor een makkelijk onderhoud en bezorgt het linoleum een optimale kras- en vlekbestendigheid.

Het linoleum is erkend door het British Allergy Foundation en bevat het Allergy UK seal of approval.

Het linoleum bevat meerdere onafhankelijk geattesteerde milieulabels zoals Nature Plus, Umweltzeichen, Der Blauer Engel en het Nordic Swan Environmental label, …

De fabrikant maakt tijdens zijn productieproces enkel gebruik van groene stroom en beschikt ook over een op LCA gebaseerd milieubeheersysteem dat ISO 14001 gecertifieerd is. Er is een separate onafhankelijk opgestelde EPD beschikbaar die aangeeft dat het linoleum klimaatpositief geproduceerd wordt.

De fabriek die het linoleum produceert is ISO 9001, SA 8000 en OHSAS 18001 gecertificeerd.

Technische eigenschappen volgens EN-ISO 24011, EN14041 en EN686

| Totale dikte | EN-ISO 24346 | 3,50 mm |
| --- | --- | --- |
| Toplaag |  | Topshield Pro |
| Huishoudelijk gebruik | EN-ISO 10874 | Klasse 23 |
| Commercieel gebruik | EN-ISO 10874 | Klasse 33 |
| Industrieel gebruik | EN-ISO 10874 | Klasse 41 |
| Collectieomvang |  | 27 kleuren + optioneel alle kleuren van het gamma van de fabrikant (195 cm) |
| Rolbreedte | EN-ISO 24341 | 2,00 m |
| Rollengte | EN-ISO 24341 | ≤ 33 m |
| Totaalgewicht | EN-ISO 23997 | 3100 gr/m² |
| Indrukbestendigheid Typische waarde | EN-ISO 24343-1 | ≤ 0,30 mm ~ 0,20 mm |
| Rolstoelbestendigheid | ISO 4918/EN 425 | Geschikt voor gebruik van bureaurolstoelen |
| Kleurechtheid | ISO 105-B02 | Methode 3: Blauwschaal minimum 6 |
| Flexibiliteit | EN-ISO 24344 | ( 40 mm |
| Weerstand tegen chemicaliën | EN-ISO 26987 | Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën. |
| Bacteriostatische eigenschappen Met of zonder gelaste naad |  | Bacteriostatische eigenschappen zelfs tegen de MRSA-bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria. |
| Slipweerstand | DIN 51130 | R9 |
| Contactgeluidsreductie | EN-ISO 712-2 | ≤ 18 dB |
| Geschikt voor vloerverwarming |  | Ja |
| Levenscyclusanalyse |  | LCA is de basis voor het veiligstellen van de laagste milieu-impact. |
| Hernieuwbare elektriciteit |  | Productie met 100% elektriciteit van hernieuwbare bronnen. |
| Natuurlijke materialen |  | 94 - 98% natuurlijke materialen, PEFC gecertificeerd houtmeel, vrij van PET, synthetische rubber en weekmakers. |
| Gerecycleerd materiaal |  | Bevat een groot aandeel gerecycleerd materiaal. |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | Cfl-s1, G, CS |
| Slipweerstand | EN 13893 | µ ≥ 0,30 |
| Statische elektriciteit | EN 1815 | < 2 kV |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | EN 12524 | 0,17 W/m·K |
| Binnenlucht kwaliteit TVOC na 28 dagen | EN 16516 | < 0,01 mg/m³ |
| Inhoud van specifieke gevaarlijke substanties | EN 14041 | In overeenstemming met de REACH voorschriften |
| Oorsprong |  | Made in Europe |

Uitvoering en plaatsing

De plaatsing van het linoleum beantwoordt aan de leidraad TV 241, hoofdstuk 7, voor de goede uitvoering van soepele vloerbekleding volgens Buildwise (WTCB).

De bouwheer voorziet een ruimte om de rollen linoleum verticaal te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 17 °C bedraagt. Als de vloerbedekking voor de installatie werd blootgesteld aan temperaturen lager dan 10°C moeten de rollen minimaal gedurende 48 uur acclimatiseren.

Als de temperatuur in de ruimte waar de vloerbedekking geïnstalleerd moet worden lager is dan 18 °C, mag het linoleum niet geplaatst worden. De vloertemperatuur moet minimaal 15 °C bedragen en de relatieve luchtvochtigheid mag tijdens het egaliseren en verlijmen maximaal 75% bedragen.

De ondervloer moet in overeenstemming met de WTCB-adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten. Laat het linoleum gedurende 24 à 48 uur acclimatiseren in de ruimte waar het zal worden verwerkt.

De plaatsing van de linoleum omvat eveneens volgende handelingen:

- Het herstellen van zandcement dekvloeren met aangepaste reparatiemortels met een minimale drukvastheid van 30 N/mm2  en een minimale buigsterkte van 8 N/mm². De reparatiemortel moet over het EC1 Plus emissielabel beschikken alsook stofarm zijn (90% minder stof).

- Het herstellen van anhydriet dekvloeren met een aangepaste reparatiemortel op basis van calciumsulfaat met een drukvastheid van minimaal 20,0 N/mm² en een buigsterkte van 8,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892. De reparatiemortel moet over het EC1 Plus emissielabel beschikken alsook stofarm zijn (90% minder stof).

- Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Bij een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.

- Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 3,5% bij cementgebonden dekvloeren en 0,5% bij anhydriet dekvloeren.

- In combinatie met vloerverwarming is het maximaal toegelaten vochtgehalte 1,8% bij cementgebonden dekvloeren en 0,3% bij anhydriet dekvloeren.

- Bij plaatsing op vloerverwarming moet het opstartprotocol van de vloerverwarming volledig zijn uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de leverancier en de TV 241 (punt 7.2.6).  Eén dag voor het egaliseren moet de verwarming uitgeschakeld worden. Minimaal 24 uur na het plaatsen van de vloerbekleding mag deze opnieuw ingeschakeld worden in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Eventuele zetvoegen in de chape moeten in de vloerbekleding overgenomen te worden volgens de richtlijnen van de TV 241 (punt 7.2.5).

- Voor een primer wordt aangebracht wordt de dekvloer gereinigd en stofvrij gemaakt.

Voorbereiding van zand-cement dekvloeren:

      - Er wordt steeds een geschikte primer aangebracht, afgestemd op de aard van de dekvloer en de gebruikte egaliseerproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² en beschikt over het EC1 Plus emissie label alsook het “eco” label.

      - De minimale laagdikte van de egalisatie bedraagt 2 mm. Het egalisatieproduct heeft een drukvastheid > 34,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892. De egalisatie beschikt over het EC1 Plus emissielabel en is stofarm (90% minder stof). Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

      - Egalisatieproducten die geen primer behoeven moeten een minimale drukvastheid van 33,0 N/mm² bieden en buigsterkte hebben van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892. De egalisatie moet over het EC1 Plus emissielabel beschikken alsook stofarm zijn. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

Voorbereiding van anhydriet/gipsgebonden dekvloeren:

      - Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet gebeurt met een aangepast voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie met een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m². De primer moet over het EC1 Plus emissie label beschikken, alsook het “eco” label hebben.

      - De anhydriet dekvloer moet verplicht geëgaliseerd worden in een laagdikte van 2 mm over de volledige oppervlakte. Hiervoor moet een specifieke egalisatie voor calciumsulfaat gebonden ondervloeren worden gebruikt met een minimale drukvastheid van > 35,0 N/mm² en een buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892. De egalisatie moet stofarm zijn (90% minder stof) en over het EC1 Plus emissielabel beschikken. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

      - Bestaande calciumsulfaat gebonden egalisatieproducten die geen primer behoeven hebben minimale drukvastheid van minimaal 30,0 N/mm² en een buigsterkte van 11,0 N/mm². Deze beschikken over het EC1 Plus emissielabel en zijn stofarm (90% minder stof). Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

- De laagdikte en weerstand van de egalisatie wordt bepaald in functie van de permanente puntbelasting en de aard van het verkeer.

- Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatielaag worden opgeschuurd.

- Gebruik in één ruimte bij één kleur, dezelfde batchnummers en opeenvolgende rolnummers om kleur- en structuurverschillen te voorkomen.

- De linoleumbanen worden steeds in dezelfde richting gelegd en bij voorkeur evenwijdig met de richting van het licht. Dwars- en kopnaden moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

- Bij de installatie van linoleum met een rug uit polyolefine wordt het gebruik van een specialistische pvc-lijm met lage emissie aanbevolen die beschikt over het EC1-Plus label.  Vraag uw lijmfabrikant om bijkomende informatie en de nodige garanties en richtlijnen te voorzien. Gebruik een lijmkam met A2 vertanding van 2 mm x 6 mm (TKB) met V-vormige inkeping om de lijm aan te brengen. Vervang de lijmkam elke 300 m².

- Het linoleum wordt gewalst met een driedelige linoleumwals van 50-70 kg in twee richtingen, eerst in de breedte dan in de lengte van de gelegde banen. Waar het linoleum niet gewalst kan worden met de grote wals gebruik maken van een handwals.

- De naden tussen de banen worden na afbinding van de lijm (meestal de dag nadien) uitgefreesd en nadien thermisch gelast met een bijhorende linoleumlasdraad (uni of multi-colour). Indien er voor een “net-fit” installatie wordt gekozen (waarbij de naden niet thermisch worden gelast) dient dit door de architect te worden aangegeven.

- Het linoleum wordt tegen de rand afgewerkt in functie van de gekozen plint.

- Na de installatie wordt het linoleum proper gemaakt en gereinigd (neutraal reinigingsmiddel PH 7-8). Eventuele overtollige kitresten worden verwijderd.

Bescherming

De vloerbekleding moet gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie van de te verwachten belasting en het werfverkeer. Het doel hiervan is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen. Kleef nooit kleefband op de afgewerkte vloeroppervlakte. Dit kan leiden tot verkleuringen.

Onderhoud & vloerverzorging

De technische fiche met schoonmaakinstructies moet aan de architect en de bouwheer bezorgd worden tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, moeten accuraat opgevolgd worden in functie van de 10-jarige productgarantie. Stem de onderhoudsfrequentie af op de mate van vervuiling.

Preventieve maatregelen

Voorzie een getuft schoonlooptapijt voorzien van effectieve schraapgarens met een dikte van ca. 9 mm en een gewicht van ca. 3.700 gram/m². Het poolmateriaal is samengesteld uit 100% polyamide BCF Laufaron 20 en 420 dtex en is pigment gekleurd. Het betreft een gesneden pool 5/32” die wordt verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing die voldoet aan de Bfl-S1 brandklasse. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw en is bij voorkeur telkens minimum 6 m lang. Onafhankelijke studies wijzen uit dat deze 95% van het vocht en het vuil van de schoenzool verwijdert.

Bij bepaalde projecten kan het nuttig zijn schraapzones te voorzien in de buitenzone. Deze kunnen bestaan uit metalen roosters of rubber ringmatten.

Zorg er tevens voor dat de poten van het gebruikte meubilair voorzien zijn van geschikte beschermdoppen uit zacht pvc, PTFE of vilt. Zwenkwielen van bureaustoelen moeten voorzien zijn van “zachte” wielen. Zo kan krasvorming en vroegtijdige slijtage van de vloerbedekking vermeden worden.

Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²

Een garantieverzekering van 10 jaar wordt voorzien door de fabrikant van de linoleum, zowel op het product als op de uitvoering.

De garantieverzekering is alleen maar toegekend als er gewerkt is met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt.

Te dien einde machtigen algemeen aannemer – opdrachtgever – plaatsingsbedrijf de fabrikant regelmatig de werf te controleren en dit volgens een vooraf vastgestelde procedure:

- Inschrijven in lastenboek

  - Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer

  - Vraag opdrachtgever

- Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf

- Technisch advies

- Nazicht vóór plaatsing

- Nazicht tijdens plaatsing

- Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag

- Aflevering garantie bij positief advies aan het legbedrijf

- Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

De fabrikant past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:

1e jaar van de garantietermijn: 100% vergoeding van het totaalbedrag;

2e en 3e jaar van de garantietermijn: 85% vergoeding van het totaalbedrag;

4e en 5e jaar van de garantietermijn: 60% vergoeding van het totaalbedrag;

6e en 7e jaar van de garantietermijn: 30% vergoeding van het totaalbedrag;

8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn: 20% vergoeding van het totaalbedrag.