Отчет об испытании

№ 91389 - 582923

КОМУ

ФОРБО САРЛИНО

Производителю готовых напольных покрытий ПВХ

Улица Госсэ, 63

ВР 2717

Реймс 51055

ТЕМА

Оценка естественной склонности человека к накоплению электростатических зарядов в результате «испытания хождением», проведенного на одном артикуле напольного покрытия.

Получение образцов         26 марта 2009

Дата проведения испытания  3 апреля 2009

Данный документ содержит 3 страницы

Репродукция данного документа разрешается только в виде фотографического факсимильного целого. Любое частичное воспроизведение или включение результатов в сопроводительном тексте с целью распространения должны получать предварительное официальное согласие LCIE (ЦЛЭП – Центральная лаборатория электрической промышленности). Этот документ является результатом испытания образца и не заявляет о соответствии всех изделий, производимых на предмет проверки.

ЦЛЭП – Центральная лаборатория электрической промышленности Компания Bureau Veritas (Бюро Веритас)

Ул. Женераль Леклерк,33,

BP 8

92266 Фонтене-о-Роз седекс

Франция

Тел : +33 1 40 95 60 60 Факс: +33 1 40 95 86 56 contact@lcie.fr

www. lcie.fr

АО сведенное к капиталу в

15 745 984 €

Реестр коммерции и обществ

Нантер В 408 ЗбЗ 174

1.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Испытание хождением в соответствии с нормативными предписаниями NF EN 1815 от марта 1998 года «Эластичные и текстильные напольные покрытия; Оценка естественной склонности к накоплению электростатических зарядов».

2.  АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

Испытание было проведено на двух образцах продукта следующего артикула (информация получена от компании ФОРБО):

| Артикул | Размеры |
| --- | --- |
| SMARAGD CLASSIC | 1,50 х 0,5 м |

- УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Оператор идет по образцу, держа в руке электрод, который позволяет измерить потенциал (напряжение) оператора (метод ёмкостного делителя). Этот потенциал регистрируется на протяжении всего хода испытания, каждое испытание длится от 30 секунд до 1 минуты. Поверхность образца в полном объеме была преодолена оператором.

| Обувь для испытания | Показатели электрического сопротивления обуви соответствуют показателям, определенным в пункте 5.3 нормативного акта EN 1815 |
| --- | --- |
| Подошва из ПВХ | R = 5. 10ⁿ Ω, n=9 |
| Подошвы из резинового проводника ВАМ | R = 1. 10ⁿ Ω, n=8 |
| Доведение до кондиции | 168 часов при 23°С / 25 % относительной влажности |

  - Измерительные приборы

| Обозначение | Маркировка |
| --- | --- |
| электрометр | А1480001 |
| электрод идущего | F4000041 |
| регистрирующий прибор | А7442029 |

- РЕЗУЛЬТАТЫ

| Потенциал оператора (Вольт) (среднее из пяти наивысших значений на кривой) |
| --- |
|  | Природа подошвы | Образец, положенный на общую поверхность | Образец, положенный на изолирующее покрытие |
| Образец №1 | Обувь с подошвой из проводника ПВХ | 800 | 1800 |
|  | Обувь с подошвой из резинового проводника ВАМ | 250 | 1300 |
| Образец №2 | Обувь с подошвой из проводника ПВХ | 800 | 1800 |
|  | Обувь с подошвой из резинового проводника ВАМ | 150 | 1300 |

- КОММЕНТАРИЙ

Значение электростатического потенциала (напряжения) человека, идущего по напольному покрытию должно быть менее 2-х киловольт (2кВ) в соответствии с нормативными предписаниями NF Р 62-001 от июня 1996 года

ххххххххххххххх

Дело ведется Эриком ТЮРЕЛЛЕМ

Тел.:  +33 1 40 95 60 82

Факс: +33 1 40 95 55 98

Кому: M.Benoit HEBERT (Бенуа Геберт)

ФОРБО САРЛИНО

Производителю готовых напольных покрытий ПВХ

Улица Госсэ, 63

ВР 2717

Реймс 51055

Фонтене-о-Роз, 6 апреля 2009 года

Сопроводительная опись

| Наименование | Количество экземпляров | Замечания |
| --- | --- | --- |
| Отчет об испытании № 91389 - 582923 | 1 оригинал |  |

Пьерет ФЕРРОН

ЦЛЭП – Центральная лаборатория электрической промышленности Компания Bureau Veritas (Бюро Веритас)

Ул. Женераль Леклерк,33,

BP 8

92266 Фонтене-о-Роз седекс

Франция

Тел : +33 1 40 95 60 60 Факс: +33 1 40 95 86 56

contact@lcie.fr

www. lcie.fr

АО сведенное к капиталу в

15 745 984 €

Реестр коммерции и обществ

Нантер В 408 ЗбЗ 174