01.07.2013			Coral Grip MD gesloten - neutraal

1. Materiaal:

Het schoonlooptapijt is een non-woven schraapmat met gesloten vinylrug bestaande uit dunne monofilamenten en voorkomt de inloop van grover vuil en kiezelsteentjes. De 100% vinyl monofilamenten zijn in de massa gekleurd (solution dyed) en 3-dimensionaal gebonden. Het schoonlooptapijt wordt geleverd met een vinyl rug. De toevoeging van granulaatkorrels aan de filamenten zorgen voor een buitengewone antislip werking en extra schrapend effect. Het schoonlooptapijt is geschikt voor buiten en voor licht tot middelzwaar belopen entreezones binnen en steeds  in combinatie met een andere textiel schoonlooptapijt. Het schoonlooptapijt is beschikbaar op rollen van 127 cm breed met een lengte van ca. 15 m.

2. Technische eigenschappen:

Totale dikte ISO 1765: ca. 12 mm

Slijtage classificatie EN1307: 33, commercial heavy

Kleuren: 6

Bureaustoelgeschiktheid EN 985: nee

Kleurechtheden:

-licht EN ISO 105/B02: 7-8

-wrijven EN ISO 105/X12: 4,5

-water EN ISO 105/E01: 5

-zout water EN ISO 105/E02: 5

-watervlekken EN 1307 annex G: 5

-shampoo BS 1006: 5

-organische oplosmiddelen EN ISO 105/X05: 4,5

Elektrostatisch gedrag ISO 10965: hor. 4 x 1010 Ω, vert. 1 x 1010 Ω

Fabrikagemethode/type: non-woven 3-dimensionaal gebonden vinyl monofilamenten

Dessin/kleuren: driedimensionaal gebonden monofilamenten

Poolmateriaal: 100% vinyl, solution dyed

Ruguitvoering: vinyl rug

Totaal gewicht ISO 8543: ca. 6500 g/m²

Trappengeschikt EN 1963: ja

CE-normering EN 14041: ja

Brandgedrag EN 13501-1: BflS1

Anti-slip EN 13893: μ 0,82
Statische oplading ISO 6356: < 2 kV

3. Uitvoering:

De plaatsing van het schoonlooptapijt beantwoordt aan de leidraad TV 241 voor de goede uitvoering van soepele vloerbekleding van het WTCB.

De bouwheer voorziet een ruimte om de rollen schoonlooptapijt verticaal te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 17°C bedraagt.

Indien de temperatuur lager dan 15°C is, mag het schoonlooptapijt niet geplaatst worden. Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%, bij het egaliseren en het verlijmen. De ondervloer moet conform de WTCB adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten. De plaatsing van het schoonlooptapijt omvat eveneens:

- Het herstellen van de dekvloer met aangepaste mortels met een kogeldrukhardheid van 100 N/mm2 gemeten volgens de methode van Brinell.

- Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Voor een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtigheidsgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.

- Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 2 % voor cementgebonden dekvloeren en 0,5% voor anhydrietdekvloeren.

- Ondervloeren die niet vlak zijn, zijn ongeschikt voor installatie. De ondervloer dient vlak gemaakt te worden door middel van egalisatie. Het type egalisatieproduct hangt af van het soort ondervloer. Dit product moet aanbevolen zijn door de fabrikant van het schoonlooptapijt.

- Er wordt steeds een primer aangebracht; de primer is aangepast aan de aard van de dekvloer en aan de aard van de egalisatieproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1 kg/ltr.

- Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven met een drukvastheid van 38,5 Newton/mm² en buigsterkte van 12,1 Newton/mm² volgens DIN 1164, toe te passen bij navraag aan de fabrikant.

- Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet met een aangepast voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie en een soortelijk gewicht van 1 kg/ltr. Dit product moet aanbevolen zijn door de fabrikant van het schoonlooptapijt.

- Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, dit met een egalisatie met een minimale kogeldrukhardheid van 69 N/mm2 gemeten volgens de methode van Brinell.

- De laagdikte en weerstand van de egalisatie is functie van de permanente puntbelasting en de aard van het verkeer.

- Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatielaag worden opgeschuurd.

4. Plaatsing:

Het schoonlooptapijt wordt geïnstalleerd op een vlakke, harde ondervloer. Daarbij is verlijmen overbodig. In de leginstructies wordt er dan ook van uitgegaan dat alle matten los worden gelegd. Houd bij de installatie van het schoonlooptapijt rekening met het volgende: laat het schoonlooptapijt uitgerold en vlakliggend 8 uur acclimatiseren op de installatielocatie. Het naadloos verbinden van het schoonlooptapijt: voor een mooi resultaat moet u er opletten dat de structuur van het materiaal in dezelfde richting loopt. Voor een perfecte aansluiting moeten de te verbinden delen beide haaks afgesneden zijn. De losse delen worden aan elkaar verbonden via een lasband die aan de onderzijde van de mat wordt geplakt. Deze lasband moet u insmeren met koudlaspasta. Bevestig de losse delen met lasband aan elkaar, waarbij de lasband gelijk over de beide delen is verdeeld. Laat de pasta daarna drogen. Duw de naad open en vul deze met koudlaspasta. Vouw daarna de naad weer dicht en druk deze stevig aan. Plaats voor een sterke verbinding een gewicht op de gelaste naad en laat het geheel minimaal 8 uur drogen.

Op deze manier kunt u ook een randprofiel aanbrengen op de voor- en achterkant van de mat. Let op!Bij het rondom aanbrengen van een randprofiel kan de mat vervormen,dit valt buiten de garantie.

5. Bescherming

Het is aanbevolen om de vloer na de plaatsing af te dekken met een beschermfolie om deze te vrijwaren tot de oplevering.

6. Onderhoud en vloerverzorging:

Technische fiche met schoonmaakinstructies  dient bezorgd te worden aan de architect en bouwheer tijdens de werfvergadering. De onderhouds- en reinigingsinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden.