Rapport

publié par un laboratoire accrédité.

Rapport de classement de réaction au feu de revêtements de sols résilients

- Introduction

Ce rapport de classement définit le classement attribué aux revêtements de sols résilients conformément aux procédures données dans la norme EN 13501-1.

- Description détaillée du produit classé

  - Généralités

Les produits sont définis comme des revêtements de sols résilients. Leur classement est valable pour les conditions d’utilisation finale en tant que revêtement de sol commercial à usage intérieur.

Selon l’auteur de ce rapport de classement, les produits sont conformes à la norme européenne EN 14041 :2004.

  - Description du produit

Description complète des produits ci-dessous.

Selon le client :

Revêtement de sol résilient à base de polychlorure de vinyle pour une utilisation commerciale constitué comme suit :

- Une sous couche en PVC chargé

- Un renfort en voile de verre

- Une couche d’usure de PVC avec incorporation de particules colorées.

Du carborundum est ajouté à la couche d’usure pour une meilleure résistance au glissement.

Les produits ont une épaisseur  nominale de 2.0 mm.

Tableau 1.     Produits

| Produit | Epaisseur nominale de la couche d’usure (mm) | Masse surfacique nominale (kg/m²) |
| --- | --- | --- |
| Safestep Safestep R12 Safestep Grip Onestep Aqualon Relief* | 0.7 0.7 0.7 0.45 0.7 | 2.8 2.8 2.8 2.9 2.8 |

*Revêtements de sol pour des surfaces humides sans renfort en voile de verre.

SP Swedish National Testing and Research Institute

Adresse postale           Emplacement des bureaux       Téléphone/Fax/E-mail

Les laboratoires sont certifiés par le Comité Suédois (Swedish Board) d’Evaluation de Conformité et de Certification (Accreditation and Conformity Assessment : SWEDAC) d’après les termes de la législation suédoise. La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrale, à l’exception de l’accord écrit préalable du laboratoire qui le publie.

- Rapports d’essais et résultats d’essais en appui du classement

  - Rapports d’essais

Ce classement est basé sur le rapport d’essai décrit ci-dessous :

| Nom du laboratoire | Nom du demandeur | N° du rapport d’essai | Méthode d’essai |
| --- | --- | --- | --- |
| SP | Forbo Project Vinyl AB | P502694C | EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 |

  - Résultats d’essais

Les résultats d’essais décrits ci-dessous indiquent le pire cas qui a été trouvé dans les programmes d’essais réalisés et repris selon le tableau ci-dessus.  Le protocole de réaction au feu et de classement de revêtement de sol résilient, textile et laminé – FSG Recommandation 015 – provenant du groupe sectoriel feu des organismes notifiés, a été appliqué au cours de la sélection des produits à tester.

| Méthode d’essai | Paramètres | Nombre d’épreuves | Résultats |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paramètres continus : moyenne (m) | Paramètres Conformité |
| EN ISO 11925-2 |  | 6 |  |  |
| Exposition de 15 secondes | Fs ≤ 150 mm |  | (-) | Oui |
| EN ISO 9239-1 |  | 3 |  |  |
|  | Flux énergétique critique (Kw/m²) |  | 8.7 | (-) |
|  | Production de fumées (%. min) |  | 192 | (-) |

(-)  non applicable

- Classement et domaine d’application

  - Référence et domaine direct d’application

Ce classement a été prononcé selon les articles suivants 9 et 13 de la norme EN 13501-1 :2002.

  - Classement

Le classement est valable pour les produits précités dans le tableau 1 de ce rapport en relation avec leur comportement de réaction au feu :

Bﬂ

Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumées est :

s l

La présentation du classement de réaction au feu  pour le revêtement de sol est :

| Comportement au feu |  | Production de fumées |
| --- | --- | --- |
| Bﬂ | - | s | l |

Classement :  Bﬂ - s 1

  - Domaine d’application

Ce classement est valable pour les conditions d’utilisation finale suivantes :

Supports

- Tout support d’utilisation finale d’Euroclasses A 1fl ou A 2fl, de masse volumique  ≥ 1350 kg/m³.

Ce classement est aussi valable  pour les paramètres produits suivants :

Masse surfacique nominale : (voir tableau 1 de ce rapport)

Epaisseur nominale : (voir tableau 1 de ce rapport)

- Restrictions

Ce rapport de classement  ne représente pas un essai de type ou une certification du produit.

SP Swedish National Testing and Research Institute

Technologie d’incendie – Matériau de réaction au feu

Directeur                                   Directeur technique

Björn Sundström                       Per Thureson

En double exemplaire à

Susanne Hanson, SP Sveriges Province-och Forskningsinstitute, Certification