Veerkrachtige vloeivloer met natuurlijke look & feel op een kurkment onderlaag van 2 mm

Meting: m², per vierkante meter, volgens type

Meetcode: netto oppervlakte

Materiaal

Een veerkrachtige vloeivloer die bestaat uit een 2-componenten vloeibare massa met een uitgebalanceerde mix van o.a. natuurlijke componenten zoals kurk, lijnolie en een biopolymeerbindmiddel die zorgen voor een natuurlijke look & feel. Deze natuurlijke grondstoffen zijn bovendien hernieuwbaar.

De vloeivloer wordt naadloos aangebracht in een dikte van 2 tot 2,5 mm en is beschikbaar in 32 aantrekkelijke kleuren.

De vloeivloer wordt afgewerkt met een 2-componenten watergedragen, transparante zijdematte toplaag op polyurethaanbasis zodat een natuurlijk matte uitstraling wordt bekomen.

De vloeivloer bezit het EC1 plus label en is dus zeer emissiearm.

De vloeivloer wordt geplaatst op een kurkment onderlaag die vervaardigd is uit grof gemalen kurk met geoxideerde lijnolie en vermengd met harsen. Het geheel wordt gekalanderd op een juteweefsel. Leverbaar op rollen tot een lengte van 30 à 32 lm, 200 cm breed, 2mm dik en een gewicht van 1,3 kg/m².

Door de kurkment onderlaag van 2,0 mm te combineren met de vloeivloer ontstaat een contactgeluidsreductie van 15 dB.

De fabriek dient ISO 9001 en ISO 14001 gecertifieerd te zijn.

Technische eigenschappen vloeivloer

| Basis |  | een uitgebalanceerde mix van o.a. natuurlijke componenten zoals kurk, lijnolie en een biopolymeerbindmiddel. Component A:B 11:4 |
| --- | --- | --- |
| Specifiek gewicht |  | 0,95 kg/l |
| Verbruik |  | 2 - 2,5 kg/m² |
| Potlife |  | +/- 30 minuten, afhankelijk van klimatologische omstandigheden |
| Begaanbaarheid |  | Na 12u |
| Droogtijd |  | Mag afgewerkt worden na minimum 12u, volledig uitgehard na 8 dagen (labo normen) |
| Dikte |  | 2 - 2,5 mm maximum |
| Druksterkte |  | +/- 20 N/mm² |
| Warmteweerstand |  | 0,027 xK/W |
| Contactgeluidsreductie | EN-ISO 717 | ΔLw: 15 dB |
| Hardheid |  | +/- 45 shore D |
| Kleurechtheid | ISO 105-B2 | ≥ 6 blauwschaal |
| Slipweerstand | EN 13893 | DS: ≥ 0,45 |
| Sliptest | BS 7976-2+A1 | SRT pendulum nat: 55- 70 Droog: >25 |
| Brandweerstand | EN13501-1 + A1 | Cfl-S1 |
| Persoonsoplading | EN 1815 | < 0,5 kV |
| Rolstoelbestendig | EN 425 | Ja |

Uitvoering en plaatsing

De bouwheer voorziet een ruimte om de producten koel en vorstvrij op te slaan (tussen 5° - 30°C) en beslist niet in direct zonlicht.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur: 15°-25°C

Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min 15°C-max 20°C

Relatieve luchtvochtigheid: 50-70%

Voorkom direct zonlicht tijdens de werkzaamheden. Plak ramen eventueel af met karton.

Zorg ervoor dat materiaal tenminste 24u voorafgaand aan de verwerking geacclimatiseerd is.

De ondervloer moet conform de WTCB adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten. Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 70%, bij het egaliseren.

De plaatsing van de vloeivloer omvat eveneens:

- Het herstellen van zandcement dekvloeren met aangepaste reparatiemortels met een drukvastheid van ≥ 30 N/mm2 gemeten volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen en een buigsterkte van ≥ 8 N/mm² gemeten volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen. Deze hoeft tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben.

- Het herstellen van anhydriet dekvloeren met aangepaste reparatiemortels op basis van Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat met een drukvastheid van > 20,0 N/mm² en buigsterkte van 8,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben.

- Bestaande dilataties in de ondervloer dienen gerespecteerd te worden en altijd worden doorgezet in de vloeivloer.

- Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Voor een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtigheidsgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.

- Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 2,5% voor cementgebonden dekvloeren en 0,5% voor anhydriet dekvloeren.

- Bij het gebruik van vloerverwarming is het maximaal toegelaten vochtgehalte 1,8% voor cementgebonden dekvloeren en 0,3% voor anhydriet dekvloeren.

- Bij plaatsing op vloerverwarming dient het opstartprotocol van de vloerverwarming volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het plaatsen van de vloeivloer de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

De voegen van de chape dienen in de vloeivloer overgenomen te worden.

- De dekvloer wordt gereinigd en stofvrij gemaakt alvorens de primer aan te brengen.

- Zandcement dekvloer

      - Er wordt steeds een primer aangebracht; de primer is aangepast aan de aard van de dekvloer en aan de aard van de egalisatieproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het “eco”-label te hebben.

      - Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een drukvastheid van > 34,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

      - Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven met een drukvastheid van > 33,0 N/mm² en buigsterkte van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

- Anhydriet dekvloer

      - Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet met een aangepast voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie en een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het “eco”-label te hebben.

      - Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een egalisatie op basis van Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat met een drukvastheid van > 35,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

      - Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven op basis van Calciumsulfaat-hemidraat met een bijzonder hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen met een drukvastheid van

> 30,0 N/mm² en buigsterkte van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van

23 kg.

- De laagdikte en weerstand van de egalisatie is functie van de permanente puntbelasting en de aard van het verkeer.

- Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatie laag worden opgeschuurd met een gaasje grofte 100 of fijner en vervolgens stofvrij gemaakt worden met behulp van een industriestofzuiger.

- De kurkment dat met de jute naar beneden wordt geplaatst dient verlijmd te worden met een zeer emissiearme hoogwaardige type lijm op basis van acrylaatdispersie met een Emicode EC1. De lijm heeft een soortelijk gewicht van 1,16 kg/l en een verbruik van 260-300 gr/m². Deze lijm wordt steeds aangebracht met een B1 vertanding en dient door de fabrikant van de vloerbekleding goedgekeurd te worden.

- Het walsen met een wals van ca. 65 kg in twee richtingen, eerst in de breedte dan in de lengte van de gelegde banen. Waar de kurkment niet gewalst kan worden met de grote wals gebruik maken van een handwals.

- De naden van de kurkment worden arm afgesneden.

- Indien nodig worden de naden uitgevlakt met een gebruiksklare egalisatiepasta met een soortelijk gewicht van 1,65 kg/l om doortekening van de naden te vermijden.

- Na het installeren van de kurkment de lijm voldoende laten afbinden en pas na minimaal 24 uur de vloeivloer hier bovenop installeren.

- Maak een vloerveldverdeling zodat het verbruik van de vloeivloer kan gecontroleerd worden.

- Meng het materiaal  met bvb een mechanische mixer met een toerental van circa 300 omwentelingen/minuut bij voorkeur in een separate ruimte dichtbij de ruimte waar de vloeivloer zal toegepast worden.

- Meng eerst component A tot een homogene massa.

- Vervolgens de nog gesloten can met component B licht schudden (3 keer is voldoende).Na het openen de volledige inhoud al mengend toevoegen aan component A (mengtijd min. 2 minuten).

- Vervolgens de massa overgieten in een schone droge emmer en nogmaals gedurende 1 minuut mengen. Blijf de massa mengen tot vlak voor de verwerking zodat de lichte componenten (kurk) homogeen door de massa verdeeld worden.

- Maak niet meer materiaal aan dan binnen 30 minuten kan verwerkt worden.

- Verdeel de massa gelijkmatig met bvb een vlakspaan (afmeting ca. 400 x 100 mm bladdikte 0,7 mm), in een laagdikte tussen 2-2,5 mm  op de vloer. Controleer het verbruik d.m.v. de vooraf ingedeelde vloerveldverdeling. Breng beslist niet meer dan 2,5 mm aan.

- Direct na het aanbrengen van de massa dient deze m.b.v. een RVS ontluchtingsrol, gerold te worden om een egale verdeling van de kurkdeeltjes te bekomen (loop met de standaard prikzolen voor de ontluchtingsrol).

- Na een droogtijd van minimaal 12 uur is de vloeivloer voldoende droog om de finish laag aan te brengen. Gebruik hierbij schoenhoezen en verwijder eerst indien nodig stof- en vuildeeltjes.

- Giet het basismateriaal (component A) in een aanmaakemmer en voeg de verharder (component B) al mengend toe m.b.v. een mechanische verfmenger (toerental ca. 300 omwentelingen/min) gedurende minimaal 3 minuten en giet daarna door een zeef (grote circa 400 µm) in een schone lege emmer en meng deze nogmaals door, met een schone verfmenger gedurende minimaal 1 minuut.

- Na een wachttijd van minimum  10 minuten de finish in één laag aanbrengen m.b.v. een microvezelroller 11 mm (verbruik tussen 125-150 gr/m²). Gebruik prikzolen met vlakke noppen (diameter minimaal 10 mm) en loop voor de roller. Direct narollen met een natte, onverzadigde roller met een rolbreedte van 250-500 mm afhankelijk van de oppervlakte.

- Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen.

- Na een droogtijd van minimaal 24 uur kan de vloer belopen worden.

- Na 8 dagen is de finish laag volledig uitgehard, gedurende deze periode de vloer niet belasten met vuil en/of vocht en niet afdekken.

- De vloeivloer wordt tegen de rand afgewerkt in functie van de gekozen plint.

- Opkuisen en reinigen (neutraal reinigingsproduct)van de vloeivloer.

Bescherming

De vloeivloer mag pas na het volledig uitharden van de finish (8 dagen) afgedekt worden.

De vloeivloer dient gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd te worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie van de te verwachten belasting en werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloeivloer, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen.

Onderhoud & vloerverzorging

Technische fiche met schoonmaakinstructies dient bezorgd te worden aan de architect en bouwheer tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden.

Preventieve maatregelen

Voorzie een getuft schoonlooptapijt met schraapgarens van ca. 10 mm dik en ca. 3.700 gram/m² met een 5/32” gesneden pool van 100% polyamide BCF Laufaron 20 en 420 dtex, pigment gekleurd en verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw, is aangepast aan de intensiteit van het verkeer en bij voorkeur telkens minimum 6 m lang.

Garantie

Een garantie van 10 jaar op de vloeivloer volgens de algemene voorwaarden van Forbo wordt toegekend indien er gewerkt is met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt en hiervoor een opleiding gekregen heeft.