Naaldvilt projecttapijt in tegelformaat 50 x 50 cm

Meting: m², per vierkante meter, volgens type

Meetcode: netto oppervlakte

Materiaal

Naaldvilt tapijttegels in formaat 50 x 50 cm met een dikte van 6,2 mm. De naaldvilttegels zijn geschikt voor zwaar commercieel gebruik klasse 33. Het totale gewicht is 1350 gr/m². De robuuste en slijtvaste eigenschappen van naaldvilt maken dit een ideaal product voor gebruik in omgevingen met intensief verkeer, of in ruimtes met permanente zwenkwielbelasting zoals kantoren en administratieve gebouwen, scholen, en retail omgevingen.

Het poolmateriaal is vervaardigd uit 100% polyamide garens. Het poolgewicht bedraagt 400 gr/m². In functie van de slijtvastheid en de kleurechtheid, is het naaldvilt door en door met latex geïmpregneerd. Het naaldvilt voldoet aan de Bfl-S1 brandklasse en biedt een zeer goede akoestische demping van 22dB (∆Lw). De geluidsabsorptiewaarde is 0,20.

Minimaal 50% van het naaldvilttapijt bestaat uit gerecycleerde grondstoffen, en de rugzijde bestaat uit 100% gerecycleerd polyester. De hoge kwaliteit polyamide garens bieden het tapijt naast een lange levensduur ook een bijkomende bescherming tegen vervuiling en vlekvorming. Hierdoor wordt bespaard op de onderhoudskosten wat deel uitmaakt van een duurzaam ontwerp.

Het tegelgamma is verkrijgbaar in 12 kleuren. De fabrikant biedt het naaldvilt ook aan op rollen van 2 m breedte.

Het tapijt beschikt over een GUT gezondheidslabel, en het Blauwe Engel eco-label. Er is tevens een uitgebreide EPD beschikbaar waarin de volledige milieu impact van de vloerbedekking kan worden teruggevonden.

De fabriek die het naaldvilt produceert is ISO 9001 en ISO 14001 gecertifieerd. De fabrikant maakt gebruik van LCA dat deel uitmaakt van een effectief milieubeheersysteem.

Technische eigenschappen volgens EN 1307

| Totale dikte | ISO 1765 | 6,2 mm |
| --- | --- | --- |
| Dikte slijtlaag | ISO 1766 | 2.3mm |
| Totaal gewicht | ISO 8543 | 1350 gr/m² |
| Aantal kleuren |  | 12 |
| Commercieel gebruik | EN-ISO 10874 | Klasse 33 |
| Pool samenstelling |  | 100% Polyamide |
| Poolgewicht |  | 400 gr/m² |
| Rug |  | 100% gerecycled polyester |
| Formaat |  | 50 x 50 cm |
| Totale gerecycleerde samenstelling |  | ˃ 60% |
| Reductie van het impactlawaai | EN-ISO 717-2 | 22 dB |
| Geluidsabsorptie | EN-ISO 354 | ∂W= 0.20 (H) |
| Rolstoelbestendigheid | ISO 4918 | r ≥ 2.4 |
| Lichtechtheid | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Keurechtheid o.i.v. water | ISO 105-E01 | ˃ 3-4 |
| Kleurechtheid o.i.v. wrijven (nat) | ISO 105-X12 | ˃ 3 |
| Kleurechtheid o.i.v. wrijven (droog) | ISO 105-X12 | ˃ 3-4 |
| TVOC na 28 dagen | EN-ISO 16516 | ≤ 0,1 mg/m³ |
| Gerecycleerde inhoud |  | ≥ 50% |
| Prodis Gut | www.pro-did.info | Ja |
| Eco-label |  | Blauer Engel |
| Installatie methode |  | Monolithisch |
| CE |  | Voldoet |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | Bfl-s1, G, NCS |
| Slipweerstand | EN 13893 | DS ˃ 0.30 |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | EN 12524 | 0,06 W/mK |
| Statische elektriciteit | EN 1815 | ≤ 2,0 kV |

Uitvoering en plaatsing

De plaatsing van het naaldvilttapijt beantwoordt aan de leidraad TV 262, hoofdstuk 7, voor de goede uitvoering van textiele vloerbekleding van het WTCB.

De bouwheer voorziet een ruimte om de dozen tapijttegels te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 18 °C bedraagt.

Het is van essentieel belang dat in het leggebied er een stabiele temperatuur van 18 tot 27 °C heerst, 48 uur voor, tijdens en 24 uur na de installatie. Als de temperatuur lager dan 18 °C is, mag de vloerbedekking niet geplaatst worden. Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%, bij het egaliseren en het verlijmen.

De ondervloer moet conform de WTCB adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten. Zorg voor voldoende verlichting. Deze moet een correcte inspectie van de ondergrond mogelijk maken voor de installatie en tijdens de finale inspectie.

Voor de installatie moeten de naaldvilttegels minstens 24 uur lang acclimatiseren in open dozen die niet meer dan 6 hoog gestapeld mogen worden. Dit is vooral belangrijk als de tegels bij extreme temperatuur- en/of vochtigheidsomstandigheden werden opgeslagen of getransporteerd. Indien de tapijttegels aan temperaturen beneden de 10 °C werden blootgesteld dient rekening gehouden te worden met 48 uur acclimatisatie.

Opmerking inzake toepassing op verhoogde vloeren:

- Vloerpanelen van verhoogde vloeren hebben de neiging om snel na de installatie te verzakken. Hou hier rekening mee bij de beoordeling van het uitzicht van de installatie van de tegels. Kieren tussen oneffen vloerpanelen zullen zichtbaar zijn doorheen de naaldvilttegels. Oneffen panelen moeten dus correct afgeregeld worden voor er met de installatie van de tegels wordt gestart. Bovendien kunnen oneffenheden tussen verhoogde vloerpanelen er toe leiden dat tegels loskomen, omhoog komen of gaan verschuiven.

De ondervloer voorbereiding:

- Het herstellen van zandcement dekvloeren met aangepaste reparatiemortels met een drukvastheid van ≥ 30 N/mm2 gemeten volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen en een buigsterkte van ≥ 8 N/mm² gemeten volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen. Deze hoeft tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof“ te hebben.

- Het herstellen van anhydriet dekvloeren met aangepaste reparatiemortels op basis van Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat met een drukvastheid van > 20,0 N/mm² en buigsterkte van 8,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben.

- Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Voor een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtigheidsgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.

- Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 2% voor cementgebonden dekvloeren en 1% voor anhydriet dekvloeren.

- Bij het gebruik van vloerverwarming is het maximaal toegelaten vochtgehalte 1,8% voor cementgebonden dekvloeren en 0,3% voor anhydriet dekvloeren.

- Bij plaatsing op vloerverwarming dient het opstartprotocol van de vloerverwarming volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier en de TV241 punt 7.2.6. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het plaatsen van de vloerbekleding de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. De voegen van de chape dienen in de vloerbekleding overgenomen te worden conform de richtlijnen van de TV 241 punt 7.2.5.

- De dekvloer wordt gereinigd en stofvrij gemaakt alvorens de primer aan te brengen.

Zandcement dekvloeren:

      - Er wordt steeds een primer aangebracht; de primer is aangepast aan de aard van de dekvloer en aan de aard van de egalisatieproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het “eco”-label te hebben.

      - Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een drukvastheid van > 34,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

      - Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven met een drukvastheid van > 33,0 N/mm² en buigsterkte van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

Anhydriet dekvloeren:

      - Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet met een aangepast voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie en een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het “eco”-label te hebben.

      - Dit product moet aanbevolen zijn door de vloerbedekkingsfabrikant.

      - Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een egalisatie op basis van Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat met een drukvastheid van > 35,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90 % minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

      - Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven op basis van Calciumsulfaat-hemidraat met een bijzonder hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen met een drukvastheid van

> 30,0 N/mm² en buigsterkte van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90 % minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van

23 kg.

- De laagdikte en weerstand van de egalisatie is functie van de permanente puntbelasting en de aard van het verkeer.

- Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatielaag worden opgeschuurd.

- Gebruik in één ruimte bij één kleur, dezelfde batchnummers en opeenvolgende rolnummers om kleur- en structuurverschillen te voorkomen.

- De tegels worden monolithisch geplaatst.

- De naaldvilt moet verlijmd worden met een fixeerlijm met hoge eindkleefkracht. Voor het inleggen dient de lijm volledig ingedroogd te zijn. De fabrikant van de gebruikte fixeerlijm moet de toepassing garanderen.

- Het walsen dient te gebeuren met een wals van ca. 50 kg. Waar het naaldvilt niet gewalst kan worden met de grote wals gebruik maken van een handwals.

- Het naaldvilt wordt tegen de rand afgewerkt in functie van de gekozen plint.

- Opkuisen en reinigen (neutraal reinigingsproduct) van de vloerbekleding, inbegrepen het verwijderen van de overtollige kit.

Bescherming

De vloerbekleding dient gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd te worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie van de te verwachten belasting en werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen.

Onderhoud & vloerverzorging

Technische fiche met schoonmaakinstructies dient bezorgd te worden aan de architect en bouwheer tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden.

Preventieve maatregelen

Voorzie een getuft schoonlooptapijt met transparante schraapgarens van ca. 10 mm dik en ca. 3700 gr/m² met een 5/32” gesneden pool van 100% polyamide BCF Laufaron 20 en 420 dtex, pigment gekleurd en verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw, is aangepast aan de intensiteit van het verkeer en is bij voorkeur telkens minimum 6 m lang.

Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²

Een garantieverzekering van 10 jaar wordt voorzien door de fabrikant van het tapijt, zowel op het product als op de uitvoering.  De garantieverzekering wordt alleen maar toegekend indien er gewerkt wordt met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt.

Te dien einde machtigen algemeen aannemer – opdrachtgever – plaatsingsbedrijf de fabrikant regelmatig de werf te controleren en dit volgens een vooraf vastgestelde procedure:

- Inschrijven in lastenboek

  - Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer

  - Vraag opdrachtgever

- Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf

- Technisch advies

- Nazicht vóór plaatsing

- Nazicht tijdens plaatsing

- Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag

- Aflevering garantie bij positief advies aan het legbedrijf

- Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

De fabrikant past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:

1e jaar van de garantietermijn: 100 % vergoeding van het totaalbedrag;

2e en 3e jaar van de garantietermijn: 85 % vergoeding van het totaalbedrag;

4e en 5e jaar van de garantietermijn: 60 % vergoeding van het totaalbedrag;

6e en 7e jaar van de garantietermijn: 30 % vergoeding van het totaalbedrag;

8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn: 20 % vergoeding van het totaalbedrag.