# Digitaal bedrukte gevlokte vloerbedekking in planken 100 x 25cm

Meting: m², per vierkante meter, volgens type

Meetcode: netto oppervlakte

Materiaal

Gevlokte digitaal bedrukte vloerbedekking op basis van planken met formaat 100 x 25cm.  De planken hebben een dikte van 5mm en het gewicht bedraagt 4800gr/m².  De vloerbedekking voldoet aan de gebruiksklasse 33 voor zwaar commercieel gebruik en richt zich op segmenten als de gezondheidszorg, kantoren, hotels, scholen en toepassingen in retail omgevingen.

Er kan keuze gemaakt worden uit 11 verschillende design reeksen met een brede kleurkeuze.

Gevlokte vloeren bieden een unieke duurzaamheid, hygiëne, veerkracht en sterkte.  De vloerbedekking is specifiek afgestemd op personen met allergieën.  Het korte poolmateriaal houdt fijn stof en allergenen vast die bij borstelzuigen makkelijk weer verwijderd worden. De vloerbedekking is wasbaar en is na maximaal 10u terug droog.  De vloerbekleding bezit het “seal of approval” van de British Allergy Foundation.

De vloerbedekking biedt een contactgeluidsreductie van 19db en heeft een geluidsabsorptiewaarde van 0,10 (H).

De tegels zijn vrij van ftalaten en bestaan voor 59% uit gerecycleerde grondstoffen.  De gebruikte inkten zijn watergedragen en vloerbedekking beschikt over een Indoor Air Comfort Gold certificaat voor zijn extreem lage emissies.

Via het Back to the Floor programma van de fabrikant kunnen snijresten bij belangrijke werven retour worden genomen in functie van hun recyclage.

Tijdens de productie wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van groene stroom uit hernieuwbare bronnen. Er is een onafhankelijk opgestelde EPD van het product beschikbaar die de milieu-impact van de vloerbedekking weergeeft.  De fabriek die de vloerbekleding produceert is ISO 14001 en ISO 9001 gecertificeerd.

Technische eigenschappen volgens EN 1307 & EN 14041

| Totale dikte | ISO 1765 | 5,0 mm |
| --- | --- | --- |
| Commercieel gebruik | EN 685 | Klasse 33 |
| Afmetingen |  | 50 X 50 cm tegels |
| Totaal gewicht | ISO 8543 | 4,8 kg/m² |
| Dimensiestabiliteit | ISO 2551 | ≤ 0,1% |
| Slijtweerstand | EN 1307 annex F | > 1000 toeren |
| Rolstoel bestendigheid | EN 985 | R ≥ 2,4 continu gebruik |
| Kleurechtheid | EN-ISO 105-B02 | ≥ 5 |
| Slipweerstand | UK SRG pendulum EN13893 | Droog: zeer laag slipgevaar Nat: laag slipgevaar DS: ≥ O,30 |
| Contactgeluidreductie | EN-ISO 717-2 | ΔLw ≥ 19 dB |
| Geluidsabsorptie | ISO 354 | = 0,10 Aw |
| Hernieuwbare elektriciteit |  | Productie met 100 % groene elektriciteit |
| Gerecycleerd materiaal |  | Bevat 59 % gerecycleerde grondstoffen |
| TVOC Emissies na 28 dagen | ISO16000-9 | ≤ 0.1 mg/m³ - Indoor Air Comfort Gold |
| Waterdichtheid | EN 1307 annex G | Conform |
| Levenscyclusanalyse (LCA) |  | EPD op basis van LCA |
| CE Label |  | Ja |

Voldoet aan de eisen van  EN14041

| Brandveiligheid | EN 13501 | Bfl -s1, L, CS |
| --- | --- | --- |
| Slipweerstand | EN13893 | µ ≥ 0,30 |
| Statische elektriciteit | ISO 6536 | ≤ 2 kV (antistatisch) |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | EN 12524 | 0,06 W/mK |
| Gevaarlijke substanties | EN 14041 | EU Reach compliant |

Uitvoering en plaatsing

De plaatsing van de gevlokte vloerbekleding in tegels beantwoordt aan de leidraad TV 241, hoofdstuk 7, voor de goede uitvoering van soepele vloerbekleding van het WTCB.

Indien de tegels geplaatst worden op een verhoogde vloer dient deze conform te zijn aan de leidraad TV 230 van het WTCB.

De bouwheer voorziet een ruimte om het product horizontaal te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 17 °C bedraagt. Tijdens de opslag moet men ervoor zorgen dat de dozen plat liggen en regelmatig gestapeld zijn.  Stapel geen kartons rechtop.

Indien de temperatuur lager dan 18 °C is, mag de vloerbekleding niet geplaatst worden. Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75 %, bij het egaliseren en het verlijmen. De ondervloer moet conform de WTCB adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten.

Acclimatiseer de tegels in open dozen gedurende minimaal 24u.  Leg niet meer dan 5 dozen tegels op elkaar tijdens het acclimatiseren.  Indien de tegels kort voor hun installatie werden blootgesteld aan temperaturen lager dan 10°C dient de acclimatisatie periode verlengd te worden tot 48u.

De plaatsing van de vloerbekleding omvat eveneens:

- Het herstellen van zandcement dekvloeren met aangepaste reparatiemortels met een drukvastheid van ≥ 30 N/mm2  en een buigsterkte van ≥ 8 N/mm².  Deze hoeft tevens over de Emicode EC1+ alsook het label “90 % minder stof” te beschikken.

- Het herstellen van anhydriet dekvloeren met aangepaste reparatiemortels op basis van Calciumsulfaat met een drukvastheid van > 20,0 N/mm² en buigsterkte van 8,0 N/mm².  Deze dient over de Emicode EC1+ te beschikken alsook het label “90 % minder stof” te hebben.

- Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Voor een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtigheidsgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.

- Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 2,0 % voor cementgebonden dekvloeren en 0,5 % voor anhydriet dekvloeren.

- Bij het gebruik van vloerverwarming is het maximaal toegelaten vochtgehalte 1,8 % voor cementgebonden dekvloeren en 0,3 % voor anhydriet dekvloeren.

- Bij plaatsing op vloerverwarming dient het opstartprotocol van de vloerverwarming volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier en de TV241 punt 7.2.6. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het plaatsen van de vloerbekleding de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. De voegen van de chape dienen in de vloerbekleding overgenomen te worden conform de richtlijnen van de TV 241 punt 7.2.5.

- De dekvloer wordt gereinigd en stofvrij gemaakt alvorens de primer aan te brengen.

Zandcement dekvloeren

      - Er wordt steeds een primer aangebracht die aangepast is aan de aard van de dekvloer en aan de aard van de egalisatieproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m².  Deze dient tevens te beschikken over de EC1+ Emicode alsook over het “eco”-label.

      - Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een drukvastheid van > 34,0 N/mm² en een buigsterkte van 9,0 N/mm².  Tevens dient deze te beschikken over de EC1+ Emicode alsook over het label “90 % minder stof”.

      - Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven met een drukvastheid van > 33,0 N/mm² en buigsterkte van 11,0 N/mm.  Tevens dient deze over de Emicode EC1+ alsook over het label “90 % minder stof” te beschikken.

Anhydriet dekvloeren

      - Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet met een aangepast voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie en een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m².   Deze dient tevens te beschikken over de EC1+ Emicode alsook over het “eco”-label.

      - Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een egalisatie op basis van Calciumsulfaat met een drukvastheid van > 35,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm².  Tevens dient deze te beschikken over de EC1+ Emicode alsook over het label “90 % minder stof”.

- De laagdikte en weerstand van de egalisatie is in functie van de permanente puntbelasting en de aard van het verkeer.

- Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatielaag worden opgeschuurd.

- Gebruik in één ruimte bij één kleur, dezelfde batchnummers om kleurverschillen te voorkomen.

- De pijlrichting op de rugzijde van de tegels wijst steeds in de richting van de voornaamste lichtbron in de ruimte.

- De  tegels worden geplaatst volgens het gevraagde patroon.

- De tegels dienen verlijmd te worden met een daartoe geschikte fixeerlijm met hoge eindkleefkracht volgens de richtlijnen van de fabrikant. De lijm bestaande uit een arcrylaatdispersie, heeft een soortelijk gewicht van 1,04 kg/l en een verbruik van 50-100 gr/m² voor gesloten ondergronden en 100-150 gr/m² voor poreuze ondergronden. Tevens dient de lijm te beschikken over de Emicode EC1+. Het lijmbed dient volledig transparant opgedroogd te zijn alvorens de tegels geplaatst worden  waarna deze nog zorgvuldig aangewalst worden.

- Bij extreem zware belasting is een vaste verlijming aanbevolen.

- Opkuisen en reinigen van de vloerbekleding, inbegrepen het verwijderen van de overtollige kit.

- De gevlokte vloerbekleding wordt tegen de wand afgewerkt in functie van de gekozen plint.

Verhoogde vloeren :

- Verhoogde vloeren hebben de neiging zich enigszins te zetten kort na hun installatie.  Hou hier rekening mee bij het beoordelen van het uitzicht van de vloerbedekking na zijn installatie op ondervloeren van dit type.

- Opstaande tegelranden tussen verhoogde vloerpanelen zullen zichtbaar zijn éénmaal de gevlokte vloertegels zijn geplaatst.

- Oneffen verhoogde vloerdelen moet zorgvuldig afgeregeld of lokaal uitgevlakt worden voor er met de installatie van de gevlokte vloertegels wordt gestart.

- De pijlen op de rugzijde van de tegels moeten in de richting van de voornaamste lichtbron in de ruimte verwerkt worden.

Bescherming

De vloerbekleding dient gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd te worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie van de te verwachten belasting en het werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen.

Onderhoud & vloerverzorging

De technische fiche met schoonmaakinstructies moet aan de architect en de bouwheer bezorgd worden tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, moeten accuraat opgevolgd worden in functie van de 10-jarige productgarantie.  Stem de onderhoudsfrequentie af op de mate van vervuiling.

Preventieve maatregelen

Voorzie een getuft schoonlooptapijt met transparante schraapgarens van ca. 10 mm dik en ca. 3.700 gram/m² met een 5/32” gesneden pool van 100% polyamide BCF Laufaron 20 en 420 dtex, pigment gekleurd en verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw, is aangepast aan de intensiteit van het verkeer en bij voorkeur telkens minimum 6 m lang.  Bij bepaalde projecten kan het nuttig zijn schraapzones te voorzien in de buitenzone.  Deze kunnen bestaan uit metalen roosters of rubber ringmatten.

Zorg er tevens voor dat de poten van het gebruikte meubilair voorzien zijn van geschikte beschermdoppen uit zacht pvc, PTFE of vilt.  Zwenkwielen van bureaustoelen moeten voorzien zijn van “zachte” wielen.

Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²

Een garantieverzekering van 10 jaar wordt voorzien door de fabrikant van de vloerbedekking, zowel op het product als op de uitvoering.

De garantieverzekering is alleen maar toegekend indien er gewerkt is met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt.

Te dien einde machtigen algemeen aannemer – opdrachtgever – plaatsingsbedrijf de fabrikant regelmatig de werf te controleren en dit volgens een vooraf vastgestelde procedure:

- Inschrijven in lastenboek

  - Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer

  - Vraag opdrachtgever

- Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf

- Technisch advies

- Nazicht vóór plaatsing

- Nazicht tijdens plaatsing

- Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag

- Aflevering garantie bij positief advies aan het legbedrijf

- Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

De fabrikant past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:

1e jaar van de garantietermijn: 100 % vergoeding van het totaalbedrag;

2e en 3e jaar van de garantietermijn: 85 % vergoeding van het totaalbedrag;

4e en 5e jaar van de garantietermijn: 60 % vergoeding van het totaalbedrag;

6e en 7e jaar van de garantietermijn: 30 % vergoeding van het totaalbedrag;

8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn: 20 % vergoeding van het totaalbedrag.