# Digitaal bedrukte gevlokte vloerbedekking in plankformaat

Meting: m², per vierkante meter, volgens type

Meetcode: netto oppervlakte

Materiaal

Gevlokte digitaal bedrukte vloerbedekking in plankformaat van 100 x 25cm.  Het poolmateriaal is vervaardigd uit 100% polyamide 6.6 vezels.  De planken hebben een dikte van 5mm en het gewicht bedraagt 4800gr/m².

De vloerbedekking voldoet aan de gebruiksklasse 33 voor zwaar commercieel gebruik en richt zich op segmenten als de gezondheidszorg, kantoren, hotels, scholen en toepassingen in retail omgevingen.

Er kan een keuze gemaakt worden uit minimaal 14 verschillende design reeksen met een brede kleurkeuze.

Gevlokte vloeren bieden een unieke duurzaamheid, hygiëne, veerkracht en sterkte.  De vloerbedekking is specifiek afgestemd op personen met allergieën.  Het korte poolmateriaal houdt fijn stof en allergenen vast die bij borstelzuigen makkelijk weer verwijderd worden. De vloerbedekking is wasbaar en is na een sproei-extractie reiniging na 2u terug droog.  De vloerbekleding bezit het “seal of approval” van de British Allergy Foundation.

De vloerbedekking biedt een contactgeluidsreductie van 19db en heeft een geluidsabsorptiewaarde van 0,10 (H).

De tegels zijn vrij van ftalaten en bestaan voor 59% uit gerecycleerde grondstoffen.  De gebruikte inkten zijn watergedragen en vloerbedekking beschikt over een Indoor Air Comfort Gold certificaat voor zijn extreem lage emissies.

Snijresten voortvloeiend uit de installatie van de vloerbedekking kunnen in overleg via het Back to the Floor recycle programma van de fabrikant retour worden genomen in functie van circulair hergebruik.

Tijdens de productie wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van groene stroom uit hernieuwbare bronnen. Er is een onafhankelijk opgestelde EPD van het product beschikbaar die de milieu-impact van de vloerbedekking weergeeft.  De fabriek die de vloerbekleding produceert is ISO 14001 en ISO 9001 gecertificeerd.

Technische eigenschappen volgens EN 1307 & EN 14041

| Totale dikte | ISO 1765 | 5,0 mm |
| --- | --- | --- |
| Totaal gewicht | ISO 8543 | 4800 g/m² |
| Commercieel gebruik | EN 685 | Klasse 33 |
| Poolmateriaal |  | 100% polyamide 6.6 |
| Afmetingen |  | 100 x 25 cm (plankformaat) |
| Inhoud verpakking |  | 10 planken (=2.5m²/doos) |
| Dimensiestabiliteit | ISO 2551 | ≤ 0,1% |
| Slipweerstand | UK SRG pendulum DIN 51130 | Droog: zeer laag slipgevaar Nat: laag slipgevaar R13 (zeer hoge antislip graad) |
| Contactgeluidreductie | EN-ISO 717-2 | ΔLw ≥ 19 dB |
| Geluidsabsorptie | ISO 354 | Aw = 0.10 (H) |
| Rolstoel bestendigheid | ISO 4918 | R ≥ 2,4 continu gebruik |
| Kleurechtheid | EN-ISO 105-B02 | ≥ 5 |
| TVOC Emissies na 28 dagen | EN 16516 | ≤ 0.1 mg/m³ - Indoor Air Comfort Gold |
| Weerstand tegen afslijten | EN 1307 annex F | > 1000 cycli |
| Waterdoorlaatbaarheid | EN 1307 annex G | Pass (Waterdicht) |
| Hernieuwbare elektriciteit |  | Productie met 100 % groene elektriciteit |
| Gerecycleerd materiaal |  | Bevat 59 % gerecycleerde grondstoffen |
| Allergy UK |  | Aanbevolen |
| EPD |  | Onafhankelijk opgestelde EPD op basis van LCA beschikbaar. |
| CE Label |  | Ja |
| Brandveiligheid | EN 13501 | Bfl -s1, L, CS |
| Slipweerstand | EN13893 | µ ≥ 0,30 |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | EN 12524 | 0,06 W/mK |
| Statische elektriciteit | ISO 6536 | ≤ 2.0 kV (antistatisch) |
| Gevaarlijke substanties | EN 14041 | EU Reach compliant |

Uitvoering en plaatsing

De plaatsing van de gevlokte vloerbekleding in planken of tegels beantwoordt aan de leidraad TV 241, hoofdstuk 7, voor de goede uitvoering van soepele vloerbekleding van Buildwise (WTCB).

Indien de tegels geplaatst worden op een verhoogde vloer dient deze conform te zijn aan de leidraad TV 230 van Buildwise en perfect te zijn afgeregeld om zichtbare naden te voorkomen.

De bouwheer voorziet een ruimte om het product horizontaal te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 17 °C bedraagt. Tijdens de opslag moet men ervoor zorgen dat de dozen plat liggen en regelmatig gestapeld zijn.  Stapel geen kartons rechtop.

Indien de temperatuur lager dan 18 °C is, mag de vloerbekleding niet geplaatst worden. Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75 %, bij het egaliseren en het verlijmen. De ondervloer moet conform de adviezen uit de TV189 en de TV 193 van Buildwise zijn en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten.

Acclimatiseer de tegels in open dozen gedurende minimaal 24u.  Leg niet meer dan 5 dozen tegels op elkaar tijdens het acclimatiseren.  Indien de tegels kort voor hun installatie werden blootgesteld aan temperaturen lager dan 10°C dient de acclimatisatie periode verlengd te worden tot 48u.

De plaatsing van de vloerbedekking omvat tevens :

- Het herstellen van de dekvloer met een reparatiemortel aangepast aan de samenstelling van de dekvloer.  Deze biedt een minimale drukvastheid  van 30,0 N/mm2 en een minimale buigsterkte van 8 N/mm² gemeten volgens NEN-EN 13892. De reparatiemortel is conform aan de EC1+ Emicode en is stofarm.

- De plaatser zal elke abnormale scheurvorming, zichtbare gebreken in de druksterkte, abnormale afzanding, en afwijkingen t.o.v. het juiste peil aan de opdrachtgever melden.

- Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Voor een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtigheidsgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.

- Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 2,0% voor cementgebonden dekvloeren en 0,5% voor anhydriet dekvloeren.

- Bij het gebruik van vloerverwarming is het maximaal toegelaten vochtgehalte 1,8% voor cementgebonden dekvloeren en 0,3% voor anhydriet dekvloeren.

- Bij plaatsing op vloerverwarming dient het opstartprotocol van de vloerverwarming volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier en de TV241 punt 7.2.6. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het plaatsen van de vloerbekleding de verwarming weer inschakelen in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. De uitzettingsvoegen in de chape dienen in de vloerbekleding overgenomen te worden conform de richtlijnen van de TV 241 punt 7.2.5.

- De chape dient droog, proper en vrij van contaminaties te zijn, conform de eisen omschreven in DIN 18 365.

Het egaliseren van de dekvloer

      - De chape wordt volledig ontdaan van alle specieresten, ontstoft en over haar ganse oppervlakte behandeld met een aan haar samenstelling aangepaste hechtprimer op acrylaatbasis. De toepassing van deze primer is hoe dan ook noodzakelijk en verzekert een betere hechting van de egalisatie aan de dekvloer, verhindert een te snelle droging van de egalisatiemassa, bevordert de gladheid van de uitgevoerde egaliseerwerken en draagt bij tot een verhoging van de oppervlakte-hardheid van de dekvloer.

      - Na droging van de hechtprimer worden de dagvoegen en krimpscheuren in de chape overplakt met een daartoe geschikt glasvezelweefsel die het doorzetten van deze voegen of scheuren in de egalisatie en uiteindelijk in de soepele vloerbedekking moet voorkomen (koordvorming bij soepele vloeren).

      - Wanneer kan worden vastgesteld dat dagvoegen of scheuren “bewegende voegen” zijn dienen deze opengemaakt te worden en nadien dicht gegoten te worden met vloeibaar epoxyhars en nadien ingestrooid te worden met kwartszand om de hechting met de egalisatie te verzekeren.

      - De chape wordt geëgaliseerd over de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm.  Hierbij wordt een projectgeschikt egaliseermiddel gebruikt die een minimale drukvastheid biedt van 30,0 N/mm² en over een minimale buigsterkte beschikt van 9,0 N/mm² bepaald volgens NEN-EN 13892.  Het egaliseermiddel beschikt over de EC1+ Emicode en is stofarm.

- De laagdikte en weerstand van de egalisatie is in functie van de permanente puntbelasting en de aard van het verkeer.

- Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatielaag worden opgeschuurd.

- Gebruik in één ruimte bij één kleur, dezelfde batchnummers om kleurverschillen te voorkomen.

- De pijlrichting op de rugzijde van de planken wijst steeds in de richting van de voornaamste lichtbron in de ruimte.

- De  planken worden geplaatst volgens het door de architect gevraagde patroon.

- De planken dienen verlijmd te worden met een daartoe geschikte fixeerlijm met hoge eindkleefkracht volgens de richtlijnen van de fabrikant. Er dient voldoende lijm op de oppervlakte te worden voorzien.  Hou rekening met een verbruik van 50-100 gr/m² bij gesloten ondergronden en 100-150 gr/m² bij poreuze ondergronden.  De lijm dient over de EC1+ Emicode te beschikken.  Het lijmbed dient volledig transparant opgedroogd te zijn alvorens de tegels geplaatst worden  waarna deze nog zorgvuldig aangewalst worden.

- Bij extreem zware belasting is een vaste verlijming aanbevolen.

- Proper maken van de oppervlakte en het reinigen van de vloerbekleding, inbegrepen het verwijderen van de overtollige kit.

- De gevlokte vloerbekleding wordt tegen de wand afgewerkt in functie van de gekozen plint.

Toepassing op verhoogde vloeren :

- Verhoogde vloertegels moeten nauwkeurig afgeregeld worden voorafgaand aan de installatie van de gevlokte vloerbedekking.

- Opstaande tegelranden tussen verhoogde vloerpanelen dienen lokaal uitgevlakt te worden indien de panelen niet naar believen bijgeregeld kunnen worden.

- De oppervlakte van de verhoogde vloertegels moet vrij zijn van contaminatie zodat de gevlokte vloertegels vlakliggend geïnstalleerd kunnen worden en een mooie naadaansluiting kan bekomen worden.

- Controleer de porositeit van de vloertegels.  Breng indien nodig eerst een primer aan om de absorptie van de fixeerlijm te voorkomen.

- Het is verplicht een fixeerlijm met hoge eindkleefkracht te gebruiken bij de installatie van de planken.  (bvb. Eurocol 542 Eurofix Tack Plus).

Bescherming

De vloerbekleding dient gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd te worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie van de te verwachten belasting en het werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen.

Onderhoud & vloerverzorging

De technische fiche met schoonmaakinstructies moet aan de architect en de bouwheer bezorgd worden tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, moeten accuraat opgevolgd worden in functie van de 10-jarige productgarantie.  Stem de onderhoudsfrequentie af op de te verwachten mate van vervuiling en de ligging van de vloerbedekking ten opzichte van de inkomzone van het gebouw.

Preventieve maatregelen

Voorzie ter hoogte van alle toegangen van het gebouw een getuft schoonlooptapijt op met schraapgaren op basis van 100% Econyl polyamide.  De dikte bedraagt 9 mm en het gewicht ca. 4000 gr/m².   Het gebruikte tapijtgaren is pigment gekleurd en verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing en beschikbaar op basis van rollen of tegels.

De vochtabsorptie bedraagt volgens de EN 1307 minimaal 4,6 L/m².  De lichtechtheidswaarde is minimaal 7 volgens ISO 105-B02 en het schoonlooptapijt voldoet aan de Bfl-S1 brandnormering.

Een schoonloopzone is voorkeur 6 m lang waardoor 95% van het vocht en het vuil van de schoenzool verwijderd kan worden en er tot wel 65% op de schoonmaakkosten kan worden bespaard.

Bureaustoelen moeten voorzien worden van zachte wielen van het type “W” (tweekleurige wielen) voor gebruik op gevlokte vloerbedekkingen.

Recycle programma - Back to the Floor

Het legbedrijf engageert zich om snijrestanten voortvloeiend uit de installatie van de vloerbedekking in te zamelen in functie van de circulaire verwerking tot een nieuwe vloerbedekking.  Hierbij zal de procedure van de fabrikant van de vloerbedekking nauwgezet opgevolgd worden :

- Er zullen duidelijke afspraken gemaakt worden tussen het vloerenbedrijf, de transporteur en de fabrikant van de vloerbedekking omtrent de op te volgen procedure, de opvolging en de kostenverdeling.

- Het vloerenbedrijf verzamelt de snijrestanten in bigbags die door de fabrikant worden voorzien.

- Enkel propere snijrestanten mogen geretourneerd worden (lijm- en cementvrij)

- Snijafval wordt op de werf of bij het vloerbedrijf zelf verzameld.  Bigbags worden droog gestockeerd en op pallets beschikbaar gesteld op een makkelijk toegankelijke locatie i.f.v. hun vlotte ophaling.

- Op aanvraag van het vloerenbedrijf wordt een collecte van de paletten voorzien.  De afhaling gebeurt een aantal dagen na de aanvraag.

- Het snijafval wordt naar een recyclage hub vervoerd waar het gecontroleerd wordt op conformiteit.  Vervolgens worden de snijresten aangeboden bij de productiefaciliteit van de fabrikant om te worden herbruikt bij de productie van nieuwe vloerbedekkingen.

- Op aanvraag kan er een certificaat verkregen worden waarop het teruggenomen volume vermeld wordt.

Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²

Een garantieverzekering van 10 jaar wordt voorzien door de fabrikant van de vloerbedekking, zowel op het product als op de uitvoering.

De garantieverzekering wordt alleen maar toegekend indien er gewerkt wordt met een door de fabrikant erkend legbedrijf.

In functie hiervan machtigen de algemene aannemer – de opdrachtgever – en het plaatsingsbedrijf, de fabrikant regelmatig nazicht op de werf te laten uitvoeren volgens een vooraf vastgestelde procedure:

- Inschrijven in lastenboek

  - Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer

  - Vraag opdrachtgever

- Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf

- Technisch advies

- Nazicht vóór plaatsing

- Nazicht tijdens plaatsing

- Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag

- Aflevering garantie bij positief advies aan het legbedrijf

- Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

De fabrikant past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:

1e jaar van de garantietermijn: 100 % vergoeding van het totaalbedrag;

2e en 3e jaar van de garantietermijn: 85 % vergoeding van het totaalbedrag;

4e en 5e jaar van de garantietermijn: 60 % vergoeding van het totaalbedrag;

6e en 7e jaar van de garantietermijn: 30 % vergoeding van het totaalbedrag;

8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn: 20 % vergoeding van het totaalbedrag.