# Gevlokte vloerbekleding in tegels voorzien van een akoestische backing

Meting: m², per vierkante meter, volgens type

Meetcode: netto oppervlakte

Materiaal

Gevlokte vloerbekleding in akoestische tegels van 50 x 50 cm met een dikte van 5,9 mm. De vloerbedekking voldoet aan klasse 33 voor zwaar commercieel gebruik.

De sterkte en uitmuntende slijtvastheid van de vloerbedekking wordt gegarandeerd door 80 miljoen nylon 6.6 vezels per m². Deze worden op elektrostatische wijze rechtopstaand gevlokt in een waterdicht lijmbed.

Het korte poolmateriaal met slechts een poolhoogte van 2 mm houdt stof goed vast, en geeft bij borstel zuigen tot 2 maal meer stof en allergenen mee dan een reguliere textiele vloerbedekking.

De vloerbedekking kan makkelijk nat gereinigd worden en is na een tweetal uur terug droog en opnieuw klaar voor gebruik. Hierdoor draagt de vloerbedekking bij tot de creatie van een gezonde en aangename werkplek. De vloerbekleding bezit het “seal of approval” van de British Allergy Foundation.

De rugzijde van de tegel bestaat uit een optionele akoestische polyester backing die voor uit 85% uit gerecycleerde grondstoffen bestaat. De geluidsabsorptie waarde is 0,25 en de reductie van het impact geluid bedraagt 22 dB.

De akoestische uitvoering op basis van 50 x 50 tegels is verkrijgbaar in 90 kleuren. De minimale afname is 700 m² per kleur.

In overeenstemming met de fabrikant is het mogelijk om snijrestanten van de installatie via het “Back To The Floor” programma retour te nemen in functie van hun recyclage.

De producent gebruikt tijdens het fabricatieproces enkel groene stroom van hernieuwbare bronnen en beschikt over een effectief milieubeheersysteem dat ISO 14001 gecertificeerd is. De milieu impact van de vloerbedekking kan in een onafhankelijk opgemaakte EPD geraadpleegd worden.

De vloerbekleding bevat geen ftalaten en voldoet aan de Reach richtlijnen. De ultra lage emissies worden bevestigd door de Agbb.

De fabriek die de vloerbekleding produceert is ISO 9001 en SA8000 gecertificeerd.

Technische eigenschappen volgens EN 1307 & EN 14041

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Totale dikte | ISO 1765 | 5,9 mm |
| Commercieel gebruik | EN 685 | Klasse 33 |
| Afmetingen |  | 50 x 50 cm tegels  |
| Totaal gewicht | ISO 8543 | 2,6 kg/m² |
| Aantal kleuren |  | 90 kleuren |
| Dimensiestabiliteit | EN 986 | ≤ 0,1% |
| Rolstoel bestendigheid | EN 985 | R = ≥2,4 continu gebruik |
| Kleurechtheid | EN-ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Slipweerstand | UK SRG pendulumEN 13893 | Droog: laag slipgevaarNat: laag slipgevaarDS: ≥ O,30 |
| Contactgeluidreductie | EN-ISO 717-2 | ΔLw ≥ 22 dB |
| Geluidsabsorptie | ISO 354 | Aw = 0,25 (H) |
| Weerstand tegen afschuren | EN 1307 annex F | ˃ 1000 cyclussen |
| Waterdichte installatie  | EN 1307 annex G | Pass |
| LCA |  | LCA is de basis voor het bekomen van een zo klein mogelijke milieu impact |
| Hernieuwbare elektriciteit |  | Productie met 100% elektriciteit van hernieuwbare bronnen. |
| Gerecycleerd materiaal |  | Tot 39% gerecycleerd materiaal per gewicht. Polyester rug voor 85% vervaardigd uit gerecycleerde grondstoffen. |
| Indoor luchtkwaliteit na 28d | EN 16516 | ˂ 0,1 mg/m³  |
| SKA |  | M12 in kantoren, retail en hoger onderwijs |
| Levenscyclusanalyse (LCA) |  | LCA is de basis voor het veilig stellen van de laagste milieu-impact + EPD |
| CE |  | Ja |

Voldoet aan de eisen van EN14041 CE 120010101-DOP-881

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brandveiligheid | EN 13501 | Bfl -s1 |
| Slipweerstand | EN 13893 | µ ≥ 0,30 |
| Statische elektriciteit | ISO 6536 | ≤ 2 kV |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | EN 12524 | 0,06 W/mK |
| Indoor emissie | EN 16516 | <0,1 mg/m² |
| Gevaarlijke substanties | EN 14041 | Voldoet aan Reach - Ftalaatvrij |

Uitvoering en plaatsing

De plaatsing van de gevlokte vloerbekleding beantwoordt aan de leidraad TV 241, hoofdstuk 7, voor de goede uitvoering van soepele vloerbekleding van het WTCB.

Indien de tegels geplaatst worden op een verhoogde vloer dient deze conform te zijn aan de leidraad TV 230 van het WTCB.

De bouwheer voorziet een ruimte om het product horizontaal te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 17 °C bedraagt. Tijdens de opslag moet men ervoor zorgen dat de dozen plat liggen en regelmatig gestapeld zijn. Stapel geen kartons rechtop.

Indien de temperatuur lager dan 15 °C is, mag de vloerbekleding niet geplaatst worden. Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%, bij het egaliseren en het verlijmen. De ondervloer moet conform de WTCB adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten.

De plaatsing van de vloerbekleding omvat eveneens:

* Het herstellen van zandcement dekvloeren met aangepaste reparatiemortels met een drukvastheid van ≥ 30 N/mm2 gemeten volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen en een buigsterkte van ≥ 8 N/mm² gemeten volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen. Deze hoeft tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben.
* Het herstellen van anhydriet dekvloeren met aangepaste reparatiemortels op basis van Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat met een drukvastheid van > 20,0 N/mm² en buigsterkte van 8,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben.
* Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Voor een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtigheidsgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.
* Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 2,0% voor cementgebonden dekvloeren en 0,5% voor anhydriet dekvloeren.
* Bij het gebruik van vloerverwarming is het maximaal toegelaten vochtgehalte 1,8% voor cementgebonden dekvloeren en 0,3% voor anhydriet dekvloeren.
* Bij plaatsing op vloerverwarming dient het opstartprotocol van de vloerverwarming volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier en de TV241 punt 7.2.6. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het plaatsen van de vloerbekleding de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. De voegen van de chape dienen in de vloerbekleding overgenomen te worden conform de richtlijnen van de TV 241 punt 7.2.5.
* De dekvloer wordt gereinigd en stofvrij gemaakt alvorens de primer aan te brengen.
* Zandcement dekvloer
	+ - * Er wordt steeds een primer aangebracht; de primer is aangepast aan de aard van de dekvloer en aan de aard van de egalisatieproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het “eco”-label te hebben.
			* Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een drukvastheid van > 34,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.
			* Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven met een drukvastheid van > 33,0 N/mm² en buigsterkte van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.
* Anhydriet dekvloer
	+ - * Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet met een aangepast voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie en een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het “eco”-label te hebben
			* Dit product moet aanbevolen zijn door de vloerbekledingsfabrikant.
			* Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een egalisatie op basis van Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat met een drukvastheid van > 35,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.
			* Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven op basis van Calciumsulfaat-hemidraat met een bijzonder hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen met een drukvastheid van > 30,0 N/mm² en buigsterkte van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.
* De laagdikte en weerstand van de egalisatie is in functie van de permanente puntbelasting en de aard van het verkeer.
* Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatielaag worden opgeschuurd.
* Gebruik in één ruimte bij één kleur, dezelfde batchnummers om kleurverschillen te voorkomen.
* De tegels worden geplaatst volgens het gevraagde patroon.
* De tegels dienen verlijmd te worden met een daartoe geschikte verhuislijm volgens de richtlijnen van de fabrikant. De lijm bestaande uit een arcrylaatdispersie, heeft een soortelijk gewicht van 1,04 kg/l en een verbruik van 50-100 gr/m² voor gesloten ondergronden en

100-150 gr/m² voor poreuze ondergronden. Tevens dient de lijm het label EC1 Plus te hebben. Het lijmbed dient volledig transparant opgedroogd te zijn alvorens de tegels geplaatst worden waarna deze nog zorgvuldig aangewalst worden.

* Bij extreem zware belasting is een vast verlijming aanbevolen.
* Opkuisen en reinigen van de vloerbekleding, inbegrepen het verwijderen van de overtollige kit.
* De gevlokte vloerbekleding wordt tegen de wand afgewerkt in functie van de gekozen plint.

Bescherming

De vloerbekleding dient gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd te worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie van de te verwachten belasting en werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen.

Onderhoud & vloerverzorging

Technische fiche met schoonmaakinstructies dient bezorgd te worden aan de architect en bouwheer tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden.

Preventieve maatregelen

Voorzie een getuft schoonlooptapijt met transparante schraapgarens van ca. 9 mm dik en ca. 4.700 gram/m² met een 5/32” gesneden pool van 100% Econyl nylon en verankerd in een Everfort vinyl backing. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw, is aangepast aan de intensiteit van het verkeer en bij voorkeur telkens minimum 6 m lang.

Zorg voor harde wielen onder de bureaustoelen bij gebruik op tapijttegels.

Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²

Een garantieverzekering van 10 jaar wordt voorzien door de fabrikant van de vloerbedekking, zowel op het product als op de uitvoering.

De garantieverzekering is alleen maar toegekend indien er gewerkt is met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt.

Te dien einde machtigen algemeen aannemer – opdrachtgever – plaatsingsbedrijf de fabrikant regelmatig de werf te controleren en dit volgens een vooraf vastgestelde procedure:

1. Inschrijven in lastenboek
	1. Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer
	2. Vraag opdrachtgever
2. Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf
3. Technisch advies
4. Nazicht vóór plaatsing
5. Nazicht tijdens plaatsing
6. Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag
7. Aflevering garantie bij positief advies aan het legbedrijf
8. Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

De fabrikant past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:

* 1e jaar van de garantietermijn: 100% vergoeding van het totaalbedrag;
* 2e en 3e jaar van de garantietermijn: 85% vergoeding van het totaalbedrag;
* 4e en 5e jaar van de garantietermijn: 60% vergoeding van het totaalbedrag;
* 6e en 7e jaar van de garantietermijn: 30% vergoeding van het totaalbedrag;
* 8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn: 20% vergoeding van het totaalbedrag.