01.07.2013			Coral Grip MD fermé - neutre

1. Matière :

Le tapis est un paillasson grattoir non tissé à dossier en vinyle fermé, composé de monofilaments fines, évitant l’importation de grosses particules de saleté et de gravillons. Les monofilaments en 100 % vinyle sont colorés dans la masse (solution dyed) et liés tridimensionnellement. Le tapis est fourni avec un dossier en vinyle. L’ajout de granulats aux filaments confère à ce tapis de propreté un caractère antidérapant extraordinaire et un effet grattant accru. Le tapis convient à l’extérieure et à toutes les zones d’entrée et toujours en combinaison avec une autre zone de propreté textile de la collection. Le tapis est disponible en rouleaux de 127 cm de large pour 15 m de long environ.

2. Caractéristiques techniques

Épaisseur totale ISO 1765: env. 12 mm

Classification d’usure EN1307: 33, commercial élevé

Couleurs : 6

Résistance aux chaises à roulettes EN 985: non

Solidités de la couleur:

-lumière EN ISO 105/B02: 7-8

-friction EN ISO 105/X12: 4,5

-eau EN ISO 105/E01: 5

-eau salée EN ISO 105/E02: 5

-tache à l’eau EN 1307 annex G: 5

-shampooing BS 1006: 5

-solvants organiques EN ISO 105/X05: 4,5

Résistance électrostatique ISO 10965: hor. 4 x 1010 Ω, vert. 1 x 1010 Ω

Méthode de fabrication/type: entrelacement de monofilaments bicolores tri-dimensionnels

Dessin/couleurs: entrelacement de monofilaments bicolores 3D

Velours: 100 % vinyle, solution dyed

Dossier: vinyle

Poids total ISO 8543: env. 6500 g/m²

Aptitude à l’emploi dans les escaliers EN 1963: oui

Normalisation CE EN 14041: oui

Résistance au feu EN 13501-1: BflS1

Résistance à la glissance EN 13893: μ 0,82
Accumulation charges électrostatiques ISO 6356: < 2 kV

3. Mise en œuvre

L’installation du tapis répond aux directives de la NIT 241 du CSTC, consacrée à la bonne mise en œuvre des revêtements de sol souples.

Le maître d’ouvrage disposera d’une pièce où entreposer verticalement les rouleaux du tapis. Ce local doit être sec et bien aéré et la température doit y être de 17 °C au moins.

Si la température est inférieure à 15 °C, le tapis ne peut être posé. Veillez à ce que la température du sol soit de 15 °C au moins et à ce que l’humidité relative soit de maximum 75 % au moment de l’égalisation et de l’encollage. Le support doit être conforme aux recommandations du CSTC (NIT 189 et 193) et être complètement dégagé afin que les travaux puissent commencer. La pose du tapis englobe également :

- la réparation du support à l’aide de mortiers adaptés présentant une dureté de 100 N/mm2 mesurée suivant la méthode de Brinell ;

- la vérification à l’aide de la méthode CM de l’humidité du support. Si le sol est adhérent, il convient également de déterminer le taux d’humidité du béton d’isolation et de la chape. Le taux d’humidité maximum autorisé est de 2 % pour les sols à base de ciment et de 0,5 % pour les sols à base d’anhydrite ;

- l’égalisation des supports non plans car ceux ne conviennent pas à l’installation. Le type de produit d’égalisation dépend du type de support. Ce produit doit être recommandé par le fabricant du tapis ;

- l’application systématique d’un primaire adapté à la nature du support et des produits d’égalisation. Il a une densité spécifique de 1 kg/l ;

- la consultation du fabricant avant l’utilisation de produits d’égalisation existants qui ne requièrent pas de primaire et présentent une résistance à la pression de 38,5 N/mm² et une résistance à la flexion de 12,1 N/mm² selon DIN 1164 ;

- le traitement du support à base d’anhydrite synthétique au moyen d’un produit d’accrochage adapté à dispersion acrylique et présentant une densité spécifique de 1 kg/l. Ce produit doit avoir été recommandé par le fabricant du tapis ;

- l’égalisation obligatoire de toute la surface avec une couche d’au moins 2 mm de produit d’égalisation présentant une dureté d’au moins 69 N/mm2 mesurée suivant la méthode de Brinell.

- L’épaisseur et la résistance de l’égalisation est fonction de la charge ponctuelle permanente et à la nature du trafic.

- Afin d’obtenir une surface plane on procédera au ponçage de la couche d’égalisation.

4. Pose

Le tapis s’installe sur un support plan et dur. Il n’est pas nécessaire de le coller. Les instructions de pose partent donc du principe que tous les paillassons sont en pose libre. Lors de la pose du tapis, veillez à dérouler le paillasson et à le laisser s’acclimater à plat pendant 8 heures sur le lieu d’installation. Raccord sans joint du tapis : pour un beau résultat, vous devez veiller à ce que la structure du matériau aille dans la même direction. Pour un raccord parfait, les parties à abouter doivent toutes deux être découpées en biseau. Les deux parties sont alors soudées ensemble au moyen d’un ruban de soudure collé au verso du paillasson. Ce ruban de soudure doit être enduit de pâte à souder à froid. Fixez les deux parties entre elles au moyen du ruban de soudure en veillant à répartir équitablement ce dernier sur les deux parties. Laissez ensuite la pâte refroidir. Appuyez de part et d’autre pour ouvrir le joint et remplissez ce dernier de pâte à souder à froid. Puis refermez le joint et appuyez fortement. Pour une bonne adhérence, placez un poids sur le joint soudé et laissez sécher pendant au moins 8 heures. Par la même méthode, vous pouvez également appliquer un profilé de bord à l’avant et à l’arrière du paillasson. Attention ! Si vous appliquez un profilé sur tout le pourtour, vous risquez de déformer le paillasson. Ce problème n’est pas couvert par la garantie.

5. Protection

Il est recommandé de couvrir le sol après la pose avec un film de protection afin de le préserver jusqu’à la réception.

6. Entretien et nettoyage

La fiche technique contenant les instructions de nettoyage doit être remise à l’architecte et au maître d’ouvrage pendant la réunion de chantier. Les instructions d’entretien et de nettoyage prescrites par le fabricant doivent être suivies à la lettre.