Tapis de propreté Grip MD ouvert

Mesure : m², par mètre carré, selon type

Code de mesure : surface nette

Matériau

Le tapis est un paillasson grattoir non tissé à dossier ouvert, composé d’épais monofilaments, présentant un dessin en relief et évitant l’importation de grosses particules de saleté et de gravillons. Les monofilaments en 100 % vinyle sont colorés dans la masse (*solution dyed*) et liés tri dimensionnellement. L’ajout de granulats aux filaments confère à ce tapis de propreté un caractère antidérapant extraordinaire et un effet grattant accru. Le tapis convient à l’extérieure.

Le tapis de propreté est un produit exempt de phtalates. La production se fait exclusivement avec du courant vert provenant de sources renouvelables.

L’usine qui produit le tapis de propreté doit être certifiée ISO 9001 et 14001.

Spécifications techniques

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Épaisseur totale | ISO 1765 | 16 mm environ |
| Classement | EN 1307 | 33 commercial élevé |
| Couleurs |  | 5 |
| **Dimensions** |  |  |
| Largueur des rouleaux avec bordure d’environ 2,5 cm |  | 127 cm |
| Longueur du rouleau |  | 10 mc |
| Les tapis ont une bordure de 2,5 cm sur le pourtour |  | 60 x 90 cm |
| **Solidité des couleurs** |  |  |
| Solidité des couleurs à la lumière | EN-ISO 105/B02 | 7 |
| Frottement | EN-ISO 105/X12 | 4-5 |
| Eau | EN-ISO 105/E01 | 5 |
| Eau de mer | EN-ISO 105/E02 | 5 |
| Tache à l’eau | EN 1307 annex G | 5 |
| Shampooing | BS 1006 | 5 |
| Solvants organiques | EN IDO 105/X05 | 4-5 |
| Procédé de fabrication |  | Tapis grattant à surface structuré constitué de filaments en pvc |
| Dessins/coloris |  | Entrelacement de monofilaments bicolores |
| Fibres |  | 100 % vinyle solution dyed |
| Poids du velours | ISO 8543 | 3.500 gramme/m environ² |
| Propriétés antidérapantes spéciales |  | µ 0,82 |
| Accumulation charges électrostatiques | ISO 6356 | < 2 kV |

Exécution et pose

La pose du tapis de propreté se fait selon les instructions du chapitre 7 de la NIT 241 du CTSC, pour l’exécution correcte des revêtements de sol souples.

Le tapis s’installe sur un support plan et dur. Il n’est pas nécessaire de le coller. Les instructions de pose partent donc du principe que tous les paillassons sont en pose libre. Lors de la pose du tapis, veillez à dérouler le paillasson et à le laisser s’acclimater à plat pendant 8 heures sur le lieu d’installation. Si le tapis est destiné à être encastré dans le sol, ajoutez 2 % pour la dimension longitudinale. Le tapis se contracte quelque peu à l’usage, si bien qu’avec ce surplus, le paillasson s’ajuste bien à son emplacement.

Raccord sans joint le tapis : pour un beau résultat, vous devez veiller à ce que la structure du matériau aille dans la même direction. Pour un raccord parfait, les parties à abouter doivent toutes deux être découpées en biseau. Les deux parties sont alors soudées ensemble au moyen d’un ruban de soudure collé au verso du paillasson. Ce ruban de soudure doit être enduit de pâte à souder à froid. Fixez les deux parties entre elles au moyen du ruban de soudure en veillant à répartir équitablement ce dernier sur les deux parties. Laissez ensuite la pâte refroidir. Appuyez de part et d’autre pour ouvrir le joint et remplissez ce dernier de pâte à souder à froid. Puis refermez le joint et appuyez fortement. Pour une bonne adhérence, placez un poids sur le joint soudé et laissez sécher pendant au moins 8 heures. Par la même méthode, vous pouvez également appliquer un profilé de bord à l’avant et à l’arrière du paillasson.

Attention ! Si vous appliquez un profilé sur tout le pourtour, vous risquez de déformer le paillasson. Ce problème n’est pas couvert par la garantie.

Nettoyage du revêtement de sol.

Protection

Le revêtement de sol doit être protégé pendant toute la durée des travaux sur le chantier. L’entrepreneur choisira pour cela un film de protection adapté ou une protection similaire, en fonction des charges et de la circulation attendues sur le chantier. Le but recherché est de préserver le caractère neuf du revêtement de sol, sans éraflure ni dommages mécaniques.

Entretien et soin du revêtement de sol

Une fiche technique fournissant les instructions de nettoyage doit être fournie à l’architecte et au maître de l’ouvrage pendant la réunion de chantier. Les instructions de nettoyage prescrites par le fabricant doivent être scrupuleusement respectées.