Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Eternal de Luxe comfort
Geschäumter Bodenbelag aus Vinyl entsprechend der EN-ISO 26986, heterogen, 
mit werkseitiger PUR-Oberflächenvergütung, Schaumträger und Glasvliesträger, 
Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),	
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    ca. 17 dB,
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181, ASR A1.5/1,2,						
Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,	
Dicke  3,0 mm,
Nutzschichtdicke 0,7 mm, 

in Bahnen, Bahnenbreite 200 / 400 cm,
mit Druckdessin,   
Oberfläche feinrau, geprägt, seidenmatt, 
							
Wegen Farbkonzept Dessin	……………..,Dessin des Belages eintragen
								
auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,						
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Eternal de Luxe comfort' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'geeigneter Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe',					
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.										
Abrechnungseinheit: m²			
Verschweißen des Bodenbelages aus PVC ohne Träger, heterogen, mit belagkonformer Schweißschnur,
Farbton dem Bodenbelag angepasst.

Abrechnungseinheit: m
Hersteller / Typ	
 'Forbo Schweißschnur' oder gleichwertig,
Hersteller / Typ
 '………………...………………'
vom Bieter einzutragen.
Abrechnungseinheit: m	
28.05.2018
Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.