# Descriptif type : Marmoleum click

**Revêtement de sol linoléum - lames et dalles rigides clipsables**

Fourniture et pose d’un revêtement de sol linoleum en lames et dalles rigides clipsables 90x30 cm et 30x30 cm conformes au classement européen 23 (pièce sèche de l’habitat) de type Marmoleum click.

Conçu et fabriqué en Europe, le parement est fabriqué à partir de 88 % de matières premières d’origine naturelle (huile de lin, résines naturelles, farine de bois, pigments et charges minérales) dont environ 80 % de matières d’origine végétale ou biosourcée et jusqu’à 17 % de matière recyclée. Ces décors seront fabriqués dans la masse. Le produit intégrera une sous-couche en liège et un parement de linoleum de 2.5 mm pour bénéficier de décors inaltérables dans la masse.

Son épaisseur totale sera de 9,8 mm avec un poids de 9 000 g/m².

Il combinera une résistance au poinçonnement moyenne de 0,09 mm et une efficacité acoustique déclarée de ΔLw = 17 dB et jusqu'à 21 dB avec une sous-couche additionnelle pare-vapeur et acoustique de type Forbo- foam.

Il sera naturellement bactériostatique et résistera à la cigarette. Réaction au feu Cfl-s1

Il bénéficiera de la finition TOPSHIELD PRO à base aqueuse évitant toute métallisation avec un entretien adapté et confèrera une résistance encore plus performante aux rayures, à l'abrasion et aux tâches.

Il bénéficiera d’une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu’à 6 ans supplémentaire (suivant conditions de mise en oeuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant\*).

Les chutes de pose et dépose de Marmoleum click sont recyclables via notre programme Tournesol\*\*\*

**Mode de pose**  
  
Pose clipsée : La mise en oeuvre se fera selon les règles de l'art dans le respect de la norme NF DTU 53.12 du cahier 3642 du CSTB et selon les préconisations du fabricant.  
Les supports hydrauliques nécessitent l'utilisation d'une barrière à la vapeur d'eau de type PE ou polyane d'au moins 200 microns d'épaisseur ou un film polyester avec une valeur Sd (résistance à la diffusion de vapeur) > 75 m (ou techniquement équivalent).

Dans le cas d'un support susceptible d'être exposé à des reprises ou des remontées d'humidité tels qu'un ancien dallage, des précautions doivent etre pris s conformément à la norme NF DTU 53.12, pour assurer la protection de l'ouvrage de revetement contre celles-ci.

Une sous-couche pare-vapeur et phonique de type Forbo- foam est recommandée. Son pare-vapeur et mousse intégrés améliorera l’isolation phonique et permettra de rattraper les petites inégalités du support.

L’utilisation d’une sous-couche inadaptée fera l’objet d’une exclusion de garantie en cas de détérioration du système.

Marmoleum Click ne doit pas être utilisé en milieu humide, comme les salles de bains. Son emploi est limité aux locaux E1.

En complément, sont admises les poses sur supports à base de liants hydrauliques, les supports bois et dérivés du bois, les anciens carrelages ou sol minéraux (largeur des joints entre carreaux < 5 mm, désaffleures et profondeur des joints < 2 mm), les sols coulés et les anciens revêtements de sol souples compacts (linoléum ou PVC homogène ou hétérogène y compris supports amiantés, caoutchouc). Les anciens sols textiles doivent être déposés sauf cas particulier des aiguilletés compacts et réguliers en surface. Consulter notre Poste Info Produits pour les supports non cités.

La tolérance maximale en termes de planéité et désaffleure du support est de 5 mm sous une règle de 2 m et 1 mm sous le réglet de 20 cm.  
Notice de pose Marmoleum click complète sur demande à info-produits@forbo.com ou téléchargeable sur notre www.forbo-flooring.fr

**Données environnementales**

* FDES conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES.
* Taux d’émission de TVOC < 10 μg/m3, classe A+ (meilleure classe de l'étiquetage sanitaire).
* Conforme au règlement européen REACH\*\*.
* Conçu et fabriqué à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable.
* Indicateur Réchauffement climatique =23.20 kg CO2 eq/m² sur 25 ans

*\*L’extension de garantie peut s’appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d’un système Nuway® selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr). \*\* Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre de règlement REACH. \*\*\*(Linoleum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amiante)*