# Descriptif type : Allura flex 0.55

**Revêtement de sol PVC U3 P3 en dalles ou en lames plombantes amovibles**  
  
Fourniture et pose de dalles ou de lames PVC plombantes amovibles validé par un Avis Technique, disposera d'un classement UPEC U3 P3 E1/2 C2 (\*) type Allura flex 0.55. Le revêtement de sol PVC compact imprimé à couche d’usure calandrée de 0,55 mm d’épaisseur en dalles plombantes 50 x 50 cm ou 100 x 100 cm(sur demande) et lames plombantes 20 x 100 cm, 20 x 120 cm, 28 x 150 cm, ou format point de Hongrie PH 20 x 120 cm, groupe T d’abrasion de conception et fabrication 100 % européenne à partir d'une technologie sans phtalate.

Le revêtement offrira une résistance au poinçonnement pr ≤ 0,11mm, une stabilité dimensionnelle ≤ 0,05 % et une efficacité acoustique de 14 dB.

Sa structure et sa masse surfacique permettront une pose plombante. Il sera doté d’un traitement de surface PUR Pearl™ facilitant l’entretien et permettant d’éviter toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit. Il bénéficiera impérativement d’une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu’à 6 ans supplémentaires (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant(\*\*)).  
  
Les chutes de pose peuvent être recyclées via notre programme de recyclage Forbo Tournesol.

**Mode de pose**  
Pose maintenue : mise en œuvre et type de fixateur (type 542 eurofix tack plus) suivant  préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12 et de l’Avis Technique du CSTB : n°12/18-1771\_V1.  
En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support l’Entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en œuvre qu’implique le classement E.  
E1 ou E2 : pose à joints vifs  
Dans le cas d’une pose sur terre-plein, l’entreprise prendra les dispositions  nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12.  
L’entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant  : plinthes, plinthes complètes ou plinthes décoratives PVC.  
  
**Entretien**  
L’entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter  les protocoles d’entretien du fabricant.  La notice d’entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.  
  
  
  
**Données environnementales**

* FDES conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES.
* Taux d’émission de TVOC < 20 μg/m3, classe A+ (meilleure classe de l'étiquetage sanitaire).
* Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, Métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH(\*\*\*).
* Conçu et fabriqué à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable.
* Envers 100 % PVC.

*(\*) E1 sur support bois ou linoléum sans autolaveuse / PH Point de Hongrie (format non rectangulaire) : hors Avis technique(\*\*) L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral ou de le mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr). (\*\*\*) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre de règlement REACH.*