Homogene PVC vloerbedekking op basis van 34% gerecycleerde grondstoffen - Dikte 2 mm

Meting: m², per vierkante meter, volgens type

Meetcode: netto oppervlakte

Materiaal

Compacte éénlagige homogene PVC vloerbedekking in banen van 2 m breedte, geschikt voor zeer zwaar commercieel en zwaar industrieel gebruik klasse 34/43. De vloerbedekking is opgebouwd uit minstens 34% gerecycleerde grondstoffen en is vrij van ftalaten.   Het vinyl heeft een bindmiddel-gehalte type 1 en een gewicht van 2900gr/m².

De samenstelling van het vinyl zorgt voor een uitmuntende dimensiestabiliteit ≤ 0.20%.  Volgens de EN ISO 24343-1 bedraagt de gemiddelde waarde inzake indrukbestendigheid 0.03mm, en biedt het vinyl een akoestische demping van 4dB.  De vloerbedekking is antistatisch (≤ 2kV).

De PVC vloerbedekking is voorzien van een superieure “SMART TOP” PUR finish die zorgt voor een uitmuntende chemische bestendigheid en beschikt over een ISO 5 cleanroom classificatie volgens ISO 14644-1.  De vloerbedekking kan bovendien levenslang polishvrij onderhouden worden.

Er kan een keuze gemaakt worden uit minimaal 51 kleuren en 2 verschillende visuals .  Beide designs zijn richtingloos toe te passen.

De vloerbedekking wordt geproduceerd in een “Zero-Waste” productie omgeving.  In het productieproces is afzanding van de PVC vloerbedekking overbodig waardoor aanzienlijk minder energie verbruikt wordt.  De geringe productieoverschotten worden integraal herbruikt bij de productie van nieuwe vloerbedekkingen.

Snijrestanten voortvloeiend uit de installatie van de vloerbedekking kunnen retour genomen worden via het “Back To The Floor” recycleprogramma van de fabrikant met het oog op circulair hergebruik.

De fabriek waar het homogeen vinyl wordt geproduceerd maakt uitsluitend gebruik van groene stroom die afkomstig is van hernieuwbare bronnen.  Er is een afzonderlijke - onafhankelijk opgestelde - EPD van de vloerbedekking beschikbaar.  Deze biedt inzage in de milieu impact over de ganse levenscyclus van de vloerbedekking.

De PVC vloerbedekking is conform met de Reach regelgeving en beschikt over het “Indoor Air comfort Gold” emissielabel.

De fabriek die het vinyl produceert is ISO 9001, ISO 14001 en SA8000 gecertificeerd.

Technische eigenschappen volgens EN-ISO 10581 en 14041:2004

| Totale dikte | EN-ISO 24346 | 2,0 mm |
| --- | --- | --- |
| Oppervlakte finish |  | SMART top - PUR |
| Bindmiddel gehalte | EN-ISO 10582 | Type 1 |
| Collectie omvang |  | 51 items |
| Commercieel gebruik | EN-ISO 10874 | Klasse 34 |
| Industrieel gebruik | EN-ISO 10874 | Klasse 43 |
| Rolbreedte | EN-ISO 24341 | 2,00 m |
| Rollengte | EN-ISO 24341 | ± 27 m |
| Totaal gewicht | EN-ISO 23997 | 2900 gr/m² |
| Dimensiestabiliteit | EN-ISO 23999 | ≤ 0.2% (typical value) norm ≤ 0.4% |
| Slipweerstand (helling test) | DIN 51139 | R9 |
| Rolstoel bestendigheid | EN-ISO 4918 | Geschikt |
| Indrukbestendigheid Gemiddelde waarde | EN-ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm ~ 0,03 mm |
| Kleurechtheid | ISO 105-B02- Meth 3 | ≥ 7 |
| Indoor Air Emissions TVOC na 28 dagen | ISO 16516 | ≤ 0.01 mg/m³ Indoor Air Comfort Gold |
| Weerstand tegen chemicaliën | EN-ISO 26987 | Zeer goed |
| Flexibiliteit | EN-ISO 24344 | ø 10 mm |
| Gebruik in natte ruimtes | EN13553 | Ja |
| Weerstand tegen bacteriën | EN ISO 846 | Ondersteunt geen groei |
| LCA Life Cycle Assessment |  | Onafhankelijke EPD beschikbaar |
| Hernieuwbare Energie |  | Gefabriceerd middels 100% energie van hernieuwbare bronnen |
| Gerecycleerde grondstoffen | EN 17861 | 34% |
| Recycleerbaar gehalte |  | 100% |
| Milieu impact Cradle to Gate (A1-A3)(EPD) |  | 5.75 kg co² equiv./m² |
| Take-back snijrestanten |  | Back to the Floor recycle programma |
| Prestatieverklaring CE (DoP) | EN 14041 | ja |
| Brandreactie klasse | EN13501-1 | Bfl-S1, G, CS |
| Slipweerstand | EN 13893 | DS - µ ≥ 0,30 |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | EN 12524 | 0,25 W/m·K |
| Statische elektriciteit | EN 1815 | ≤ 2 kV (antistatisch) |

Uitvoering en plaatsing

De plaatsing van het vinyl beantwoordt aan de TV 241, hoofdstuk 7, voor de goede uitvoering van soepele vloerbekleding van Buildwise (WTCB).

De bouwheer voorziet een droge en verluchte ruimte met een min. temperatuur van 17 °C om de rollen vinyl verticaal te stockeren. Indien de temperatuur lager dan 18 °C is, mag de vinylvloer niet geplaatst worden. Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%, bij het egaliseren en het verlijmen.

De ondervloer moet conform de Buildwise adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten.

De plaatsing van de vloerbedekking omvat tevens :

- Het herstellen van de dekvloer met een reparatiemortel aangepast aan de samenstelling van de dekvloer.  Deze biedt een minimale drukvastheid  van 30,0 N/mm2 en een minimale buigsterkte van 8 N/mm² gemeten volgens NEN-EN 13892. De reparatiemortel is conform aan de EC1+ Emicode en is stofarm.

- De plaatser zal elke abnormale scheurvorming, zichtbare gebreken in de druksterkte, abnormale afzanding, en afwijkingen t.o.v. het juiste peil aan de opdrachtgever melden.

- Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Voor een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtigheidsgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.

- Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 2,0% voor cementgebonden dekvloeren en 0,5% voor anhydriet dekvloeren.

- Bij het gebruik van vloerverwarming is het maximaal toegelaten vochtgehalte 1,8% voor cementgebonden dekvloeren en 0,3% voor anhydriet dekvloeren.

- Bij plaatsing op vloerverwarming dient het opstartprotocol van de vloerverwarming volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier en de TV241 punt 7.2.6. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het plaatsen van de vloerbekleding de verwarming weer inschakelen in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. De uitzettingsvoegen in de chape dienen in de vloerbekleding overgenomen te worden conform de richtlijnen van de TV 241 punt 7.2.5.

- De chape dient droog, proper en vrij van contaminaties te zijn, conform de eisen omschreven in DIN 18 365.

Het egaliseren van de dekvloer

      - De chape wordt volledig ontdaan van alle specieresten, ontstoft en over haar ganse oppervlakte behandeld met een aan haar samenstelling aangepaste hechtprimer op acrylaatbasis. De toepassing van deze primer is hoe dan ook noodzakelijk en verzekert een betere hechting van de egalisatie aan de dekvloer, verhindert een te snelle droging van de egalisatiemassa, bevordert de gladheid van de uitgevoerde egaliseerwerken en draagt bij tot een verhoging van de oppervlakte-hardheid van de dekvloer.

      - Na droging van de hechtprimer worden de dagvoegen en krimpscheuren in de chape overplakt met een daartoe geschikt glasvezelweefsel die het doorzetten van deze voegen of scheuren in de egalisatie en uiteindelijk in de soepele vloerbedekking moet voorkomen (koordvorming bij soepele vloeren).

      - Wanneer kan worden vastgesteld dat dagvoegen of scheuren “bewegende voegen” zijn dienen deze opengemaakt te worden en nadien dicht gegoten te worden met vloeibaar epoxyhars en nadien ingestrooid te worden met kwartszand om de hechting met de egalisatie te verzekeren.

      - De chape wordt geëgaliseerd over de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm.  Hierbij wordt een projectgeschikt egaliseermiddel gebruikt die een minimale drukvastheid biedt van 30,0 N/mm² en over een minimale buigsterkte beschikt van 9,0 N/mm² bepaald volgens NEN-EN 13892.  Het egaliseermiddel is conform de EC1+ Emicode en is stofarm.

- De laagdikte en weerstand van de egalisatie is in functie van de verwachtte puntbelasting en de aard van het verkeer.

- Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatielaag worden ontlucht met een prikkel- of ontluchtingsrol om slagen van de egaliseerkam weg te werken.

- Tijdens de droging van de egalisatielaag wordt deze beschermd tegen tocht, rechtstreekse zonnestraling en de blootstelling aan warmtebronnen (bijv. vloerverwarming).

- Na droging wordt de egalisatie opgeschuurd aan een traag toerental en vervolgens goed ontstoft.

- Gebruik in één ruimte en bij één kleur altijd vloerbedekking met hetzelfde batchnummer om kleurverschillen te voorkomen.

- Verwerk de rollen steeds in oplopende volgorde van rolnummer om kleurverschillen te voorkomen.

- De PVC vloerbedekking moet verlijmd worden met een specialistische acrylaat dispersielijm die goedgekeurd is voor de installatie van PVC vloerbedekkingen en die door de fabrikant wordt goedgekeurd.  Deze dient tevens over de EC1+ Emicode te beschikken.  De lijm wordt aangebracht met een A2 lijmkamvertanding.

- De banen moeten in een halfdroog lijmbed worden gelegd.

- De vloerbedekking is richtingloos waardoor ze in alle richtingen kan worden geplaatst.

- Het walsen van de vinyl gebeurt met een wals van ca. 65 kg in twee richtingen, eerst in de breedte richting en vervolgens in de lengte richting van de banen. Waar het vinyl niet gewalst kan worden met de grote wals dient er gebruik gemaakt te worden van een handwals of wordt de vloerbedekking aangedrukt met een maroufleerhamer.

- Lasnaden tussen de banen kunnen pas na afbinding van de lijm (48u) uitgefreesd en thermisch gelast worden.     De lasdraad mag pas definitief afgestoken worden na volledige afkoeling.

- De vloerbedekking wordt tegen de wand afgewerkt in functie van de gekozen plint.

- Verwijder tevens alle lijm- en kitresten van de oppervlakte van de vloerbedekking.

- De vloerbedekking mag pas vochtig gereinigd worden 48u na haar installatie.  Gebruik hierbij steeds een neutraal reinigingsmiddel (pH7).

Bescherming

De vloerbekleding dient gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd te worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie afgestemd op de te verwachten belasting en het werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder er krassen of andere mechanische beschadigingen worden aangebracht.

Onderhoud & vloerverzorging

De technische fiche met schoonmaakinstructies dient bezorgd te worden aan de architect en bouwheer tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden in functie van de geldende fabrieksgarantie.

Preventieve maatregelen

Voorzie ter hoogte van alle toegangen van het gebouw een getuft schoonlooptapijt met schraapgaren op basis van 100% Econyl polyamide.  De dikte bedraagt 9 mm en het gewicht ca. 4000 gr/m².   Het gebruikte tapijtgaren is pigment gekleurd en verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing. De vochtabsorptie bedraagt minimaal 4,6 L/m².  Het schoonlooptapijt is bij voorkeur 6 m lang waardoor 95% van het vocht en het vuil van de schoenzool verwijderd kan worden.

Voorzie het meubilair in de ruimte van teflon (PTFE) beschermdoppen of doppen uit zacht PVC zodoende krasvorming zoveel mogelijk wordt vermeden.  Bureaustoelen moeten voorzien worden van zachte wielen van het type “W” (tweekleurige wielen).

Recycle programma - Back to the Floor

Het legbedrijf engageert zich om snijrestanten voortvloeiend uit de installatie van de vloerbedekking in te zamelen in functie van de circulaire verwerking tot een nieuwe vloerbedekking.  Hierbij zal de procedure van de fabrikant van de vloerbedekking nauwgezet opgevolgd worden :

- Er zullen duidelijke afspraken gemaakt worden tussen het vloerenbedrijf, de transporteur en de fabrikant van de vloerbedekking omtrent de op te volgen procedure, de opvolging en de kostenverdeling.

- Het vloerenbedrijf verzamelt de snijrestanten in bigbags die door de fabrikant worden voorzien.

- Enkel propere snijrestanten mogen geretourneerd worden (lijm- en cementvrij)

- Snijafval wordt op de werf of bij het vloerbedrijf zelf verzameld.  Bigbags worden droog gestockeerd en op pallets beschikbaar gesteld op een makkelijk toegankelijke locatie i.f.v. hun vlotte ophaling.

- Op aanvraag van het vloerenbedrijf wordt een collecte van de paletten voorzien.  De afhaling gebeurt een aantal dagen na de aanvraag.

- Het snijafval wordt naar een recyclage hub vervoerd waar het gecontroleerd wordt op conformiteit.  Vervolgens worden de snijresten aangeboden bij de productiefaciliteit van de fabrikant om te worden herbruikt bij de productie van nieuwe vloerbedekkingen.

- Op aanvraag kan er een certificaat verkregen worden waarop het teruggenomen volume vermeld wordt.

Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²

Onder voorwaarden kan de fabrikant van de vloerbedekking een garantieverzekering van 10 jaar voorzien.  Deze garantie geldt zowel op het geïnstalleerde product als op de uitvoering. De verzekerde garantie is enkel mogelijk indien de installatie van de vloerbedekking door een door de fabrikant erkend vloerenbedrijf wordt uitgevoerd.

Te dien einde machtigen algemeen aannemer – opdrachtgever – plaatsingsbedrijf de fabrikant regelmatig de werf te controleren en dit volgens een vooraf vastgestelde procedure:

- Inschrijven in lastenboek

  - Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer

  - Vraag opdrachtgever

- Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf

- Technisch advies

- Nazicht vóór plaatsing

- Nazicht tijdens plaatsing

- Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag

- Aflevering garantie bij positief advies aan het legbedrijf

- Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

De fabrikant past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:

1e jaar van de garantietermijn: 100% vergoeding van het totaalbedrag;

2e en 3e jaar van de garantietermijn: 85% vergoeding van het totaalbedrag;

4e en 5e jaar van de garantietermijn: 60% vergoeding van het totaalbedrag;

6e en 7e jaar van de garantietermijn: 30% vergoeding van het totaalbedrag;

8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn: 20% vergoeding van het totaalbedrag.