

**Mustertext** für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

*Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages*

 **Bodenbelag Sphera® Element**

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10581, **homogen**,

*Bindemittelgehalt Typ I,* ***Phthalatfrei****; Emissionsverhalten* ***< 10 µg/m³*** *TVOC nach 28 Tagen,*

*Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß* ***Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung,***

Einstufung DIN EN ISO 10874 **Klasse 34** (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),

**antistatisch**, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 **4 dB**,

**geeignet für Stuhlrollen** DIN EN 12529 Typ W,

Dekontaminierbarkeit DIN 25415, **sehr** **gut**,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Bfl-s1**,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr **R 9** gemäß BGR 181,

beständig gegen **Chemikalien**,

**Art der Nutzung** geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,

Dicke 2,0 mm,

in Bahnen, **Bahnenbreite 200 cm,**

**chipgemustert,**

Oberfläche **feinrau**, *ungeschliffene und mattierte Oberfläche****,***

mit werkseitiger Oberflächenvergütung *SMART top***,**

auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Wegen **Farbkonzept** Farbton nach **NCS-Farbcode** ……………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Wegen **Beleuchtungskonzept** geforderter **Lichtreflexionswert** ………………, Angabe LRW des Bodenbelages

auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Belag, Hersteller/Typ

 **'Forbo Sphera® Element'** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

 '......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

**'geeigneter Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe'**,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

**Verschweißen** des Bodenbelages aus PVC ohne Träger, homogen,

mit **belagkonformer Schweißschnur,**

Farbton dem Bodenbelag angepasst.

**Abrechnungseinheit: m**

Hersteller / Typ

 **'Forbo Schweißschnur'** oder gleichwertig,

Hersteller / Typ

 '………………...………………'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m

27.09.2017

Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49 5251 – 1803 213 und Mail awt@forbo.com zur Verfügung.