Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Sphera® Element                                  

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10581, homogen,
Bindemittelgehalt Typ I,  Phthalatfrei; Emissionsverhalten < 10 µg/m³ TVOC nach 28 Tagen,
Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung,
Einstufung DIN  EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),	
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    4 dB,
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Dekontaminierbarkeit DIN 25415, sehr gut,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gemäß BGR 181,
beständig gegen Chemikalien,						
Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,	
Dicke  2,0 mm,
in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,
chipgemustert,
mit werkseitiger Oberflächenvergütung SMART top,	
auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,
							
Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	……………..,NCS Farbcode des Belages eintragen
Wegen Beleuchtungskonzept geforderter Lichtreflexionswert  ………………, Angabe LRW des Bodenbelages
								
auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,						
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Sphera® Element' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'geeigneter Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe',					
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.										
Abrechnungseinheit: m²			
Verschweißen des Bodenbelages aus PVC ohne Träger, homogen, mit belagkonformer Schweißschnur,
Farbton dem Bodenbelag angepasst.

Hersteller / Typ	
 'Forbo Schweißschnur' oder gleichwertig,
Hersteller / Typ
 '………………...………………'
vom Bieter einzutragen.
Abrechnungseinheit: m	
01.02.2022
Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.