Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Bodenbelag Flotex Artline

Textiler Bodenbelag in Flocktechnik DIN EN 1307,

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3     21 dB,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H und für Fußbodenheizung,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   BFL-s1,

Gesamtdicke    4,3 mm,

Oberseite feinfaserig, druckgemustert,

Rückseitenausrüstung mit wasserundurchlässigem Vinylrücken,

Nutzschicht Polyamid,

auf vollflächig gespachtelten Untergrund,

vollflächig kleben, Bahnenbreite 11cm,

vollflächig kleben, Bahnenbreite 22cm,

Rollenlänge 15 m,

Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Flotex Artline 11 cm' oder gleichwertig,

'Forbo Flotex Artline 22 cm' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Forbo Eurocol 622 Dispersionsklebstoff', oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

04.02.2025

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.