Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Bodenbelag Nadelvlies Akzent

Textiler Nadelvliesbodenbelag DIN EN 1307,  Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),  Vollbadimprägniert,

Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3    ca. 20 dB,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H und für Fußbodenheizung,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1  CFL-s1,

Gesamtgewicht ca. 1000 g/m²,

Nutzschichteinsatzgewicht ca. 500 g/m²,

Nadelvlies-Nutzschichtgewicht EN 984   ca. 400 g/m²,

Gesamtdicke ca. 5,0 mm,

Oberseite grobfaserig, meliert,

Nutzschicht 80% PA / 20% PP,  Rückenschicht 100% PES-Vlies,

Wärmedurchlasswiderstand 0,05 m² K/W,

auf gespachtelten Untergrund mit Fußbodenheizung, vollflächig kleben,

Bahnenbreite 200 cm,

mindestens 13 Farben in der Standardkollektion.

Wegen Farbkonzept    Dessin                      ………………  Designnummer des Belages eintragen

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Nadelvlies Akzent' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Forbo Eurocol 509 Dispersionsklebstoff', oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

04.02.2025

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.