Heterogene veiligheidsvinyl in toepassing met klokput en vinylwandbekleding

Meting: m², per vierkante meter, volgens type

Meetcode: netto oppervlakte

Materiaal vloerbekleding

Heterogene veiligheidsvinyl 2 mm dikte, in banen 2 m breedte.

Het vinyl heeft een 0,7 mm dikke pure gepigmenteerde pvc toplaag (m.u.v. de hout, steen, textiel en minerale structuur) en veiligheidskristallen. Door het gebruik van veiligheidskristallen wordt het heterogene veiligheidsvinyl niet alleen extra slijtvast, maar verhoogt ook de slipweerstand.

De compacte, gekalanderde rug zorgt er voor dat hoge belastingen geen probleem zijn en de indrukbestendigheid zeer goed is. De rug van het heterogene veiligheidsvinyl bestaat uit 70 % gerecycled materiaal, wat zorgt voor een goed milieuprofiel. De rugzijde van gerecycled materiaal is opgeruwd voor eenvoudige installatie. Het PUR Pearl oppervlak biedt een superieure, duurzame look en vergemakkelijkt het onderhoud.

De glasvliesdrager vormt het hart van het product en zorgt voor een hoge dimensiestabiliteit.

Het vinyl is geproduceerd volgens een ftalaatvrije technologie.

Bij de productie wordt uitsluitend gebruik gemaakt van groene stroom die afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Dit maakt deel uit van een effectief milieubeheersysteem dat ISO 14001 gecertificeerd is

Het vinyl dient te voldoen aan de Reach richtlijn en de Agbb.

De fabriek die het vinyl produceert dient ISO 9001 gecertificeerd te zijn.

Technische eigenschappen vloerbekleding volgens EN-ISO 10852, EN 13845 en EN 14401

|  |  | Met schoeisel | Blootvoets |
| --- | --- | --- | --- |
| Finish |  | PURPearl |
| Classificatie | EN-ISO 10874 | 34/43 |
| Totale dikte | EN-ISO 24346 | 2,0 mm |
| Dikte slijtlaag | EN-ISO 24340 | 0,7 mm |
| Rolbreedte | EN-ISO 24341 | 2,00 m |
| Rollengte | EN-ISO 24341 | 20-27 m |
| Gewicht | EN-ISO 23997 | 2,75 kg/m² |
| Persoonsoplading | EN 1815 | < 2kV |
| Elektrische weerstand | EN 1081 (R1) | >1,109 Ohm |
| Slipweerstand | EN 13845 Annex C | ESf | ESf | ESf | ESb | ESb/ESf |
|  | DIN 51130 | R10 | R11 | R12 | R10 | R10 |
|  | DIN 51097 | - | - | - | Klasse C | Klasse B |
| Brandklasse | EN 13501-1 | Bfl,s1 |
| Rolstoelweerstand | EN 425 | Geen effect |
| Indrukgevoeligheid | EN-ISO 24343-1 | < 0,05 mm |
| Warmteweerstand | EN 12524 | 0,25 W/m.K |
| Kleurvastheid | EN-ISO 105 B-02 | ≥ 6 |
| Dimensiestabiliteit | EN-ISO 23999 | < 0,1 % |
| Buigbaarheid | EN-ISO 24344 | ( 10 mm |

Uitvoering en plaatsing vloerbekleding

Het concept voorziet dat de inrichting van het lokaal van in het begin wordt afgestemd op:

plaatsing van een PVC-vloerbekleding conform de voorschriften van de fabrikant, rekening houdend met de randopstanden en een afvoer van het afvalwater naar 1 of meerdere vloersifons

- de plaats van de sifon, op minstens 30 cm afstand van de muur

- de ondergrond met naleving van de hellingen rond de sifon en verder, minimaal 1 cm per lm vanaf de sifon, maximaal 2 cm/m -> vermelden bij dekvloeren

- de ondervloer dient over een afstand van 5 cm breedte waterpas aan te sluiten aan de wand om een perfect aansluiting van de plint aan de wand te kunnen realiseren.

Bij de verwerking zullen diverse accessoires worden gebruikt zoals:

- klokput met water- en geurstop (te plaatsen door sanitair installateur voor chapewerken)

deze dient te worden goedgekeurd door de fabrikant van de vloerbekleding en aangeleverd te worden door het plaatsingsbedrijf van de vloerbekleding. De plaatsing van de klokput dient te gebeuren door een erkend sanitair installateur voor aanvang van de chapewerken.

Rond afvoerputje in kunststof, ontworpen om de dichting met soepele vloerbekledingen te waarborgen.

Verticale of horizontale uitlaat diameter 50 mm.

Verticale of zijwaartse afvoer dient voorzien te worden in functie van de mogelijke inbouw.

Minimum afvoerdebiet van 2 l/sec. Er dient een spanring voorzien te zijn om de vinylvloer te klemmen.

Het reukslot is uitneembaar en reinigbaar.

- holplintprofiel

- overgangsprofiel van wand naar vloerbekleding

De plaatsing van het vinyl beantwoordt aan de leidraad TV 241, hoofdstuk 7, voor de goede uitvoering van soepele vloerbekleding van het WTCB.

De bouwheer voorziet een ruimte om de rollen vinyl verticaal te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 17 °C bedraagt.

Indien de temperatuur lager dan 15 °C is, mag de vinyl niet geplaatst worden. Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75 %, bij het egaliseren en het verlijmen. De ondervloer moet conform de WTCB adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten. De plaatsing van de vinyl omvat eveneens:

- Het herstellen van zandcement dekvloeren met aangepaste reparatiemortels met een drukvastheid van ≥ 30 N/mm2 gemeten volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen en een buigsterkte van ≥ 8 N/mm² gemeten volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen. Deze hoeft tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben.

- Het herstellen van anhydriet dekvloeren met aangepaste reparatiemortels op basis van Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat met een drukvastheid van > 20,0 N/mm² en buigsterkte van 8,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben.

- Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Voor een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtigheidsgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.

- Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 2,0 % voor cementgebonden dekvloeren en 0,5 % voor anhydriet dekvloeren.

- Bij het gebruik van vloerverwarming is het maximaal toegelaten vochtgehalte 1,8 % voor cementgebonden dekvloeren en 0,3 % voor anhydriet dekvloeren.

- Bij plaatsing op vloerverwarming dient het opstartprotocol van de vloerverwarming volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier en de TV241 punt 7.2.6. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het plaatsen van de vloerbekleding de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. De voegen van de chape dienen in de vloerbekleding overgenomen te worden conform de richtlijnen van de TV 241 punt 7.2.5.

- De dekvloer wordt gereinigd en stofvrij gemaakt alvorens de primer aan te brengen.

- Zandcement dekvloer

      - Er wordt steeds een primer aangebracht; de primer is aangepast aan de aard van de dekvloer en aan de aard van de egalisatieproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het eco-label te hebben.

      - Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een drukvastheid van > 34,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

      - Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven met een drukvastheid van > 33,0 N/mm² en buigsterkte van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

- Anhydriet dekvloer

      - Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet met een aangepast voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie en een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het eco-label te hebben.

      - Dit product moet aanbevolen zijn door de vinylfabrikant.

      - Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een egalisatie op basis van Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat met een drukvastheid van > 35,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

      - Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven op basis van Calciumsulfaat-hemidraat met een bijzonder hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen met een drukvastheid van > 30,0 N/mm² en buigsterkte van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

- De laagdikte en weerstand van de egalisatie is in functie van de permanente puntbelasting en de aard van het verkeer.

- Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatielaag worden opgeschuurd.

- Gebruik in één ruimte bij één kleur, dezelfde batchnummers en opeenvolgende rolnummers om kleur- en structuurverschillen te voorkomen.

- De banen worden gestort geplaatst tenzij anders wordt vermeld.

- Na de plaatsing van het hoekprofiel met contactlijm, wordt de baan geplaatst. Houd hierbij rekening met de plintopstanden van 10 tot 12 cm. Voor zover de afmetingen dit toelaten, worden in het lokaal geen naden aangebracht, of anders zo ver mogelijk van de sifon en de douche. De banen mogen geen plooien of golven vertonen en de verbinding moet gebeuren op minstens 50 cm van de sifon.

- Snij ter hoogte van de sifon een diameter die kleiner is dan die van de ring, zodat u de vloerbekleding in de sifon kunt vastzetten met behulp van de schroefrand.

- Maak met de bekleding een plintopstand om de in- en uitspringende hoeken te realiseren.

- De inspringende hoek wordt op 45° gesneden om het lassen te vergemakkelijken, de uitspringende hoek wordt aan weerszijden van de rand op 45° gesneden; hierop wordt een driehoekig stuk aangebracht en vast gelast.

- Het vinyl dient verlijmd te worden met een type lijm op basis van hoogwaardige acrylaatdispersie met een soortelijk gewicht van 1,27 kg/l en een verbruik van 225-275 gr/m² en dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het label Der Blaue Engel te hebben. Deze lijm wordt steeds aangebracht met een A2 vertanding en dient door de vinylfabrikant goedgekeurd te worden.

- Het vinyl moet in een halfdroog lijmbed worden gelegd.

- Het walsen van het vinyl gebeurt met een wals van ca. 65 kg in twee richtingen, eerst in de breedte dan in de lengte van de gelegde banen. Waar het vinyl niet gewalst kan worden met de grote wals gebruik maken van een handwals.

- Nadat de lijm volledig is afgebonden worden de naden van de banen uitgefreesd en onderling gelast door het insmelten van een vinyllasdraad.

- De vinyl wordt tegen de wand afgewerkt in functie van de gekozen plint.

- Opkuisen en reinigen (neutraal reinigingsproduct) van de vloerbekleding, inbegrepen het verwijderen van de overtollige kit.

Materiaal wandbekleding

Een gekalanderde heterogene PVC-wandbekleding zonder drager in een dikte van 0,92 mm: de ganse ruimte van de sanitaire cel en van de badkamers wordt behangen. De bekleding is zeer soepel. Tijdens de verwerking, kan deze soepelheid nog geaccentueerd worden door het verwarmen van het product, met als gevolg dat het totaal waterdichte installaties mogelijk maakt. De vinyl wandbekleding dient gelast te worden en zorgt voor een glad en hygiënisch oppervlak.

De kleuren zijn door de ontwerper vrij te kiezen uit het volledige productiegamma van de fabrikant bestaande uit minimaal 17 kleuren met een zacht gewolkte structuur. Er kunnen verschillende kleuren gekozen worden.

Technische eigenschappen wandbekleding volgens EN15 102

| Totale dikte | EN 428 | 0,92 mm |
| --- | --- | --- |
| Gewicht | EN 430 | 1610gr |
| Rolbreedte | EN 426 | 2,00 m |
| Rollengte | EN 426 | 30 m |
| Brandveiligheid | EN 13501-1 | Bs2,d0 |
| Kleurechtheid | EN 20 105-B02 | ≥ 6 |
| Weerstand tegen chemicaliën | EN 423 | OK |

Uitvoering en plaatsing wandbekleding

De wanden dienen permanent droog, vlak, glad, gereinigd en barstenvrij te zijn. Eventuele

barsten zullen geplamuurd worden en oneffenheden zullen weggewerkt worden.

Laat de banen minimaal 24 uur acclimatiseren bij een omgevingstemperatuur van minimaal

17° C. Zorg voor voldoende overmaat op de banen.

De stukken worden een dag op voorhand gesneden. Leg ze plat en zorg ervoor dat het materiaal nog voldoende lang is om de plaatsing mogelijk te maken; voorzie 3 cm overlapping van de plint.

In een zelfde lokaal worden banen van dezelfde partij gebruikt die elkaar opvolgen.

In principe begint de eerste baan ter hoogte van het midden van de douche. Hierdoor liggen de eerste naden niet in de buurt van de douchekop. Maak een loodlijn op de wand vanaf waar men met de eerste baan kan beginnen. Maak voor het plaatsen van de banen een goed banenplan zodat er geen naden op

kwetsbare plekken komen. Zorg ervoor dat de naden zich op tenminste 10 cm afstand van een hoek bevinden en dat ze niet direct in aanraking kunnen komen met stromend water.

De lijm wordt aangebracht op een schone, droge en gave ondergrond. Voor verlijming bij een zuigende ondergrond, zoals nieuw pleisterwerk, de wand primeren met een aangepast voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie en een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l (let op de droogtijd). Het advies van de lijmfabricant dient strikt nageleefd.

De gebruikte lijm is van het type acrylaatdispersie met een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² en dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het eco-label te hebben. Er mag zeker geen solvent houdende lijm gebruikt worden, daar deze migratie in de vinylwandbekleding kan veroorzaken.

Plaats de banen zodanig dat ze geen luchtbellen vertonen. Maroufleer ze daarvoor van boven naar beneden, te beginnen in het midden van de baan en werkend in richting van de randen. Aan de uitspringende hoeken kan de bekleding worden verhit om de hechting te bevorderen.

Maroufleer niet te hard om vervorming en uittrekking van de glad geperste bekleding te voorkomen en om geen krimp te veroorzaken in de tijd.

De banen worden geplaatst met een overlapping van 1 tot 2 cm, zodat een regelmatig profiel kan worden gerealiseerd. Ze moeten worden uitgevoerd door warmverlassing, minstens 24 uur na de plaatsing.

De bekleding is 0,9 mm dik en moet voorzichtig worden gesneden en ingesneden om de ondergrond niet te beschadigen. Breng een opgelegde naad van 3,5 mm diameter aan met een lastoestel, waarbij een temperatuur tussen 350 en 450° wordt gehanteerd. Het afsteken van de laskoord moet in twee fasen gebeuren.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de uitvoering van de naden, om hun dichtheid te waarborgen.

De wandbekleding wordt  3 cm over de plint aangebracht. De overgang wordt uitgevoerd worden met een speciaal overgangsprofiel ,bovendien moet de dichtheid onderaan ter hoogte van de overlapping van de plint worden gewaarborgd door een koudlasnaad.

Bescherming

De vloerbekleding dient gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd te worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie van de te verwachten belasting en werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen.

Preventieve maatregelen

Voorzie een getuft schoonlooptapijt met transparante schraapgarens van ca. 10 mm dik en ca. 3.700 gram/m² met een 5/32” gesneden pool van 100% polyamide BCF Laufaron 20 en 420 dtex, pigment gekleurd en verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw, is aangepast aan de intensiteit van het verkeer en bij voorkeur telkens minimum 6 m lang.

Onderhoud & verzorging

Technische fiche met schoonmaakinstructies dient bezorgd te worden aan de architect en bouwheer tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden.

Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²

Een garantieverzekering van 10 jaar wordt voorzien door de fabrikant van het vinyl, zowel op het product als op de uitvoering.

De garantieverzekering is alleen maar toegekend indien er gewerkt is met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt.

Te dien einde machtigen algemeen aannemer – opdrachtgever – plaatsingsbedrijf de fabrikant regelmatig de werf te controleren en dit volgens een vooraf vastgestelde procedure:

- Inschrijven in lastenboek

  - Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer

  - Vraag opdrachtgever

- Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf

- Technisch advies

- Nazicht vóór plaatsing

- Nazicht tijdens plaatsing

- Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag

- Aflevering garantie bij positief advies aan het legbedrijf

- Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

De fabrikant past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:

1e jaar van de garantietermijn: 100 % vergoeding van het totaalbedrag;

2e en 3e jaar van de garantietermijn: 85 % vergoeding van het totaalbedrag;

4e en 5e jaar van de garantietermijn: 60 % vergoeding van het totaalbedrag;

6e en 7e jaar van de garantietermijn: 30 % vergoeding van het totaalbedrag;

8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn: 20 % vergoeding van het totaalbedrag