# Descriptif type Sphera element

**Revêtement de sol PVC homogène en lés de 2 m**

Fourniture et pose d’un revêtement de sol PVC homogène, pressé dans la masse, en lés de 2 m de large classé **U4 P3 E2/3 C2** type **Sphera element**.

Conçu et fabriqué en Europe, à partir de matières premières garanties **sans phtalate.**

Sa teneur en liant > 55% lui garantira un très faible taux de charge et le meilleur classement possible Type I, justifiant d’une excellente résistance à l’abrasion.

Sa composition lui confèrera une excellente stabilité dimensionnelle **≤ 0,20 %**.

Selon la norme NF EN ISO 24343-1, son poinçonnement rémanent moyen sera de **0,03mm** associé à une efficacité acoustique au bruit de choc déclarée de 4 dB.

Il bénéficiera d’une protection de surface d’usine SMART top évitant toute métallisation pendant la durée de vie du revêtement et d’une résistance accrue aux rayures et agents tachants de type Bétadine, Eosine…

Il bénéficiera impérativement d’une **garantie de 7 ans** et pourra obtenir une extension jusqu’à 6 ans supplémentaires (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant\*).

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont recyclables via notre **programme Tournesol**\*\*\*.

Caractéristiques techniques :

* Epaisseur : 2,0 mm
* Couche d'usure : 2,0 mm
* Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2
* Masse surfacique totale 2 950 g/m² (-10% / +13 %)
* Résistance à l'abrasion : sa teneur en agent liant, Type I, sera > 55 %
* Poinçonnement rémanent moyen : 0,03 mm selon la norme NF EN ISO 24343-1 (exigence de la norme < 0.10 mm)
* Réaction au feu : Bfl-s1
* Affaiblissement acoustique : Delta Lw = 4 dB
* Résistance au glissement selon DIN 51130 : R9

**Mode de pose**

Pose collée : Mise en œuvre et type de colle **sans solvant 528 EUROSTAR ALLROUND** suivant préconisations du fabricant et dans le respect du DTU 53.12. En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support l’Entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en œuvre qu’implique le classement E.

E1 : joints soudés à chaud sur support bois

E2 : joints soudés à chaud sur support béton

E3 : joints soudés à chaud + remontée en plinthes ou étanchéité en rives.

Dans le cas d’une pose sur terre-plein, l’entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti-humidité selon les prescriptions du DTU 53.12à l’exception d’une sous couche d’interposition. A prévoir : Eléments de finition (barres de seuil, joints de dilatation, plinthes, profilés de finitions en cas de remontées en plinthes…)

Entretien :

L’entreprise en charge du nettoyage de mise en service des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d’entretien du fabricant. La notice d’entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

**Données environnementales**

* **FDES** conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES.
* Technologie sans phtalate
* Taux d’émission de TVOC **< 10 μg/m3, classe A+** (meilleure classe de l'étiquetage sanitaire).
* Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, Métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH\*\*.
* Conception et fabrication européenne
* Fabriqué partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable.
* 100 % recyclable\*\*\*
* La colle 528 eurostar all round est une colle sans solvant à très faible émissions de COV (Emicode EC1 Plus)

*\* L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral ou de la mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr). \*\* Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre de règlement REACH. \*\*\*Linoleum et PVC -Selon cahier des charges et hors cadre amiante.*