PVC hétérogène compact en pose libre en lés de 2 m de largeur

Mesure : m², par mètre carré, selon type

Code de mesure : surface nette

Matériau

PVC hétérogène compact en pose libre en lés de 2 m de largeur.

Le vinyle est renforcé d’une double fibre de verre qui garantit la stabilité dimensionnelle et la pose libre. La couche d'usure performante XtremPUR de 0,70 mm offre une protection exceptionnelle contre les taches et présente une excellente résistance aux produits chimiques.

Le dossier du vinyle est doté d'une semelle alvéolaire 100 % PVC, sera adaptée en recouvrement rapide des supports neufs ou anciens, y compris amiantés, avec une stabilité dimensionnelle de < 0,05 %. Cette construction offre la meilleure résistance et un poinçonnement rémanent de 0,02 mm. Le revêtement de sol est conforme à la classe 34 / 43 et peut être utilisé en trafic intense.

Les revêtements de sol en pose libre font partie de la conception circulaire des produits du fabricant et garantissent, en "fin de vie", que le revêtement de sol peut être facilement repris et recyclé. L'installation sans colle permet une installation rapide et une mise en service de la pièce plus rapide.

La gamme comprend 94 motifs différents en bois, en textile, en béton, en pierre, en uni, en métal et en terrazzo, qui peuvent être facilement combinés. Certains de ces motifs sont imprimés digitalement.

Le vinyle est produit à l'aide d'une technologie sans phtalates et présente des valeurs d'émission très faibles. Seule l'électricité verte provenant de sources renouvelables est utilisée dans la production. Cela fait partie d'un système de gestion environnementale efficace, certifié ISO 14001. Les chutes de pose pourront être recyclées via le programme de recyclage du fabricant.

Le vinyle doit être conforme à la directive REACH et à l'Agbb, et à une EPD séparée. L'usine qui produit le vinyle doit être certifiée ISO 9001.

Spécifications techniques selon EN-ISO 10582

| Épaisseur totale | EN-ISO 24346 | 2,0 mm |
| --- | --- | --- |
| Épaisseur couche d’usure | EN-ISO 24340 | 0,70 mm |
| Classe d’usage commercial | EN-ISO 10874 | Classe 34 |
| Classe d’usage industriel | EN-ISO 10874 | Classe 43 |
| Largeur des rouleaux | EN-ISO 24341 | 2,00 m |
| Longueur des rouleaux | EN-ISO 24341 | ± 25 m |
| Poids total | EN-ISO 23997 | 2600 g/m² |
| Stabilité dimensionnelle | EN-ISO 23999 | < 0,10 % |
| Isolation au bruit d’impact | EN-ISO 717-2 | ΔLw = 4 dB |
| Sonorité à la marche certifiée | NF S 31-074 | Lnew < 75 dB, Classe B |
| Absorption acoustique | EN-ISO 354 | - |
| Poinçonnement rémanent | EN-ISO 24343-1 | 0,02 mm (norme ≤ 0,10mm) |
| Résistance au pied de meuble | EN 424 ISO 16581 | Conforme |
| Groupe d’abrasion | EN 660-2 | Groupe T |
| Résistance à la chaise à roulettes | ISO 4918/EN425 | Oui |
| Résistance à la lumière | ISO 105-B02 | ≥ 7 (norme ≥ 6) |
| Résistance aux produits chimiques | EN-ISO 26987 | Excellente |
| Traitement de surface |  | XtremPUR |
| Résistance au glissement | DIN 51130 | R10 |
| Emission TVOC après 28 jours | EN ISO 16516 | ≤ 0,01 mg/m³ |
| REACH (European regulation) |  | Conforme |
| Inflammabilité | EN 13501-1 | Bfl-s1, L, NCS |
| Résistance au glissement | EN 13893 | DS: μ ≥ 0.30 |
| Électricité statique | EN 1815 | ≤ 2 kV |
| Conductivité thermique | EN 12524 – EN ISO 10456 | 0,25 W/m∙K, convient pour chauffage au sol |

Exécution et pose

La pose du vinyle se fait selon les instructions du chapitre 7 de la NIT 241 du CTSC, pour l’exécution correcte des revêtements de sol souples.

Le maître de l’ouvrage prévoit de l’espace pour stocker les rouleaux de vinyle dans un local sec et ventilé où la température extérieure est d’au moins 17 °C.

Le vinyle ne peut pas être posé si la température est inférieure à 15 °C. Il faut garantir une température du sol minimum de 15 °C et une humidité relative de l’air de maximum 75 % lors de l’égalisation et de la pose. La sous-couche doit être conforme aux conseils du CTSC (NIT 189 et NIT 193), et être entièrement dégagée pour pouvoir commencer les travaux.

La pose du vinyle englobe également :

- La réparation des chapes en stabilisé avec des mortiers de ragréage adaptés offrant une résistance à la pression de ≥ 30 N/mm2 mesurée selon NEN-EN 13892-2 : 2002 au bout de 28 jours et une résistance à la flexion de ≥ 8 N/mm² mesurée selon NEN-EN 13892-2 : 2002 au bout de 28 jours. Ces mortiers doivent également porter le label EC1+ et l’étiquette 90 % moins de poussière.

- La réparation des chapes anhydrites avec des mortiers de ragréage adaptés, à base de sulfate de calcium (hémi-hydrate-alpha) offrant une résistance à la pression de > 20,0 N/mm² et une résistance à la flexion de 8,0 N/mm² selon NEN-EN 13892-2:2002 au bout de 28 jours, à appliquer après avoir consulté le fabricant, et portant le label EC1+ et l’étiquette 90 % moins de poussière.

- Le contrôle selon la méthode CM du taux d’humidité de la chape. Pour une chape adhésive, il convient également de déterminer le taux d’humidité du béton d’isolation et du sol porteur.

- Le taux d’humidité maximum est de 2,0 % pour les chapes liées au ciment et de 0,5 % pour les chapes anhydrites.

- Si un chauffage par le sol est prévu, le taux d’humidité maximum admis est de 1,8 % pour les chapes liées au ciment et de 0,3 % pour les chapes anhydrites.

- En cas de pose sur un chauffage par le sol, le protocole de démarrage du chauffage par le sol doit être entièrement exécuté conformément aux directives du fournisseur et à la NIT 241 point 7.2.6. Éteindre le chauffage la veille de l’égalisation ; remettre le chauffage en marche au minimum 24 heures après la pose du revêtement de sol ; augmenter la température de l’eau par incréments de maximum 5 °C par jour. Les joints de la chape doivent être repris dans le revêtement de sol conformément aux directives de la NIT 241 point 7.2.5.

- La chape doit également être propre, sec en permanence et exempt de graisse et de salissures, conformément aux exigences indiquées dans le DIN 18 365.

- Chape à base de ciment

      - Un primaire est toujours appliqué ; il doit être adapté à la nature de la chape et à la nature des produits d’égalisation. Le primaire présente un poids spécifique de 1,01 kg/l et un rendement de 100-200 g/m² ; il doit en outre porter le label EC1+ conformément à EN 13999-2/4 et l’écolabel.

      - L’égalisation obligatoire de toute la surface en une épaisseur de chape minimum de 2 mm, avec une résistance à la pression de > 34,0 N/mm² et une résistance à la flexion de 9,0 N/mm² selon NEN-EN 13892-2 : 2002 au bout de 28 jours, à appliquer après avoir consulté le fabricant, et présentant le label EC1+ et l’étiquette 90 % moins de poussière. Ce dernier offrira un rendement de 1,5 kg/m² par mm d’épaisseur de couche avec un emballage de 23 kg.

      - Les produits d’égalisation existants qui ne nécessitent pas de primaire avec une résistance à la pression de > 33,0 N/mm² et une résistance à la flexion de 11,0 N/mm² selon NEN-EN 13892-2 : 2002 au bout de 28 jours, à appliquer après avoir consulté le fabricant, et présentant le label EC1+ et l’étiquette 90 % moins de poussière. Ce dernier offrira un rendement de 1,5 kg/m² par mm d’épaisseur de couche avec un emballage de 23 kg.

- Chape anhydrite

      - L’application sur la chape en anhydrite synthétique d’un apprêt adapté à base de dispersion acrylique présentant un poids spécifique de 1,01 kg/l et un rendement de 100-200 g /m² ; ce produit doit en outre porter le label EC1+ conformément à EN 13999-2/4 et l’écolabel.

      - Ce produit doit être recommandé par le fabricant de vinyle.

      - L’égalisation obligatoire de toute la surface en une épaisseur de chape minimum de 2 mm, avec une égalisation à base de sulfate de calcium (hémi-hydrate-alpha) offrant une résistance à la pression de > 35,0 N/mm² et une résistance à la flexion de 9,0 N/mm² selon NEN-EN 13892-2 : 2002 au bout de 28 jours, à appliquer après avoir consulté le fabricant, et présentant le label EC1+ et l’étiquette 90 % moins de poussière. Ce dernier offrira un rendement de 1,5 kg/m² par mm d’épaisseur de couche avec un emballage de 23 kg.

      - Les produits d’égalisation existants qui ne nécessitent pas de primaire à base de sulfate de calcium (hémi-hydrate-alpha) présentant une teneur particulièrement élevée en liants et offrant une résistance à la pression de > 30,0 N/mm² et une résistance à la flexion de 11,0 N/mm² selon NEN-EN 13892-2:2002 au bout de 28 jours, à appliquer après avoir consulté le fabricant, et présentant le label EC1+ et l’étiquette 90 % moins de poussière. Ce dernier offrira un rendement de 1,5 kg/m² par mm d’épaisseur de couche avec un emballage de 23 kg.

- L’épaisseur de la couche et la résistance de l’égalisation sont en fonction de la charge ponctuelle permanente et de la nature du trafic.

- La couche d’égalisation sera poncée pour obtenir une surface parfaitement plane.

- Utiliser dans une pièce les mêmes numéros de lot et des numéros de rouleaux consécutifs afin d’éviter les différences de couleur et de structure.

- Les lés avec dessin du chêne naturel sont posés dans la même direction, les autres dessins sont posés en sens alterné.

- Utiliser une bande de jonction spéciale avec une face antiglisse non adhésive et une face adhésive prévue d’un film de protection.

- Marquer la jonction des lés et seuils de porte.

- Appliquer la bande de jonction avec la face antiglisse non adhésive sur le sous-sol à la jonction des lés et seuils de porte afin qu’elle couvre les 2 lés proportionnellement.

- Positionner les lés sur toute la surface et remonter environs 10 cm en bordure de murs.

- Réaliser les arasements en périphérie en laissant un jeu périphérique d’environ 1 mm.

- Soulever les lés contre les murs et enlever le film de protection. Continuer le retrait du film de protection sur toute la longueur du lé en rabattant les lés avec la main.

- Maroufler les lés au niveau du joint.

- Les joints des lés sont fraisés et soudés entre eux par fusion d’un fil de soudure en vinyle.

- Le vinyle est fini contre le mur en fonction de la plinthe choisie.

- Nettoyage et lavage (produit de nettoyage neutre) du revêtement de sol.

Protection

Le revêtement de sol doit être protégé pendant toute la durée des travaux sur le chantier. L’entrepreneur choisira pour cela un film de protection adapté ou une protection similaire, en fonction des charges et de la circulation attendues sur le chantier. Le but recherché est de préserver le caractère neuf du revêtement de sol, sans éraflure ni dommages mécaniques.

Entretien et soin du revêtement de sol

Une fiche technique fournissant les instructions de nettoyage doit être fournie à l’architecte et au maître de l’ouvrage pendant la réunion de chantier. Les instructions de nettoyage prescrites par le fabricant doivent être scrupuleusement respectées.

Mesures préventives

Prévoyez un paillasson tufté avec fils grattant d’environ 10 mm d’épaisseur et environ 3700 g/m² avec un poil coupé 5/32 100 % en polyamide BCF Laufaron 20 et 420 dtex, coloré par pigment et ancré dans un endos en vinyle étanche. Le paillasson doit être prévu à toutes les entrées du bâtiment, être adapté à l’intensité du trafic et toujours mesurer de préférence au moins 6 m de longueur.

Assurance de garantie spéciale pour les chantiers de plus de 2.000 m²

Une assurance de garantie de 10 ans est prévue par le fabricant du revêtement de sol, tant sur le produit que sur l’exécution.

Cette assurance de garantie n’est cependant octroyée que si le maître de l’ouvrage fait appel à une entreprise de pose reconnue par le fabricant.

À cette fin, l’entrepreneur général / maître de l’ouvrage / entreprise de pose autorisent le fabricant à effectuer des contrôles réguliers sur le chantier, selon une procédure déterminée à l’avance.

- Inscription au cahier des charges

  - Adjudication / demande de prix entrepreneur général

  - Demande au maître d’ouvrage

- Demande écrite de la garantie assurée par l’entreprise de pose

- Conseils techniques

- Contrôle avant la pose

- Contrôle pendant la pose

- Contrôle définitif et rapport définitif incluant le montant assuré

- Délivrance de la garantie en cas d’avis positif à l’entreprise de pose

- Inspection éventuelle en cours de garantie

Le fabricant applique les pourcentages d’amortissement suivants, y compris en cas de compensation en nature :

1ière année de garantie : remboursement à 100 % du montant total ;

2ième et 3ième années de garantie : remboursement à 85 % du montant total ;

4ième et 5ième années de garantie : remboursement à 60 % du montant total ;

6ième et 7ième années de garantie : remboursement à 30 % du montant total ;

de la 8ième à la 10ième année de garantie : remboursement à 20 % du montant total.