Linoleum in tegels en stroken – Dikte 2,5 mm

Meting: m², per vierkante meter, volgens type

Meetcode: netto oppervlakte

Materiaal:

Linoleum in tegels en stroken geschikt voor zeer zwaar commercieel en normaal industrieel gebruik klasse 34/43. De dikte van het linoleum is 2,5 mm.

De collectie omvat minstens 51 kleuren en er kan een keuze gemaakt worden uit leisteenlook, gemarmerd linoleum, lineaire structuren en steenachtige dessins. De beschikbare tegelformaten zijn 50 x 50 cm en 25 x 50 cm. Het formaat van de lineaire stroken is 100 x 25 cm.

Het linoleum bestaat voor 92% uit natuurlijke grondstoffen waaronder lijnzaadolie, harsen, houtmeel, en kalksteen. 72% van de grondstoffen zijn hernieuwbaar. Het linoleum bevat geen kurk. In functie van de maatstabiliteit wordt de jute rug in dit geval vervangen door een rug uit polyestervlies.

In functie van de bijdrage aan de circulaire economie bevat het linoleum 24% gerecycleerd linoleum die gerecupereerd wordt uit post-productie afval, post-installatie snijrestanten en post-consumer EOL-linoleum die tot een poeder wordt verwerkt en opnieuw bij de productie van nieuw linoleum wordt aangewend. Dit brengt het totaal gehalte van de gerecycleerde grondstoffen op 48%.

Op het einde van het productieproces wordt het linoleum fabrieksmatig van een watergedragen primer- en laklaag voorzien die met UV licht gecrosslinkt wordt tot een niet verwijderbare performante beschermlaag (Topshield Pro of gelijkwaardig). Een aanzienlijk esthetisch voordeel van deze finishlaag is dat ze volledig egaal is en een attractieve matte optiek aan het vloeroppervlak geeft.  De beschermlaag maakt het gebruik van extra boen- en waslagen overbodig, zorgt voor een makkelijk onderhoud en bezorgt het linoleum een optimale kras- en vlekbestendigheid.

Het linoleum is erkend door het British Allergy Foundation en bevat het Allergy UK seal of approval.

Via het “Back to the Floor” recycle programma van de fabrikant kunnen snijrestanten van de installatie retour genomen worden door de fabrikant van de vloerbedekking.

Het linoleum bevat meerdere onafhankelijk geattesteerde milieulabels zoals Nature Plus, Umweltzeichen, Der Blauer Engel en het Nordic Swan Environmental label, …  De fabrikant beschikt tevens over een op LCA gebaseerd milieubeheersysteem dat ISO 14001 gecertifieerd is.

De fabriek die het linoleum produceert is ISO 9001 gecertifieerd.

Technische eigenschappen volgens EN-ISO 24011 en EN 14041

| Totale dikte | EN-ISO 24346 | 2,5 mm |
| --- | --- | --- |
| Beschermlaag |  | Topshield Pro |
| Huishoudelijk gebruik | EN-ISO 10874 | Klasse 23 |
| Commercieel gebruik | EN-ISO 10874 | Klasse 34 |
| Industrieel gebruik | EN-ISO 10874 | Klasse 43 |
| Afmetingen | EN-ISO 24342 | 25 x 50 cm, 50 x 50 cm, 100 x 25 cm |
| Haaksheid en rechtheid | EN-ISO 24342 | ≤ 0,35 mm |
| Indrukbestendigheid | EN-ISO 24343-1 | ≤ 0,15, typische waarde 0,05mm |
| Rolstoelbestendigheid | EN 425 | Geschikt voor gebruik van bureaurolstoelen |
| Kleurechtheid | ISO 105-B02 (meth. 3) | Blauwschaal minimum 6 |
| Weerstand chemicaliën | EN 26987 | Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën. |
| Bacteriostatische eigenschappen |  | Bacteriostatische eigenschappen zelfs tegen de MRSA-bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria. |
| Weerstand sigaretten | EN 1399 | Niet inbrandgevoelig |
| Slipweerstand | DIN 51130 | R9 voor vlakke afwerking R10 voor gestructureerde oppervlakte |
| Slipweerstand | EN 13893 | DS ≥ 0,30 |
| Contactgeluidsreductie | EN-ISO 712-2 | ≤ 5 dB |
| Levenscyclusanalyse |  | LCA is de basis voor het veiligstellen van de laagste milieu-impact. |
| Hernieuwbare energie |  | Bij de fabricatie wordt uitsluitend gebruik gemaakt van elektriciteit van hernieuwbare bronnen. |
| Recycled content |  | Linoleum bevat gerecycleerde grondstoffen. |
| Back to the Floor |  | Snijrestanten van de installatie kunnen door de fabrikant retour worden genomen. |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | Cfl-s1 |
| Statische elektriciteit | EN 1815 | < 2 kV |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | EN 12524 | 0,17 W/m·K |
| Oorsprong |  | Made in Europe |

Uitvoering en plaatsing

De plaatsing van linoleum beantwoordt aan de leidraad TV 241, hoofdstuk 7, voor de goede uitvoering van soepele vloerbekleding volgens Buildwise (WTCB). De ondervloer moet conform de WTCB-adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten.

De bouwheer voorziet een ruimte om het linoleum te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 17 °C bedraagt.

Het is essentieel dat het leggebied een stabiele temperatuur heeft van minimaal 18°C en dit gedurende 48 uur voor, tijdens en 24 uur na de installatie van de tegels. Het materiaal en de lijm moeten minstens 24 uur voor de installatie in dezelfde omgeving acclimatiseren. Indien de goederen aan temperaturen lager dan 10 °C werden blootgesteld moet de acclimatisatieperiode tot 48 uur worden verlengd. Stapel maximaal 5 dozen op elkaar tijdens het acclimatiseren en zorg ervoor dat deze vlak liggen.

Controleer de levering op kleur, batchnummer en hoeveelheid voor er met de installatie wordt aangevangen.

De plaatsing van de linoleum omvat eveneens volgende handelingen:

- Het herstellen van zandcement dekvloeren met aangepaste reparatiemortels met een minimale drukvastheid van 30 N/mm2  en een minimale buigsterkte van 8 N/mm². De reparatiemortel moet over het EC1 Plus emissielabel beschikken alsook stofarm zijn (90% minder stof).

- Het herstellen van anhydriet dekvloeren met een aangepaste reparatiemortel op basis van calciumsulfaat met een drukvastheid van minimaal 20,0 N/mm² en een buigsterkte van 8,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892. De reparatiemortel moet over het EC1 Plus emissielabel beschikken alsook stofarm zijn (90% minder stof).

- Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Bij een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.

- Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 3,5% bij cementgebonden dekvloeren en 0,5% bij anhydriet dekvloeren.

- In combinatie met vloerverwarming is het maximaal toegelaten vochtgehalte 1,8% bij cementgebonden dekvloeren en 0,3% bij anhydriet dekvloeren.

- Bij plaatsing op vloerverwarming moet het opstartprotocol van de vloerverwarming volledig zijn uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de leverancier en de TV 241 (punt 7.2.6).  Eén dag voor het egaliseren moet de verwarming uitgeschakeld worden. Minimaal 24 uur na het plaatsen van de vloerbekleding mag deze opnieuw ingeschakeld worden in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Eventuele zetvoegen in de chape moeten in de vloerbekleding overgenomen te worden volgens de richtlijnen van de TV 241 (punt 7.2.5).

- Voor een primer wordt aangebracht wordt de dekvloer gereinigd en stofvrij gemaakt.

Voorbereiding van zand-cement dekvloeren:

      - Er wordt steeds een geschikte primer aangebracht, afgestemd op de aard van de dekvloer en de gebruikte egaliseerproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² en beschikt over het EC1 Plus emissie label alsook het “eco” label.

      - De minimale laagdikte van de egalisatie bedraagt 2 mm. Het egalisatieproduct heeft een drukvastheid > 34,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892. De egalisatie beschikt over het EC1 Plus emissielabel en is stofarm (90% minder stof). Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

      - Egalisatieproducten die geen primer behoeven moeten een minimale drukvastheid van 33,0 N/mm² bieden en buigsterkte hebben van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892. De egalisatie moet over het EC1 Plus emissielabel beschikken alsook stofarm zijn. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

Voorbereiding van anhydriet/gipsgebonden dekvloeren:

      - Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet gebeurt met een aangepast voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie met een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m². De primer moet over het EC1 Plus emissie label beschikken, alsook het “eco” label hebben.

      - De anhydriet dekvloer moet verplicht geëgaliseerd worden in een laagdikte van 2 mm over de volledige oppervlakte. Hiervoor moet een specifieke egalisatie voor calciumsulfaat gebonden ondervloeren worden gebruikt met een minimale drukvastheid van > 35,0 N/mm² en een buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892. De egalisatie moet stofarm zijn (90% minder stof) en over het EC1 Plus emissielabel beschikken. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

      - Bestaande calciumsulfaat gebonden egalisatieproducten die geen primer behoeven hebben minimale drukvastheid van minimaal 30,0 N/mm² en een buigsterkte van 11,0 N/mm². Deze beschikken over het EC1 Plus emissielabel en zijn stofarm (90% minder stof). Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

- De laagdikte en weerstand van de egalisatie wordt bepaald in functie van de permanente puntbelasting en de aard van het verkeer.

- Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatielaag worden opgeschuurd.

- Gebruik in één ruimte bij één kleur, dezelfde batchnummers en opeenvolgende doosnummers om kleur- en structuurverschillen te voorkomen.

- Let op de juiste legrichting van de tegels: vierkante tegels moeten in afwisselende richting “om en om” geplaatst worden. Rechthoekige tegels kunt u in gelijk welke richting installeren. De tegels moeten niet vermengd worden.

- Maak bij het verlijmen gebruik van een specifieke “premium” acrylaatdispersie pvc-lijm met lange open tijd. De lijm wordt aangebracht met een speciale A3 (TKB) lijmkamvertanding, en de tegels worden via de “wet-set” methode verlijmd. Dit is uiterst belangrijk voor het realiseren van een gesloten lijmbed, waardoor er geen vocht als gevolg van het nat reinigen van de tegels via de naden de ondergrond kan indringen. De lijm heeft een laag soortelijk gewicht van 1,25 kg/l en deze beschikt over een EC1 Plus emissiecode (zeer emissiearm).

- Het linoleum wordt gewalst met een driedelige linoleumwals van ca. 60 kg in twee richtingen.  Dit moet uiterlijk binnen de eerste 30-45 min. na de installatie van de tegels gebeuren. Waar het linoleum niet gewalst kan worden met de grote wals gebruik maken van een handwals.

- De naden tussen de tegels worden normaliter niet gelast tenzij anders aangegeven.

- Na de installatie wordt het linoleum proper gemaakt en gereinigd (neutraal reinigingsmiddel PH 7-8). Eventuele overtollige kitresten worden verwijderd.

Duurzaamheid en circulariteit

In functie van de bijdrage aan de circulaire economie is het mogelijk om via het “Back to the Floor” programma van de fabrikant het snijafval te recupereren in functie van hun recyclage. Verdere info kan hieromtrent bij de fabrikant en het installatiebedrijf van de vloerbedekking verkregen worden.

Bescherming

De vloerbekleding moet gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie van de te verwachten belasting en het werfverkeer. Het doel hiervan is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen. Kleef nooit kleefband op de afgewerkte vloeroppervlakte. Dit kan leiden tot verkleuringen.

Onderhoud & vloerverzorging

De technische fiche met schoonmaakinstructies moet aan de architect en de bouwheer bezorgd worden tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, moeten accuraat opgevolgd worden in functie van de 10-jarige productgarantie. Stem de onderhoudsfrequentie af op de mate van vervuiling.

Preventieve maatregelen

Voorzie een getuft schoonlooptapijt voorzien van effectieve schraapgarens met een dikte van ca. 9 mm en een gewicht van ca. 3.700 gram/m². Het poolmateriaal is samengesteld uit 100% polyamide BCF Laufaron 20 en 420 dtex en is pigment gekleurd. Het betreft een gesneden pool 5/32” die wordt verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing die voldoet aan de Bfl-S1 brandklasse. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw en is bij voorkeur telkens minimum 6 m lang. Onafhankelijke studies wijzen uit dat deze 95% van het vocht en het vuil van de schoenzool verwijdert.

Bij bepaalde projecten kan het nuttig zijn schraapzones te voorzien in de buitenzone. Deze kunnen bestaan uit metalen roosters of rubber ringmatten.

Zorg er tevens voor dat de poten van het gebruikte meubilair voorzien zijn van geschikte beschermdoppen uit zacht pvc, PTFE of vilt. Zwenkwielen van bureaustoelen moeten voorzien zijn van “zachte” wielen. Zo kan krasvorming en vroegtijdige slijtage van de vloerbedekking vermeden worden.

Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²

Een garantieverzekering van 10 jaar wordt voorzien door de fabrikant van de linoleum, zowel op het product als op de uitvoering.

De garantieverzekering is alleen maar toegekend als er gewerkt is met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt.

Te dien einde machtigen algemeen aannemer – opdrachtgever – plaatsingsbedrijf de fabrikant regelmatig de werf te controleren en dit volgens een vooraf vastgestelde procedure:

- Inschrijven in lastenboek

  - Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer

  - Vraag opdrachtgever

- Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf

- Technisch advies

- Nazicht vóór plaatsing

- Nazicht tijdens plaatsing

- Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag

- Aflevering garantie bij positief advies aan het legbedrijf

- Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

De fabrikant past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:

1e jaar van de garantietermijn: 100% vergoeding van het totaalbedrag;

2e en 3e jaar van de garantietermijn: 85% vergoeding van het totaalbedrag;

4e en 5e jaar van de garantietermijn: 60% vergoeding van het totaalbedrag;

6e en 7e jaar van de garantietermijn: 30% vergoeding van het totaalbedrag;

8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn: 20% vergoeding van het totaalbedrag.