Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Linoleum Marmoleum Real 3,2 mm                                  

Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, mit werkseitiger Oberflächenvergütung,
mit werkseitigem Topshield 2 – Oberflächenschutz, doppelt UV-vernetzt,
CO2 Neutrale Herstellung Cradle to Gate,
Einstufung DIN  EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN EN 1815     max. 2 kV,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2    ca. 6 dB,					
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, 						
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Cfl-s1, 
brandtoxikologisch unbedenklich, 						
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gemäß BGR 181,						
entspricht den Anforderungen des Blauen Engel und des Natureplus e.V.,
korkmehlfreie Nutzschicht,
beständig gegen Öle, Fette und Zigarettenglut,						
Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung (max. 27°C),	
	    	    
Dicke 3,2 mm,											
in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,							
Oberfläche glatt, marmoriert,	
Musterung besteht aus 2 bis 5 Einzelfarben,								
Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	……………..,NCS Farbcode des Belages eintragen
Wegen Beleuchtungskonzept geforderter Lichtreflexionswert  ………………, Angabe LRW des Bodenbelages
								
auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,						
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Marmoleum Real 3,2 mm' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'Eurocol 611 Eurostar Lino Plus' oder gleichwertig,					
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.										
Abrechnungseinheit: m²			
Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum,	
Bahnenbreite 200 cm, mit Schmelzdraht,
dem Bodenbelag angepasst,

Hersteller / Typ	
 'Forbo Schmelzdraht' oder gleichwertig,
Hersteller / Typ
 '………………...………………'
vom Bieter einzutragen.
Abrechnungseinheit: m	
23.02.2017
Erst-Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung grundsätzlich nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.