Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Linoleum Marmoleum Modular 2,5 mm                                  

Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, mit werkseitiger Oberflächenvergütung,
Topshield 2, doppelt UV-vernetzt,
CO2 - neutrale Linoleum Herstellung Cradle to Gate,
entspricht den Anforderungen des Blauen Engel,
Einstufung DIN  EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN EN 1815     max. 2 kV,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2    ca. 5 dB,	
				
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, 						
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Cfl-s1, 						
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gemäß BGR 181,						
beständig gegen Öle, Fette und Zigarettenglut,	
					    	    
Dicke 2,5 mm, in Fliesen, mit Polyestervliesrücken,	

Marmoleum Modular - Play with natürliche Designbeläge
Modular Lines, Format 100 x 25 cm und 50 x 50 cm, Oberfläche glatt, jaspiert,
Modular Marble, Format 50 x 25 cm, 50 x 50 cm und 25 x 25 cm, Oberfläche glatt, kontrastreich marmoriert,
Modular Colour, Format 25 x 25 cm und 50 x 50 cm, Oberfläche glatt, marmoriert,
Modular Shade, Format 75 x 50 cm, 50 x 50 cm und 25 x 25 cm, Oberfläche glatt, fein marmoriert,
Modular Textura, Format 100 x 25 cm, Oberfläche geprägt, jaspiert, Holzoptik,
							
Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	……………..,NCS Farbcode des Belages eintragen
Wegen Beleuchtungskonzept geforderter Lichtreflexionswert  ………………, Angabe LRW des Bodenbelages
								
auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,						
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Marmoleum Modular Lines 2,5 mm' oder gleichwertig,
 'Forbo Marmoleum Modular Marble 2,5 mm' oder gleichwertig,
 'Forbo Marmoleum Modular Colour 2,5 mm' oder gleichwertig,
 'Forbo Marmoleum Modular Shade 2,5 mm' oder gleichwertig,
 'Forbo Marmoleum Modular Textura 2,5 mm' oder gleichwertig,
					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'geeigneter Linoleum Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe',					
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.										
Abrechnungseinheit: m²			
	
03.11.2017
Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.