Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Linoleum Marmoleum Sport 4,0 mm                                  
Sportbodenbelag aus Linoleum DIN EN 14904, 
ohne werkseitigem Oberflächenschutz, CO2 Neutrale Herstellung Cradle to Gate,
Einstufung DIN  EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN EN 1815     max. 2 kV,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2    ca. 6 dB,									
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Cfl-s1, 
brandtoxikologisch unbedenklich, 										
entspricht den Anforderungen des Blauen Engel,
beständig gegen Öle, Fette und Zigarettenglut,						
	    	    
Dicke 4,0 mm,											
in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,							
Oberfläche glatt, marmoriert,							
Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	……………..,NCS Farbcode des Belages eintragen
Wegen Beleuchtungskonzept geforderter Lichtreflexionswert  ………………, Angabe LRW des Bodenbelages

Geeignet für Sporthallen gemäß DIN V 18032-2; DIN EN 14904;
Linoleumschicht homogen auf Jutegewebe,
								
auf geeigneten Sport-Untergrund kleben,						
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Marmoleum Sport 4,0 mm' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'Eurocol 611 Eurostar Lino Plus' oder gleichwertig,					
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.										
Abrechnungseinheit: m²			
Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum,	
Bahnenbreite 200 cm, mit Schmelzdraht,
dem Bodenbelag angepasst,

Hersteller / Typ	
 'Forbo Schmelzdraht' oder gleichwertig,
Hersteller / Typ
 '………………...………………'
vom Bieter einzutragen.
Abrechnungseinheit: m	

Spielfeldmarkierungen einmessen und mit PUR-Farbe fachgerecht aufzeichnen; 
Ausführung gemäß Zeichnung; Zeichnungs-Nr……

Abrechnungseinheit: m
23.02.2017
Erst-Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung grundsätzlich nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.