April 2023


Linoleum met toevoeging van cacaodoppen – Dikte 2,  mm
Meting: m², per vierkante meter, volgens type
Meetcode: netto oppervlakte
Materiaal
Het linoleum is 2,5 mm dik en heeft een rolbreedte van 2 m. Het voldoet aan de klasse 34 voor zeer zwaar commercieel gebruik.

Linoleum met toevoeging van cacaoschillen waardoor een aantrekkelijke oppervlaktetextuur gecreëerd wordt met een korrelige uitstraling, natuurlijke look en een eigentijds karakter dat bovendien bijkomende vuilverbergende eigenschappen biedt.
Het linoleum bevat 43% gerecycleerde grondstoffen zoals houtmeel, cacaoschillen en tallolie. 33% hiervan bestaat uit circulaire linoleumgrondstoffen van post-installatie snijafval, fabricatie afval en oude “end-of-life” linoleum restanten die uit de markt retour werden gehaald.
Linoleum bestaat uit geoxideerde lijnolie en natuurlijke harsen met toevoeging van houtmeel, kalksteen, jute en ecologisch verantwoorde kleurpigmenten. De linoleummassa is gekalanderd op een juteweefsel waarbij de jute-doekdrager eerst uitgevlakt wordt met eenzelfde kleur linoleummassa. Dit om het doortekenen van de jutedrager te voorkomen.
Op het einde van de productie is fabrieksmatig een cross-linked UV uitgeharde, watergedragen, vuilwerende dubbele beschermlaag (Topshield Pro of gelijkwaardig) aangebracht, die herstelbaar is en die polymerisatie na installatie overbodig maakt.

De kleur en de structuur zijn te kiezen door de ontwerper uit het productiegamma van de fabrikant, bestaande uit 10 kleuren.
In samenspraak met de fabrikant kunnen snijrestanten via het “Back to the Floor” programma door de fabrikant retour worden genomen in functie van hun recyclage in nieuwe linoleum vloerbedekking.  

De fabrikant is ISO 9001 gecertifieerd en beschikt over een effectief milieubeheersysteem op basis van LCA dat ISO 14001 gecertifieerd is. De vloerbedekking beschikt over een gedetailleerde EPD die door een onafhankelijke instantie werd opgemaakt.  
Technische eigenschappen volgens EN-ISO 24011

	Totale dikte 
	EN-ISO 24346
	2,5 mm


	Aantal beschikbare kleuren
	
	10

	Huishoudelijk gebruik 
	EN-ISO 10874
	Klasse 23

	Commercieel gebruik 
	EN-ISO 10874
	Klasse 34

	Industrieel gebruik 
	EN-ISO 10874
	Klasse 43

	Rolbreedte 
	EN-ISO 24341
	2 m

	Rollengte 
	EN-ISO 24341
	≤ 33 m

	Totaal gewicht 
	EN-ISO 23997
	2900 gr/m²

	Slipweerstand (helling test)
	EN 16165
	R9

	Rolstoelbestendigheid 
	ISO 4918
	Geschikt voor gebruik van bureaurolstoelen

	Indrukbestendigheid
	EN-ISO 24343-1
	≤ 0,15 mm (gem. testwaarde 0,08 mm)

	Kleurechtheid 
	EN-ISO 105-B02
	≥ 6

	Emissies – TVOC na 28 dagen
	EN 16516
	≤ 0,01 mg/m³

	Bacteriostatische eigenschappen
	
	Bevestigd door onafhankelijke laboratoria, zelfs tegen MRSA.

	Weerstand tegen chemicaliën 
	EN 26987
	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen.

	Weerstand tegen sigaretten 
	EN 1399
	Niet inbrandgevoelig

	Flexibiliteit
	EN-ISO 24344
	Ø 40 mm

	Contactgeluidsreductie 
	EN-ISO 712-2
	≤ 5 dB

	Levenscyclusanalyse
	
	LCA is de basis voor het veilig stellen van een zo laag mogelijke milieu impact. 

	Creating better environments
	
	CO² neutraal geproduceerd (cradle to gate)

	Gerecycleerde grondstoffen
	
	Bevat 43% gerecycleerde grondstoffen

	Back to the Floor
	
	100% recycleerbaar na installatie en gebruik

	Hernieuwbare elektriciteit
	
	Productie met 100% elektriciteit van hernieuwbare bronnen.

	Natuurlijke materialen
	
	94 – 98% natuurlijke materialen

PEFC gecertificeerd houtmeel

Natuurlijke cacao schil

Vrij van pvc, PET, synthetische rubber en weekmakers

Reach compliant

	Geschikt voor vloerverwarming
	
	Ja

	Green building certifications
	
	Supports credits for BREEAM, LEED and Well

	Brandgedrag 
	EN 13501-1
	Cfl-s1, G, CS

	Statische elektriciteit 
	EN 1815
	≤ 2 kV

	Warmtegeleidingscoëfficiënt 
	EN 12524
	0,17 W/m·K

	Slipweerstand 
	EN 13893
	DS≥ 0,30


Uitvoering en plaatsing
De plaatsing van linoleum beantwoordt aan de leidraad TV 241, hoofdstuk 7, voor de goede uitvoering van soepele vloerbekleding van het WTCB.
De bouwheer voorziet een ruimte om de rollen linoleum verticaal te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 17 °C bedraagt.
Indien de temperatuur lager dan 15 °C is, mag de linoleum niet geplaatst worden. Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%, bij het egaliseren en het verlijmen. De ondervloer moet conform de WTCB adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten. De plaatsing van de linoleum omvat eveneens:
· Het herstellen van zandcement dekvloeren met aangepaste reparatiemortels met een drukvastheid van ≥ 30 N/mm2 gemeten volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen en een buigsterkte van ≥ 8 N/mm² gemeten volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen. Deze hoeft tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben.

· Het herstellen van anhydriet dekvloeren met aangepaste reparatiemortels op basis van Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat met een drukvastheid van > 20,0 N/mm² en buigsterkte van 8,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben.

· Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Voor een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtigheidsgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.

· Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 3,5% voor cementgebonden dekvloeren en 0,5% voor anhydriet dekvloeren.

· Bij het gebruik van vloerverwarming is het maximaal toegelaten vochtgehalte 1,8% voor cementgebonden dekvloeren en 0,3% voor anhydriet dekvloeren.

· Bij plaatsing op vloerverwarming dient het opstartprotocol van de vloerverwarming volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier en de TV241 punt 7.2.6. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het plaatsen van de vloerbekleding de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. De voegen van de chape dienen in de vloerbekleding overgenomen te worden conform de richtlijnen van de TV 241 punt 7.2.5.
· De dekvloer wordt gereinigd en stofvrij gemaakt alvorens de primer aan te brengen.

· Zandcement dekvloer

· Er wordt steeds een primer aangebracht; de primer is aangepast aan de aard van de dekvloer en aan de aard van de egalisatieproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het “eco”-label te hebben.

· Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een drukvastheid van > 34,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

· Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven met een drukvastheid van > 33,0 N/mm² en buigsterkte van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

· Anhydriet dekvloer

· Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet met een aangepast voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie en een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het “eco”-label te hebben.
· Dit product moet aanbevolen zijn door de linoleumfabrikant.

· Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een egalisatie op basis van Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat met een drukvastheid van > 35,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

· Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven op basis van Calciumsulfaat-hemidraat met een bijzonder hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen met een drukvastheid van > 30,0 N/mm² en buigsterkte van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90 % minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

· De laagdikte en weerstand van de egalisatie is functie van de permanente puntbelasting en de aard van het verkeer.

· Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatielaag worden opgeschuurd.

· Gebruik in één ruimte bij één kleur, dezelfde batchnummers en opeenvolgende rolnummers om kleur- en structuurverschillen te voorkomen.
· De linoleumbanen worden steeds in dezelfde richting gelegd en bij voorkeur parallel met de richting van het licht. Dwars- en kopnaden moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

· De linoleum dient verlijmd te worden met een type lijm op basis van hoogwaardige acrylaatdispersie met een soortelijk gewicht van 1,16 kg/l en een verbruik van 260-300 gr/m² en dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het label Der Blaue Engel te hebben. Deze lijm wordt steeds aangebracht met een B1 vertanding en dient door de linoleumfabrikant goedgekeurd te worden.

· Het walsen met een wals van ca. 65 kg in twee richtingen, eerst in de breedte dan in de lengte van de gelegde banen. Waar het linoleum niet gewalst kan worden met de grote wals gebruik maken van een handwals. 

· De naden tussen de banen worden onderling gelast door het insmelten van een linoleumlasdraad tenzij anders aangegeven door de architect. 

· De linoleum wordt tegen de rand afgewerkt in functie van de gekozen plint.

· Opkuisen en reinigen (neutraal reinigingsproduct) van de vloerbekleding, inbegrepen het verwijderen van de overtollige kit.

Bescherming na de installatie
De vloerbekleding dient gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd te worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie van de te verwachten belasting en werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen. Het is niet toegelaten om kleefband op de oppervlakte van de afgewerkte vloerbedekking te kleven.
Onderhoud & vloerverzorging

Een technische fiche met schoonmaakinstructies moet aan de architect en bouwheer bezorgd worden tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies - door de fabrikant voorgeschreven - dienen accuraat opgevolgd te worden.
Preventieve maatregelen
Voorzie een getuft schoonlooptapijt met transparante schraapgarens van ca. 10 mm dik en ca. 3.700 gram/m² met een 5/32” gesneden pool van 100% polyamide BCF Laufaron 20 en 420 dtex, pigment gekleurd en verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw, is aangepast aan de intensiteit van het verkeer en bij voorkeur telkens minimum 6 m lang.  
Voorzie het meubilair van geschikte beschermdoppen en wielen van het zachte type (zacht PVC, PTFE (Teflon), of viltjes.
Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²

Een garantieverzekering van 10 jaar wordt voorzien door de fabrikant van de linoleum, zowel op het product als op de uitvoering.
De garantieverzekering is alleen maar toegekend indien er gewerkt is met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt.

Te dien einde machtigen algemeen aannemer – opdrachtgever – plaatsingsbedrijf de fabrikant regelmatig de werf te controleren en dit volgens een vooraf vastgestelde procedure:
1. Inschrijven in lastenboek

a. Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer

b. Vraag opdrachtgever

2. Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf

3. Technisch advies

4. Nazicht vóór plaatsing

5. Nazicht tijdens plaatsing

6. Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag

7. Aflevering garantie bij positief advies aan het legbedrijf

8. Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

De fabrikant past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:

1e jaar van de garantietermijn: 100% vergoeding van het totaalbedrag;

2e en 3e jaar van de garantietermijn: 85% vergoeding van het totaalbedrag;

4e en 5e jaar van de garantietermijn: 60% vergoeding van het totaalbedrag;

6e en 7e jaar van de garantietermijn: 30% vergoeding van het totaalbedrag;

8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn: 20% vergoeding van het totaalbedrag.
