Mustertext für ein Leistungsverzeichnis

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Gymnastikboden Dämmunterlage Marmoleum Sport

Dämmunterlage 7,0 mm für die Herstellung eines punktelastischen Sportbodensystems nach EN 14904

aus PUR-gebundenen, weichelastischen Rohstoffen,

Dicke 7 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite 1,25 m,

Gesamtgewicht EN 430     3360 g/m2,

Dichte  480 kg/m³,

auf verlegereifen Unterbau gemäß Verlegevorschrift des Herstellers mit geeignetem Kleber vollflächig verkleben.

Unterlage, Hersteller/Typ

'Regupol-Matte 5110' oder gleichwertig,

Unterlage, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Forbo Eurocol 622 EUROSTAR TACK', oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

04.02.2025

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.