Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Bodenbelag Allura Decibel 0.80

Bodenbelag aus PVC, Unterschicht Trittschallrücken aus Schaumstoff EN ISO 11638, heterogene Oberschicht, Phthalatfrei, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, renovierbar, keine zusätzliche Einpflege während der Nutzungszeit notwendig,

Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,

Recyclinganteil mindestens 20%,

Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    19 dB,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,

Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,

Dicke  4,0 mm,

Nutzschichtdicke 0,80 mm, 4-seitig gefast,

mindestens 42 Farben in der Standardkollektion.

1) in Planken, Plankenformat in cm x cm: 	50 x 12,5 cm / 100 x 16,6 cm / 100 x 20 cm / 
120 x 20 cm / 150 x 20 cm

mit Druckdesign, in Holzoptik,

2) in Platten, Plattenformat in cm x cm: 	50 x 50 cm; 100 x 100 cm (auf Anfrage)

mit Druckdesign, in Stein-, Beton oder Phantasieoptik,

Oberfläche geprägt

Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen

auf vollflächig gespachtelten Untergrund haftfixieren,

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Allura Decibel 0.80' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Fixierung, Hersteller/Typ

'Forbo Eurocol 542 Dispersionsfixierung, oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

25.03.2026

Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.