Februari 2019

Linoleum FR in banen 2,5 mm dikte met gemarmerde structuur
Meting: m², per vierkante meter, volgens type
Meetcode: netto oppervlakte
Materiaal
Linoleum FR , brandattest Bfl-s1,G,CS met gemarmerde structuur 2,5 mm dik in banen 2 m breedte  voor zeer zwaar commercieel gebruik klasse 34.
Linoleum bestaat uit geoxideerde lijnolie en natuurlijke harsen met toevoeging van houtmeel, kalksteen, jute en ecologisch verantwoorde kleurpigmenten. De linoleummassa is gekalanderd op een juteweefsel, de jute-doekdrager is daarbij vooreerst uitgevlakt met eenzelfde kleur linoleummassa, om het doortekenen van de jutedrager te voorkomen.
Op het einde van de productie is fabrieksmatig een cross-linked UV uitgeharde, watergedragen, vuilwerende dubbele beschermlaag (Topshield) aangebracht, die herstelbaar is en die polymerisatie na installatie overbodig maakt.
12 kleuren zijn standaard beschikbaar, andere kleuren op aanvraag waarbij minimum hoeveelheden en afwijkende levertijden geldig zijn.
Het linoleum is erkend door het British Allergy Foundation en bevat het Allergy UK seal of approval.  

Het linoleum bevat volgende milieulabels: Nature Plus, Umweltzeichen, Der Blauer Engel en Nordic Environmental Swan Label dat deel uitmaakt van een effectief milieubeheersysteem dat ISO 14001 gecertifieerd is.
De fabriek die het linoleum produceert dient ISO 9001 gecertifieerd te zijn.
De Life Cycle Assessment(LCA)  is vastgelegd in een milieuproductverklaring EPD.
Technische eigenschappen volgens EN-ISO 24011 en EN 14041

	Totale dikte 
	EN-ISO 24346
	2,5 mm

	Toplaag
	
	Topshield

	Huishoudelijk gebruik 
	EN-ISO 10874
	Klasse 23

	Commercieel gebruik 
	EN-ISO 10874
	Klasse 34

	Industrieel gebruik 
	EN-ISO 10874
	Klasse 43

	Collectieomvang
	
	90 kleuren

	Rolbreedte 
	EN-ISO 24341
	2 m

	Rollengte 
	EN-ISO 24341
	≤ 33 m

	Totaal gewicht 
	EN-ISO 23997
	2900 gr/m²

	Indrukbestendigheid 
typische waarde
	EN-ISO 24343-1
	≤ 0,15 mm
~ 0,08 mm

	Rolstoelbestendigheid 
	ISO 4918/EN 425
	Geschikt voor gebruik van bureaurolstoelen

	Kleurechtheid 
	ISO 105-B02 
	methode 3:Blauwschaal minimum 6

	Flexibiliteit 
	EN-ISO 24344
	( 40 mm

	Weerstand tegen chemicaliën 
	EN-ISO 26987
	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.

	Bacteriostatische eigenschappen
Met of zonder gelaste naad
	
	Bacteriostatische eigenschappen zelfs tegen de MRSA bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.

	Slipweerstand 
	DIN 51130
	R9

	Contactgeluidsreductie 
	EN-ISO 712-2
	≤ 5 dB

	Geschikt voor vloerverwarming
	
	Ja

	Levenscyclusanalyse
	
	LCA is de basis voor het veilig stellen van de laagste milieu-impact.

	Hernieuwbare elektriciteit
	
	Productie met 100% elektriciteit van hernieuwbare bronnen.

	Natuurlijke materialen
	
	94 - 98% natuurlijke materialen

PEFC gecertificeerd houtmeel

Vrij van pvc, PET, synthetische rubber en weekmakers

	
Gerecycleerd materiaal
	
	Bevat een groot aandeel gerecycled materiaal

	Productcode
	EN 14041
	0100201_DoP_306

	Brandgedrag 
	EN 13501-1
	Bfl-s1,G,CS    

	Slipweerstand
	EN 13893
	µ ≥ 0,30

	Statische elektriciteit 
	EN 1815
	< 2 kV

	Warmtegeleidingscoëfficiënt 
	EN 12524
	0,17 W/m·K

	Binnenluchtkwaliteit 

TVOC na 28 dagen
	EN 16516
	< 0,05 mg/m³

	Inhoud van specifieke gevaarlijke substanties
	En 14041
	Conform

Niet actief toegevoegd


Uitvoering en plaatsing
De plaatsing van linoleum beantwoordt aan de leidraad TV 241, hoofdstuk 7, voor de goede uitvoering van soepele vloerbekleding van het WTCB.
De bouwheer voorziet een ruimte om de rollen linoleum verticaal te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 17 °C bedraagt.
Indien de temperatuur lager dan 15 °C is, mag de linoleum niet geplaatst worden. Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%, bij het egaliseren en het verlijmen. De ondervloer moet conform de WTCB adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten. De plaatsing van de linoleum omvat eveneens:

· Het herstellen van zandcement dekvloeren met aangepaste reparatiemortels met een drukvastheid van ≥ 30 N/mm2 gemeten volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen en een buigsterkte van ≥ 8 N/mm² gemeten volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen. Deze hoeft tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben.

· Het herstellen van anhydriet dekvloeren met aangepaste reparatiemortels op basis van Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat met een drukvastheid van > 20,0 N/mm² en buigsterkte van 8,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben.

· Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Voor een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtigheidsgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.

· Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 3,5% voor cementgebonden dekvloeren en 0,5% voor anhydriet dekvloeren.

· Bij het gebruik van vloerverwarming is het maximaal toegelaten vochtgehalte 1,8% voor cementgebonden dekvloeren en 0,3% voor anhydriet dekvloeren.

· Bij plaatsing op vloerverwarming dient het opstartprotocol van de vloerverwarming volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier en de TV241 punt 7.2.6. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het plaatsen van de vloerbekleding de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. De voegen van de chape dienen in de vloerbekleding overgenomen te worden conform de richtlijnen van de TV 241 punt 7.2.5.
· De dekvloer wordt gereinigd en stofvrij gemaakt alvorens de primer aan te brengen.

· Zandcement dekvloer

· Er wordt steeds een primer aangebracht; de primer is aangepast aan de aard van de dekvloer en aan de aard van de egalisatieproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het “eco”-label te hebben.

· Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een drukvastheid van > 34,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

· Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven met een drukvastheid van > 33,0 N/mm² en buigsterkte van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

· Anhydriet dekvloer

· Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet met een aangepast voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie en een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het “eco”-label te hebben.
· Dit product moet aanbevolen zijn door de linoleumfabrikant.

· Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een egalisatie op basis van Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat met een drukvastheid van > 35,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

· Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven op basis van Calciumsulfaat-hemidraat met een bijzonder hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen met een drukvastheid van 
> 30,0 N/mm² en buigsterkte van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 
23 kg.

· De laagdikte en weerstand van de egalisatie is functie van de permanente puntbelasting en de aard van het verkeer.

· Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatielaag worden opgeschuurd.

· Gebruik in één ruimte bij één kleur, dezelfde batchnummers en opeenvolgende rolnummers om kleur- en structuurverschillen te voorkomen.
· De linoleumbanen worden steeds in dezelfde richting gelegd en bij voorkeur parallel met de richting van het licht. Dwars- en kopnaden moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

· De linoleum dient verlijmd te worden met een type lijm op basis van hoogwaardige acrylaatdispersie met een soortelijk gewicht van 1,16 kg/l en een verbruik van 260-300 gr/m² en dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het label Der Blauer Engel te hebben. Deze lijm wordt steeds aangebracht met een B1 vertanding en dient door de linoleumfabrikant goedgekeurd te worden.

· Het walsen met een wals van ca. 65 kg in twee richtingen, eerst in de breedte dan in de lengte van de gelegde banen. Waar het linoleum niet gewalst kan worden met de grote wals gebruik maken van een handwals.
· De naden van de banen worden na afbinding van de lijm (meestal de dag nadien) onderling gelast door het insmelten van een bijhorende linoleumlasdraad. Vooraf worden de naden uitgefreesd.
· De linoleum wordt tegen de rand afgewerkt in functie van de gekozen plint.
· Opkuisen en reinigen (neutraal reinigingsproduct) van de vloerbekleding, inbegrepen het verwijderen van de overtollige kit.

Bescherming
De vloerbekleding dient gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd te

worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie

van de te verwachten belasting en werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen.
Onderhoud & vloerverzorging

Technische fiche met schoonmaakinstructies dient bezorgd te worden aan de architect en bouwheer tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden.

Preventieve maatregelen
Voorzie een getuft schoonlooptapijt met transparante schraapgarens van ca. 10 mm dik en ca. 3.700 gram/m² met een 5/32” gesneden pool van 100% polyamide BCF Laufaron 20 en 420 dtex, pigment gekleurd en verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw, is aangepast aan de intensiteit van het verkeer en bij voorkeur telkens minimum 6 m lang.  

Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²

Een garantieverzekering van 10 jaar wordt voorzien door de fabrikant van de linoleum, zowel op het product als op de uitvoering.
De garantieverzekering is alleen maar toegekend indien er gewerkt is met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt.

Te dien einde machtigen algemeen aannemer – opdrachtgever – plaatsingsbedrijf de fabrikant regelmatig de werf te controleren en dit volgens een vooraf vastgestelde procedure:
1. Inschrijven in lastenboek

a. Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer

b. Vraag opdrachtgever

2. Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf

3. Technisch advies

4. Nazicht vóór plaatsing

5. Nazicht tijdens plaatsing

6. Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag

7. Aflevering garantie bij positief advies aan het legbedrijf

8. Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

De fabrikant past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:

1e jaar van de garantietermijn: 100% vergoeding van het totaalbedrag;

2e en 3e jaar van de garantietermijn: 85% vergoeding van het totaalbedrag;

4e en 5e jaar van de garantietermijn: 60% vergoeding van het totaalbedrag;

6e en 7e jaar van de garantietermijn: 30% vergoeding van het totaalbedrag;

8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn: 20% vergoeding van het totaalbedrag.
