#

# Descriptif type Novibat semi-libre

**Revêtement de sol PVC acoustique U2s P2 /U3 P2 en lés 2, 3 et 4 m.**

Fourniture  et pose d’un revêtement de sol PVC acoustique, en lès de 2 ,3 et 4 m de large, apte dans les **locaux UPEC au plus classés  U2s P2 E1/2 C2  et U3 P2 1/2 C2** de type  **Novibat semi-libre.**

Il  associera  une  haute résistance au poinçonnement rémanent  de **0, 15 mm**  et une  efficacité acoustique déclarée **Δ Lw = 18 dB**.

Constitué  d’une structure de mousse  compacte et alvéolaire renforcé d’un voile de verre qui le destinera à une pose sans colle avec adhésif en périphérie et aux joints, et permettra le recouvrement des anciens supports **y compris amiantés.**

Il sera doté d’une  **couche d’usure transparente 0.35 mm**,  groupe T d’abrasion
Il bénéficiera d’un traitement de surface OVERCLEAN qui facilitera l’entretien et d’un **classement R10** (selon DIN 51130) pour prévenir les risques de glissance.
Il bénéficiera d’une **garantie de 7 ans**.

Le choix des coloris se portera sur une gamme standard comportant un minimum de 15 références.