Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Bodenbelag Enduro

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582, heterogen, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, renovierbar, keine zusätzliche Einpflege während der Nutzungszeit notwendig,

Bindemittelgehalt Typ I,  Phthalatfrei,

Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 23 (Wohnbereich, starke Beanspruchung),

Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 31 (gewerblicher Bereich, normale Beanspruchung),

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    5 dB,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,

beständig gegen Chemikalien,

Dicke  2,0 mm,

Nutzschichtdicke 0,30 mm,

mindestens 18 Farben in der Standardkollektion.

1) in Planken, Plankenformat in cm x cm: 121,9 x 17,8 mit Druckdesign, in Holzoptik,

2) in Platten, Plattenformat in cm x cm: 60,96 x 30,48 mit Druckdesign, in Steinoptik,

Oberfläche geprägt,

Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen

auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Enduro' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Forbo Eurocol 622 Dispersionsklebstoff', oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

03.09.2024

Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.