Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Unterlage Corkment 2,0 mm / 3,2 mm

Unterlage zur Verbesserung der Trittschalldämmung in Abstimmung mit dem Bodenbelag,

aus Corkmentbahnen DIN EN 12455,

Corkment 2,0 mm

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3          14 dB, in Kombination mit Linoleum Oberbelag,

Resteindruck  DIN EN ISO 24343	       <  0,3 mm,

Dicke 2,0 mm,

Corkment 3,2 mm

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3           14 dB, in Kombination mit Linoleum Oberbelag,

Resteindruck  DIN EN ISO 24343	       <  0,4 mm,

Dicke 3,2 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,

auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Brandverhalten in Kombination mit Forbo Linoleum 2,5 mm gemäß DIN EN 13501 	Klasse Cfl-s1,

ein entsprechender Nachweis der Einstufung der Brandeigenschaften des Belagsaufbaus ist vom Bieter

vorzulegen,

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Corkment 2,0 mm' oder gleichwertig,

'Forbo Corkment 3,2 mm' oder gleichwertig,

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Forbo Eurocol 611 Linoleum Dispersionsklebstoff', oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

04.02.2025

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.